М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

ӘОЖ 606:550.7                                                                      Қолжазба құқығында

АХМЕТ АЙНАГҮЛ

Оңтүстік Қазақстанның фосфорқұрамдас қалдықтарынан бағалы компоненттерді биосілтісіздендірудің технологиясы

6D070100 – Биотехнология

Философия докторы (PhD)

Дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация

Ғылыми кеңесшілері:

б.ғ.д., профессор Исаева А.У. Радослав Панкиевич Dr.hab., профессор, Адам Мицкевич университеті, Познань, Польша

Қазақстан Республикасы

Шымкент, 2023

| МАЗМҰНЫ |  |
| --- | --- |
| АНЫҚТАМАЛАР | 4 |
| БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР | 5 |
| НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР | 6 |
| КІРІСПЕ | 8 |
| 1 АНАЛИТИКАЛЫҚ ШОЛУ 1.1 Фосфор өндіруші және фосфор өңдеуші кәсіпорындардың экологиялық мәселелері | 13 |
| - Құрамында фосфоры бар қалдықтарды өңдеудің биотехнологиялық аспектілері | 15 |
| - Техногенді және минералды шикізаттардан алынған металдарды биосілтісіздендіруде қолданылатын микроағзалар | 17 |
| 1.3.1 Темір және күкірт тотықтырушы бактериялар | 17 |
| 1.3.2 Биогеотехнологияда қолданылатын микромицеттер | 21 |
| 1.3.3 Микроағзалардың альтернативті топтары | 24 |
| - Биосілтісіздендіру технологиясы | 26 |
| 2 ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ МЕН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 2.1. Зерттеу нысаны 2.2 Зерттеу әдістері | 30 |
| 3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН ТАЛДАУЛАРЫ 3.1 Шымкент қаласындағы құрамында фосфоры бар қалдықтардың химия -минералогиялық сипаттамасы және биологиялық қасиеті | 40 |
| 3.1.1 Құрамында фосфоры бар қалдықтардың физико-химиялық және -минералогиялық сипаттамасы | 41 |
| 3.1.2 Құрамында фосфоры бар қалдықтардың биологиялық қабілеттілігі | 47 |
| 3.1.2.1 Құрамында фосфоры бар қалдықтардың тест-нысан ағзаларға уыттылығын бағалау | 47 |
| 3.1.2.2. Құрамында фосфоры бар қалдықтардың мәдени өсімдіктерге әсерін зерттеу | 56 |
| 3.2 Шымкент қаласында орналасқан құрамында фосфоры бар қалдықтардағы кен микроағзаларының таралу ерекшеліктері | 61 |
| 3.3 Құрамында фосфоры бар қалдықтардан бағалы компоненттерді биосілтісіздендіру үшін перспективті микроағзаларды бөліп алу және сұрыптау | 65 |
| 3.3.1 Автотрофты микроағзалар | 66 |
| 3.3.1.1. Темір және күкірттің биогеохимиялық айналымының микроағзалары | 66 |
| 3.3.2 Микромицеттердің морфологиялық сипаттамасы және идентификациясы | 72 |
| 3.3.3 Азоттың биогеохимиялық айналымына қатысатын микроағзалар тобы | 83 |
| 3.3.4 Гетеротрофты микроағзалардың морфофизиологиялық сипаттамасы | 89 |
| 4 Шымкент қаласындағы құрамында фосфоры бар қалдықтардан бағалы компоненттерді биосілтісіздендірудың технологиясын дайындау | 93 |
| 4.1 Құрамында фосфоры бар қалдықтардан бағалы металдарды бөліп алуда моно-поликомпонентті микроағзалардың әсері | 93 |
| 4.2 Құрамында фосфоры бар қалдықтардан бағалы компоненттерді биосілтісіздендірудың технологиясын дайындау | 102 |
| 4. 3 Шымкент қ. құрамында фосфоры қалдықтарды үйінділі биосілтісіздендіру технологиясының экономикалық тиімділігі | 115 |
| ҚОРЫТЫНДЫ | 120 |
| ӘДЕБИЕТТЕР | 122 |
| ҚОСЫМША А – Фосфор қалдықтары бойынша сынақталу актілері | 138 |
| ҚОСЫМША Б – Chlorella. vulgaris балдырының құрамында фосфоры бар қалдықтардың 10,0±0,9 % концентрациясында өсу динамикасы | 140 |
| ҚОСЫМША В – Құрамында фосфоры қалдықтардан бөліп алған микроағзалар колониялары | 141 |
| ҚОСЫМША Г – Құрамында фосфоры бар қалдықтарды химиялық талдау нәтижелері | 145 |
| ҚОСЫМША Д – Шымкент қ. құрамында фосфоры бар қалдықтардан металдарды бөліп алудың үш сатылы биосілтісіздендіру технологиясының сызбасы | 147 |

АНЫҚТАМАЛАР МЕН ТҮСІНДІРМЕЛЕР

Батпақезуші (глиномялка) –пластикалық күйдегі біртекті емес саз массаларын араластырып, гомогенизациялауға арналған жабдық.

Жүк көлігі (Самосвал) – өздігінен жүк түсіргіші бар жүк көлік, жүкті түсіру үшін тіркемесі өздігінен ашылып немесе жартылай тіркемесі механикалық иіліп жүк түсіретін көлік.

Конвейер – сусымалы, кесекті немесе жекелей жүктерді араластырып, үздіксіз тасымалдауға арналған жабдық немесе тасымалдаушы құрал.

Түйіршіктеу (Окомкование) – ылғалды майда ұсақталған материалдарды сфера пішінде түйіршіктерге келтіріп бөлшектеу үрдісі.

Шлак (қож) – метал өндірісінде бағалы компоненттерді тазартып алғаннан кейін қалған қалдық немесе жанама қалдық.

Шлам – ұнтақ тәрізді өнім, металдардың электролизі кезінде тұнба ретінде түзілетін құрамында бағалы металдары бар қалдық.

Штабел – қалдықтарды біркелкі қатарға орналастырып, дестелеп, кесілген пирамида тәріздес пішінде жинақтау.

Цементтация – қосымша химиялық әсерді қолдана отырып, металдарды термиялық өңдеудің бір түрі.

БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

| т | тонна |
| --- | --- |
| мл | Миллилитр , 10 -3л |
| мг | Миллиграмм, 10 -3г |
| мкм | Микрометр, 10−6 метра |
| г | грамм |
| кг | килограм |
| Кл/мл | 1 мл клеткалар (жасушалар) саны |
| Кл/г | 1 гр клеткалар (жасушалар) саны |
| Мг\л | Миллиграмм\литр |
| ррb | 10-9 |
| КТБ/г | Колония түзуші бірліктер\г |
| МЕСТ | Мемлекеттік стандарт |
| ПТР | Полимеразды тізбекті реакция |
| рН | Ерітіндінің қышқылдылығы |
| ДНҚ | Дезоксирибоза нуклеин қышқылы |
| ЕПА | Ет пептонды агар |
| ЕПС | Ет пептонды сорпа |
| Т:С | Тығыздықтың сұйықтыққа қатынасы |
| °С | Цельсий бойынша температура |
| % | Пайыздық көрсеткіш |
| ҚФБҚ | Құрамында фосфоры бар қалдық |
| ҚФБШм | Құрамында фосфоры бар шлам |
| ҚФБШк | Құрамында фосфоры бар шлак |
| ANAT | Aspergillus niger ASIA және Aspergillus tubingensis ASPN штамдарынан құралған биоконсорциум; |
| NEMfos | Нитрифицирлеуші бактериялардың Nitrosomonas europeae Nit1, Methyloversatilis thermotolerans MSO штамдарынан тұратын консорциум; |
| TIAI | Тион бактерияларының Acidithiobacillus ferrooxidans ThIO1; Acidithiobacillus ferrooxidans ThIO2 штамдары биомассасынан құралған консорциум; |
| СКЖЭ | Сирек кездесетін жер элементтер |
| СЕ | Сілтісіздендіретін ерітінді |
| ӨЕ | Өнімді ерітінді |
| ШРК | Шектік рұқсат етілген концентрация |
| ТЭН | Техникалық-экономикалық негіздемесі |
| ЖШС | Жауапкершілігі шектеулі серіктестік |
| АҚ | Акционерлік қоғам |
| қ | Қала |
| ж | жыл |
| АЕК | Айлық есептік көрсеткіш |

НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

СМК ЮКУ П 7. 37-2022 Положение о докторской диссертации

МЕСТ 7.1-2003- СИБИД,. Библиографиялық жазба. Библиографиялық сипаттама. Құрастырудың ережесі мен жалпы талаптары.

МЕСТ 7.32-2017 - Ғылыми-зерттеу жұмысы туралы есеп. Рәсімдеудің құрылымы мен ережелері.

МЕСТ 14180-80- Сынамаларды іріктеу және дайындау әдістері, химиялық талдау және ылғалды анықтау.

МЕСТ 3885-73- Реактивтер мен ерекше таза заттар. Қабылдау, сынауықтарда таңдау, мөлшерлеу, қораптау, тасымалдау мен сақтау.

МЕСТ 12.1.004-91- Еңбек қауiпсiздiгiне арналған стандарттар жүйесi. Өрттен сақтану қауіпсіздігі. Жалпы талаптар.

МЕСТ 12.1.005-88 - Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмыс аймағындағы ауаға қойылатын жалпы санитарлық-гигиеналық талаптар.

МЕСТ 12.1.008–76- Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биологиялық қауіпсіздік. Жалпы талаптар.

МЕСТ 12.4.011-89- Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмысшыларды қорғау құралдары. Жалпы талаптар және жіктеу.

МЕСТ Р ИСО 7523-2016. Күміс, мышьяк, висмут, кадмий, қорғасын, сурьма, селен, қалайы, теллур және таллийдің анықтамалары. Электротермиялық атомизациямен атомды сіңірудің спектрометриялық әдісі.

ТҚНҚ 16.1:2.2:2.3.36-02. Топырақтың сандық химиялық талдауы. –М., 2022.-21б.

МЕСТ 14.1:2:4.140-98 - Атомдық абсорбциялық спектроскопия: талдау объектілері, орындалған стандарттар

СТ РК ИСО 17294-2-2006. Су сапасы. Индуктивті плазмалы байланысқан масс- спектрометрияны қолдану (ISP-MS). 2 бөлім: 62 элементті анықтау.

МЕСТ Р 58605-2019- Апатит кендері-өндірілген нефелин. Техникалық шарттар.

МЕСТ Р 57758-2017- Ресурстарды үнемдеу. Қалдықтарды өңдеу. Зертханалық сынамадан аналитикалық ілмектерді дайындау.

МЕСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006). Микробиологиялық талдаулар жүргізу үшін сынамалар алу.

МЕСТ 29169-91- Зертханалық шыны ыдыстар. Бір белгісі бар пипетакалар.

МЕСТ 29224-91- Зертханалық шыны ыдыс. Сұйықтыққа арналған шыны зертханалық термометрлер. Қондырғы принциптері, құрастыру және қолдану.

МЕСТ 25336-82 -Зертханалық шыны ыдыстар мен жабдықтар. Түрлері, негізгі параметрлері және өлшемдері.

МЕСТ Р ИСО 14937-2012. Стерильдеу агентінің сипаттамаларын айқындауға және медициналық бұйымдарды әзірлеуге, валидациялауға және стерильдеу процесін ағымдағы бақылауға қойылатын жалпы талаптар.

МЕСТ 6709-72- Дистилденген су. Техникалық жағдайлар.

МЕСТ 24104-2001- Зертханалық таразы. Жалпы техникалық талаптар.

МЕСТ 9284-75- Микропрепараттарға арналған заттық шынылар.

МЕСТ 13739-78- Микроскопияға арналған иммерсиялық май. Техникалық талаптары. Зерттеу әдістері.

КІРІСПЕ

Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Диссертациялық жұмыс бағалы металдар кешенін алу үшін қалдықтарды қайта өңдеу шарттарын өзгерту кезінде пайдаланылатын микроағзалардың бөлінген белсенді штамдарынан үш композицияны құрастыра отырып, олардың негізгі физика-химиялық және биологиялық сипаттамаларын нақтылау арқылы Оңтүстік Қазақстанның құрамында фосфор бар қалдықтарынан бағалы компоненттерді биосілтісіздендіру технологиясын әзірлеу бойынша орындалған.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстанның елеулі экологиялық мәселелердің бірі өнеркәсіптік және техногендік қалдықтардың көп көлемде жинақталуы болып табылады. Қазіргі уақытта мемлекет аумағында 31,6 млрд тоннаға жуық өнеркәсіптік қалдықтар, оның ішінде Оңтүстік Қазақстанда 150,8 млн тоннадан астам полиметалл, 2,8 млн. т қорғасын-мырыш және 500 000 т астам құрамында фосфоры бар қалдықтар жинақталған [1]. Урбанизацияның белсенді процестері техногендік қалдықтарды сақтау орындарының біртіндеп қала шегіне жетуіне әкелді [2]. Су-жел эрозиялық үрдістердің нәтижесінде техногендік қалдықтар қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына қауіп төндіретін көздерге айналды. Оңтүстік өңіріне жүргізілген медициналық зерттеулерде Шымкент қаласындағы құрамында фосфор бар қалдықтардың әсерінен токсиканттарды сақтау аймағына жақын тұратын адамдардың денесінде ретикулоцитоз және гипохромды анемия көрсеткіштері жоғарылағаны анықталған [3, 4].

Өнеркәсіптік техногендік қалдықтарды жоюдың көптеген технологиялары белгілі, олардың ішінде биотехнологиялық әдістер ең перспективалы болып табылады. Қазіргі уақытта техногендік қалдықтарды қайта өңдеуде Қытай, Франция, Пәкістан, Оңтүстік Америка, Ресей, Испания және Қазақстанда [5] тау-кен өнеркәсібінде қолданылатын биосілтісіздендіру технологиясы кеңінен қолданылуда [6]. Оңтүстік Қазақстанда Шымкент қаласының аумағында орналасқан құрамында фосфор бар қалдықтарды биосілтілтісіздендіру қоршаған ортаға тигізетін экологиялық әсердің алдын алып қана қоймай, олардан қосымша құнды компоненттерді алуға мүмкіндік береді.

Зерттеу мақсаты: Оңтүстік Қазақстанның құрамында фосфор бар қалдықтардан бағалы компоненттерді биосілтіздендіру технологиясын дайындау.

Зерттеу міндеттері:

1. Шымкент қаласындағы құрамында фосфоры бар қалдықтардың физико- химиялық және минералогиялық, биологиялық қасиеттерін зерттеу;

2. Шымкент қаласында орналасқан құрамында фосфоры бар қалдықтардағы микроағзалардың таралу ерекшеліктерін зерттеу;

3. Құрамында фосфоры бар қалдықтардан бағалы компоненттерді биосілтісіздендіру үшін перспективті микроағзалардың жаңа штамштамдарын бөліп алу және сұрыптау;

4. Шымкент қаласындағы құрамында фосфоры бар қалдықтардан бағалы компоненттерді биосілтісіздендіру технологиясын әзірлеу.

Зерттеу нысаны: Оңтүстік Қазақстандағы Шымкент қаласының аумағында жинақталған құрамында фосфоры бар техногендік қалдықтар.

Жұмыстың ғылыми жаңалығы. Шымкент қаласының аумағында жинақталған құрамында фосфор бар шлактар мен шламдардың минералогиялық құрамында: псевдоволластонит, куспидин, мелилит, акерманит, ранкинит, фторапатит, флюорит, силикокарнотит, кальцит, кварц, феррофосфор болып табылатыны нақтыланды. Субстратың құрамында шлактың 1,0±0,1 % концентрациясы тест-нысан ағзаларға ынталандырушы әсер етеді, ал 10,0±0,9 % концентрациясы тест-нысан ағзалар үшін өлімге әкеледі. Гидробионттардың сезімтал түрлері Scenedesmus guadricauda, S. protuberans, Synedra ulna, Rotatoria sallidina, Aeolosoma sp., Nematoda sp., Gammarus lacustris, Daphnia magna биоиндикация мақсатында пайдалануға болатын индикатор ағзалар болып табылды.

- Шымкент қаласында орналасқан құрамында фосфор бар қалдықтардың микробтық популяциясы микромицеттер үлесінің басым болуымен, гетеротрофты, азоттұтқыш, денитрификациялайтын, күкіртті тотықтыратын, нитрификациялайтын бактериялардан және актиномицеттерден тұратыны анықталды. Микроағзалардың ең көп саны 107-108 кл / г 10-30 см тереңдікте шоғырланғаны анықталды, бұл газ-ауа режимінің, ылғалдылықтың және биогендік элементтердің оңтайлы параметрлерінің болуымен түсіндіріледі.

- Құрамында фосфор бар қалдықтардан сұрыптық және скринингтік жұмыстар нәтижесінде биосілтіздендіруге қолдануға перспективалы микроағзалардың жаңа штамдары бөлініп алынды және таксономиялық түрде Aspergillus niger ASIA, A.tubingensis ASPN, A. terreus JOM, A. flavus AsZ, A. flavus AsF, Sulfobacillus thermosulfidooxidans ST, Galionella capsiferriformans TS, Pseudomonas stutzeri NJA, Methyloversatilis thermotolerans MSO, Ralstonia pickettii ASA, R. pickettii TS2, Zoogloea resiniphila NS1; Acinetobacter sp. NAO ретінде анықталған.

- Микроағзалардың жаңа штамдары негізінде қалдықтардан бағалы компоненттерді іріктеп алуға қабілетті микробтық консорциумдар жасалды: консорциум TIAI теміртотығатын бактериялардан Acidithiobacillus ferrooxidans ThIO1, A. ferrooxidans ThIO2 тұрады және Zn, Al, Mn, Rb металдарды бөліп шығарады; консорциум ANAT микромицеттер Aspergillus niger ASIA пен A.tubingensis ASPN құрастырылған және Cu, Ag, V, Ru, Mo, Ba, Zr иеталлдарды бөліп шығарады;  консорциум NEMfos- нитрификаторлар Nitrosomonas europeae Nit1 және M. thermotolerans MSO құрастырылған және Ce мен La бөліп шығарады.

- TIAI, ANAT және NEMfos микробтық консорциумдарын пайдалана отырып, Шымкент қаласындағы құрамында фосфоры бар қалдықтарды биосілтіздендірудің үш сатылы технологиясы өнделді, олар қалдықтардың бастапқы физика-химиялық сипаттамаларына байланысты жеке немесе дәйекті түрде пайдаланып қалдықтардан 85,2±7,8% дейін бағалы металдарды шығара алады.

Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалар. Құрамында фосфор бар қалдықтардың минералогиялық құрамы псевдоволластонит, куспидин, мелилит, акерманит, ранкинит, фторапатит, флюорит, силикокарнотит, кальцит минералдардан тұратындығы нақтыланды.

- Құрамында фосфор бар қалдықтардың субстраттағы 1,0±0,1 % концентрациясы тест-өсімдіктеріне ынталандырушы әсер етеді және морфометрикалық көрсеткіштерін 23,1±2,0 % ұлғайтады, қалдықтар концентрациясының 10,0±0,9 % дейін артуы барлық тест-нысан ағзаларға леталдық әсер етеді, құрамында фосфор бар шлам шлакқа қарағанда улы болып табылды.

- Құрамында фосфор бар қалдықтардың микрофлорасы 46,7 % микромицеттерден, 40,8% бактериялардан, оның ішінде: гетеротрофты, азоттұтқыш, нитрификациялайтын, денитрификациялайтын, күкіртті тотықтырғыш, бактериялар және 8,8% актиномицеттерден тұрады.

- Биогеотехнологиялық мақсаттары үшін перспективалы микроағзалардың 12 жаңа штаммы анықталды, олардың таксономиялық тиесілігі ПТР-талдау әдісімен айқындалды.

- Микроағзалардың жаңа штамдарының негізінде TIAI, ANAT, NEMfos консорциумдары дайындалды, оңтайлы өсіру жағдайында құрамында фосфор бар қалдықтардан бағалы компоненттерді іріктеп биосілтісіздендіруге қабілеттілігі жоғары болды.

- Микробтық консорциумдарды пайдалана отырып, құрамында фосфоры бар қалдықтарды биосілтіздендірудің өнделген үш сатылы технологиясын қолдану қалдықтардың бастапқы физика-химиялық сипаттамаларының вариациясына байланысты, олардан 85,2±7,8 % дейін бағалы металдарды алуға ықпал етеді.

Зерттеу нәтижелерінің теориялық және практикалық маңыздылығы. Зерттеу нәтижелерінің теориялық маңыздылығы құрамында фосфор бар токсиканттарға тест-өсімдіктер мен гидробионт ағзалардың реакциясы туралы; қалдықтарды сақтау орындарында микроағзалардың таралу ерекшеліктері туралы; құрамында фосфор бар шлактар мен шламдардың микробтық популяциясының анықталған құрылымы; ПТР-талдау арқылы анықталған микроағзалардың оқшауланған және сипатталған жаңа штамдары және олардың таксономиялық сипаттамалары туралы мәліметтерден тұрады.

Зерттеу нәтижелерінің практикалық маңыздылығы биогеотехнология үшін перспективалы микроағзалардың жаңа штамдарын алу болып табылады; әртүрлі техногендік немесе минералды қалдықтардан бағалы компоненттердің концентраттарын алу үшін жеке немесе бірлестіріп пайдалануға болатын TIAI, ANAT, NEMfos дайындалған микробтық консорциумдары; Қазақстан аумағында құрамында фосфоры бар әртүрлі қалдықтарды қайта өңдеу мақсатында пайдалану үшін үш сатылы биосілтіздендірудің технологиясы ұсынылуы болып табылады. Өнделген үш сатылы биологиялық сілтісіздендіру технологиясының тиімділігі "Қайнар" ЖШС өндірістік кәсіпорнында (А Қосымшасы) сынақ актісімен расталды.

Диссертациялық жұмыстың негізділігі мен сенімділік дәрежесі. Ғылыми нәтижелердің сенімділігі мен дәлдігі қалдықтардың физика-химиялық және биологиялық сипаттамаларын бағалау үшін сыналған әдістерді қолдана отырып және үлкен көлемдегі сынамаларды пайдалана отырып анықталады. Алынған мәліметтердің нәтижелері ұқсас зерттеулердің нәтижелерімен салыстырмалы бағалау негізінде дәлелденді. Диссертациялық жұмыста ұсынылған нәтижелер кемінде үш рет қайталанған көпжылдық зерттеулер барысында алынды және статистикалық өңдеу әдістерін дисперсиялық және корреляциялық-регрессиялық талдауларды қолдана отырып статистикалық өңделді, мұнда эксперименттерді жүргізудің дәлдік деңгейі зерттелетін іріктеменің айтарлықтай ықтималдығы және алынған нәтижелердің сенімділігі анықталған. Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері оларды графикалық деректер ретінде жобалау үшін Excel компьютерлік бағдарламасының көмегімен өңделді. Жоспарланған зерттеу жұмыстары мен биотехнологиялық тәжірибелерді орындау мақсатында арнайы сертификатталған әдістер, зертханалар мен ҚР стандарттары қолданылды. Зерттеу барысында пайдаланылған жабдықтар мен материалдар нормативтік-техникалық құжаттардың талаптарына сәйкес келеді.

Диссертация нәтижелерін апробациялау. Зерттеу жұмысының негізгі нәтижелері келесі халықаралық конференцияларда талқыланды: «Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации» (XXIII халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Пенза: қ., 2019 ж.), Әуезов оқулары-17: әлемдік кеңістіктегі ғылым мен руханилықтың жаңа импульстері" (Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция, Шымкент қ., 2019ж.),"Биоалуантүрлілік пен биотехнологияның өзекті мәселелері" (Халықаралық ғыл.-тәжір. конф., Нұр-сұлтан қ., 2019 ж.), Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования»: XCIX студенттердің халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы (Новосибирск қ., 2020ж.).

Зерттеу тақырыбы бойынша жарияланымдар. Диссертацияның негізгі нәтижелері 13 баспа жұмыстарында ұсынылған, олардың ішінде, халықаралық Scopus мәліметтер базасына кіретін журналдарда 1 мақала, ҚР ҒЖБМ білім беру саласында бақылау бойынша Комитетімен ұсынылған басылымдарда 3 мақала, халықаралық конференциялар жинағында 7 мақала, 2 тезис жарыққа шықты.

Диссертанттың жеке үлесі. Автор әдеби деректерді іздестірді және талдады, өндірістік жағдайда зертханалық зерттеулер мен кеңейтілген сынақтар жүргізді, алынған алғашқы тәжіребелік деректерді статистикалық түрде өңдеді, диссертация тақырыбы бойынша жарияланымдар дайындады, диссертациялық жұмысты дайындап және рәсімдеді.

Жұмыстың ғылыми-зерттеу бағдарламалармен байланысы

Диссертациялық жұмыс қайталама шикізаттан өнім ала отырып, қалдықтарды қайта өңдеу секторын дамытуға бағытталған Қазақстан Республикасының ғылымын дамытудың басым бағытына сәйкес орындалды. Құрамында фосфор бар қалдықтардан сирек-жер элементтерін биосілтісіздендіру бойынша диссертациялық зерттеулер ҚР БҒМ № 1969/ГФ4 "Қазақстанның оңтүстігіндегі полиметалл, фосфор бар және қорғасын-мырыш қалдықтарынан лантанды, церийді және неодимді биологиялық сілтісіздендірудің тәсілін әзірлеу" (2015-2018жж.) грантын және М. Әуезов атындағы ОҚУ «Экология және биотехнология» ҒЗИ "Ұтымды ресурс үнемдеуші технологиялар" ғылыми тақырыбы бойынша жүргізілді.

Диссертацияның құрылымы мен көлемі

Диссертациялық жұмыс кіріспеден, аналитикалық шолудан,

зерттеу нысандары мен әдістерін сипаттайтын тараудан, зерттеу нәтижелерін талдайтын тараудан; қорытындыдан, 5 қосымшадан, 212 ұсынылған пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. Диссертация 147 беттен тұрады, 60 сурет пен 13 кестемен көркемделген.

1 АНАЛИТИКАЛЫҚ ШОЛУ

1.1 Фосфор өндіруші және фосфор өңдеуші кәсіпорындардың экологиялық мәселелері

Фосфатты кендердің қоры әлем бойынша 58 елде есепке алынады, оның ішінде ең негізгілері Америка, Марокко, Қытай, Ресей, Мексика, Казақстан болып табылады. Фосфор өндірісінің нәтижесінде қатты, сұйық және газ тәрізді қалдықтар түзіледі. Фосфор шлактары CаO - SiO2 - P2O5, жүйесін құрайтын күрделі поликомпонентті жүйе. Радиобелсенділік дәрежесі «Радиациялық қауіпсіздік нормалары» талаптарына сәйкес және радиациялық фактор бойынша шектеу жоқ, кез-келген құрылыс нысанында пайдалануға жарамды. Фосфорлы қалдықтар температураның құбылуынан, атмосфераның, қысымның және ылғалдың әсерінен біртіндеп майда шаң-тозаңдарға айналып, НF (фтор сутек) және РН3 (фосфин) түрінде улы газдар бөледі. Қалдық құрамындағы фторидтер мен фосфиндер суда тез еріп, жерасты және жер үсті су көздерін ластайды. Ал Тараз қаласында (қ.) жер асты суларында фтордың мөлшері 8,2 -8,4 мг/л құраған, ол шектік рұқсат етілген концентрациядан (ШРК) 8 есе жоғары. Су құрамында 1-2 мг/л мөлшері адамдар мен үй жануарларының тістері мен сүйіктерінің флюорозын туындатады [7]. Жалпы фосфордың 1/10 бөлігі ғана мал шаруашылығында азық ретінде қолданылатыны айтылған америкалық зерттеулерде. Ауыл шаруашылық жұмыстарында фосфаттардың тек 3/10 бөлігі топырақта қалады да, қалған 6/10 бөлігі су көздеріне түседі. Жалпы фосфаттар құрамында кездесетін фосфор балдырлар дамуының негізгі белсенді негізгі элементі болып табылады, оның су қоймаларында мөлшерінің артуы эвтрофикация үрдісін туғызады, салдарынан су көздерінде биогенді элементтердің мөлшері артады. Антропогендік әсерден болған ретсіз эвтрофикациядан цианобактериялар көбейіп, олардан адам мен жануарлар ағзасына қауіпті токсиндер бөлінеді, оттегі жетіспеушілігінен балықтар қырылады. Фосфаттар химия, металлургия, тамақ, балық өңдеу және жеңіл өнеркәсіп кәсіпорындарының қалдықтары мен ағын суларында болуы мүмкін. PO43- жуғыш заттардың құрамында жұмсартқыш зат ретінде, ал тағам өнеркәсібінде қопсытқыш, Е340, Е451 консерванттары ретінде қолданылады. Тұрмыстық және өндірістік ағын суларды фосфаттардан тазартудың заманауи және тиімді әдістерін қолдану маңызды орын алады. Құрамында фтор мен фосфор қосылыстары бар тозаңдар көз, тыныс жолдарының ауруларын тудырады, жүрек-тамыр жеткіліксіздігіне ұшыратып, бүйрек, бауыр және асқазан қызметін зақымдайды. Фосфор адам ағзасында энергия алмасуы мен биохимиялық үрдістің негізгі көзі болғанымен, тіндер мен мүшелерде фосфордың артық жинақталуының жағымсыз әсерлері көп. Адам ағзасында фосфор сыртқа бүйрек арқылы шығарылады, ағзада артық бейорганикалық фосфаттың жинақталуы, созылмалы бүйрек ауруын тудыратын, минералды алмасудың бұзылысына әкеліп соқтырады. Бүйрек дисфункциясы ағзаны мезгілінен бұрын қартаю секілді өзгерістерге ұшыратады. Сонымен қатар, қан сарысуында фосфор мөлшерінің артық жинақталуы, жүрек- қан-тамыр, тамырлар мен клапандардың кальцификациясы, миокард гипертрофиясы сияқты аурулардың клиникалық белгілерінің пайда болуымен байланысты. Кейбір фосфаттар, әсіресе органикалық заттар өте улы болып келетіндіктен, ағза PO43- уланған кезде, әсіресе ауыз қуысына түссе тегіс бұлшықеттер мен бронхтардың құрысуы пайда болады, асқазан-ішек жолдары қызметінің нашарлауымен қатар, бездердің сөл бөлінісі күрт жоғарылайды. Қан қысымы мен импульсінің төмендеуінен перифериялық бұлшықеттер тырысады. Ересек адам үшін фосфаттың өлімге әкелетін дозасы дене салмағының әр килограммына (кг) шамамен 1 г құрайды [8].

Кен өндірісін пайдалану мен дамытудағы технологиялық прогресс экологиялық жағдайдың нашарлауына әкеліп соқтыратыны анық. Еліміздің кен өндірісінен туындаған экологиялық ахуал үлкен экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуді талап етеді. Ел Президенті Қ. Ж. Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық диалог- Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» 2019 ж. Қазақстан халқына арнаған Жолдауында экологиялық мәселелерге, экологиялық саясатты жақсартуға арналған бағыттарға тоқталды [9]. Қазіргі кездегі әлемдік экологиялық ахуалдың нашарлауы ең өзекті мәселеге айналуына байланысты, 2021 ж. бастап Қазақстанның ірі кәсіпорындарының келтірілген зардаптарын жоюға міндеттейтін Экологиялық кодекс күшіне енді [10].

Қоршаған ортаның ластану мәселесі әсіресе ірі қалалар мен өнеркәсіптік агломерацияларға тән. Қазақстан территориясында 20 млрд.т өндірістік қалдықтар мен тұрмыстық қалдықтар жинақталған. Өнеркәсіптік қалдықтар, оның ішінде улы қалдықтар, осы уақытқа дейін тиісті экологиялық нормалар мен талаптарды сақтамай, әртүрлі жинақтағыш қоймаларда жиналып, сақталып келген. Соның салдарынан көптеген аймақтардың топырағы, жер асты және жер үсті сулары қатты ластануға ұшыраған. Тау-кен өнеркәсібінің дамуы қорашаған ортамен қатар, топырақ жамылғысын бұзады, Қазақстан Республикасында (ҚР) жер асты қазбаларының көпшілігі жер бетіне жақын орналасқандықтан (Екібастұз қоңыр көмірі, Жезқазған мыс кендері және т.б.) ашық әдіспен, карьерлік қазба жұмыстары арқылы алынады, өндірістің бұл түрі тиімді, арзан болғанымен, табиғи ландшафттың бұзылысына әкеледі [11].

ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 2019 ж. Ұлттық баяндамасындағы мәліметтер бойынша елімізде Ақтөбе облысы бойынша кен өндірісі қалдықтары 46 198,77 мың т, Атырау облысында қауіпті қалдықтар көлемі 469,085 мың т, ал Тараз қаласының аумағында 10 жыл ішінде «Қазфосфат» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде (ЖШС) 11 млн т астам өндіріс қалдықтары (фосфогипс), жалпы Жамбыл облысы бойынша 2019 ж. «Қаратау» ЖШС филиалының өндіріс көлемінің ұлғаюына байланысты, фосфогипс түріндегі өнеркәсіптік қалдықтар 2019 ж. 13 318,6 мың т жеткен, 2018 ж. 10 822 мың т құраған. Сондай-ақ экологиялық ахуалы нашар аймақтардың бірі Қызылорда облысы бойынша өндірістік қалдықтар көлемі 116,0 мың т, ал Солтүстік Қазақстанда 1 400,0 мың т өнеркәсіптік қалдықтар түзілген екен. Түркістан облысында өндірістік қалдықтар Кентау қалалары және Созақ ауданының аумағында орналасқан тау-кен өндіріс орындарының қалдықтары тіркелген [2 285 - 457 б.]. Шымкент қаласы бойынша «Оңтүстік- Полиметалл» АҚ мен бұрынғы Шымкент фосфор зауытының қалдықтары жиналған аймақтар экологиялық тұрғыдан қарағанда үлкен мәселе туындатып отыр [12].

Қазақстан фосфор қоры бойынша әлемде 4-ші орынға ие ел. Елімізде 4 млдр. т құрамында фосфоры бар кен қорлары бар, сонымен бірге 15 млрд.т құрамында фосфоры бар кен қоры бар деп болжанады. Қазақстанда сары фосфор өнідірісімен айналысатын ЖШС "Казфосфат" 1999 ж. 27 қазанында құрылған, әлем бойынша сары фосфор өндірісімен айналысатын 4 ел бар, ол Америка Құрама Штаттары (АҚШ), Қытай Халық Республикасы (ҚХР), Нидерланды, Қазақстан. Елімізде фосфор өндірісінен қалған қалдықтар 535, 084 мың. т түйіршікті фосфор шлактары, 927, 032 мың т аршылған тау жыныстары жинақталған екен, оның ішінде фосфогипс, түйіршікті шлактар, шлам, феррофосфор, сульфидты мышьяк пен қорғасындар әртүрлі қажеттеліктерге қарай пайдаланылған. Жалпы фосфор тау-кен өндірісінде 142 307,16 мың. т қалдық, оның ішінде техногенді минералды түзілістер – 41 499,4 мың. т құрайды екен, 2015 ж. мәлімет бойынша «Казфосфат» ЖШС 1872 т «тарихи шлам қалдықтары» шығарылып, қайта өңделіп, одан 220 т сары фосфор қосымша жинақталады. Шымкент қорғасын зауытының улы өнідіріс қалдықтары 2345,91 мың.т, бұрынғы Шымкент фосфор зауытының улы қоймаларда сақталған улы қалдықтар көлемі 2069,415мың.т құраса, ал 50 мың.т жуық түйіршікті шлак қалдықтары ашық аспан астында жинақталып жатыр [13].

Сонымен еліміздегі фосфор және басқа кен өндірісі қалдықтары ресурстарын қайта өңдеу саласындағы дәстүрлі технологиялардан басқа озық технологиялармен алмастыру экологияның жаңа стандарттарына қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Кен және кен қалдығын қайта өңдеудің заманауи технологияларын жетілдіріп, барлық кен өндіру кәсіпорындарда тек экологияға зиянсыз өндіріс түрін енгізу қажет. Ең өзекті мәселелердің бірі –зиянды қалдықтарды кәдеге жарату, залалсыздандыру. Зиянды қалдықтар көбінесе экологиялық нормалар мен талаптарға сәйкес сақталмайтын әртүрлі жинақтағыштарда жинақталып, сақталады, нәтижесінде көптеген аймақтардың жер асты және жер үсті сулары қарқынды ластануға шалдыққан.

1.2 Құрамында фосфоры бар қалдықтарды өңдеудің биотехнологиялық аспектілері

Әлем бойынша фосфор өнідірісімен айналысатын елдер қатарында Индия, Бразилия, Германия, Бельгия, Пакистан, Турция, Франция және Қазақстан да бар. Фосфор қалдықтарының құрамында сирек кездесетін жер элементтердің (СКЖЭ) үлесі мол. Әлемдік нарықта СКЖЭ деген сұраныстың артуы, қазіргі заманғы өнеркәсіп үшін минералды, техногендік қалдықтарды игерудің, тау – кен өндірісінің күрт өсуіне әкелді. Осыған орай микроағзалар негізіндегі биотехнологиялық әдістерді меңгерудің маңызы жоғары, оған дәлел бола алатын зерттеулер ретінде фосфогипстердің құрамынан күкірттотықтырушы Acidithiobacillus thiooxidans бактериясының H2SO4 тотықтыра отырып, Nd -98 %, Ce -60 %, La -58 %, Y – 62 % бөліп шығарған. Қоршаған ортада СКЖЭ құрамының артуы экожүйеге әсер етумен қатар, төмен сортты минералдар құрамынан СКЖЭ бөліп алуға мүмкіндік береді [14, 15]. Қазіргі таңда техногендік қалдықтармен қатар, ауылшаруашылық қалдықтарын биосілтісіздендіру арқылы құрамынан металдарды бөліп алады, соның бірі Jin H. et al. [16] ауыл шаруашылық қалдықтарынан СКЖЭ бөліп алған. Фосфор өндірісінен қалған біріншілік және екіншілік қалдықтардан металдарды бөліп алуда, биосілтісіздендіру үрдісіне қатысатын микроағзалар ішінде Pseudomonas, Bacillus, Rhizobium, Erwinia, Agrobacterium, Flavobacterium, Enterobacter, Micrococcus, Thiobacillus, Acetobacter, Clavibacter, Serratia және Streptomyces бактериялары белсенді бола алады [17]. Фосфор қоры бойынша Қазақстан әлемде 4-ші орынға ие, еліміздің Оңтүстік өңірлерінде жатқан фосфор қалдықтарының құрамы СКЖЭ бай [18]. Тау-кен металлургиясында бактериалды технологиясын қолдану мен оның жүру үрдісін Г. И. Каравайко зерттеген [19]. Қазіргі таңдағы зерттеулерде заманауи әдістерді қолдана отырып, биосілтісіздендіру технологиясын моделдеу, одан әрі жетілдіру ұсынылады [20]. Xiufang Gao [21] әріптестерімен бірге биологиялық сілтісіздендіруде CiteSpace бағдарламасын қолдану арқылы зерттеу нүктелеріндегі микроағзалардың көрсеткіші мен басқа да нысандарды жоғары дәлдікпен анықтаудың мүмкіндіктерін көрсеткен. Reed D. et al. [22] фосфор қалдықтарынан металдарды сілтісіздендіруде қолданылған G. oxydans мен микромицеттер глюкон қышқылы мен басқа да органикалық қышқылдарын өндіру арқылы металдарды бөліп шығаруы артатынын айтады. Фосфор және оның қосылыстарында Halobacterium salinarium, H.distributum, Brevibacterium, Acetobacter xylinum микроағзалары мен басқа да микроағзалар тіршілік етуге бейім келген [23]. Сульфидты кен құрамында ацидофилды және мезофилды бактериялардың аралас түрлерін құрайтын A. ferrooxidans, A. thiooxidans, A. caldus, Leptospirillum ferrooxidans, Sulfobacillus thermotolerans. Тыңайтқыш ретінде өндірілген фосфор шикізаттарынан апатит концентраттары СКЖЭ негізгі көзі, оларды бөліп алуда гетеротрофты микроағзалар тобы пайдаланылған [24 - 26].

Фосфор өндірісінің қалдықтарынан СКЖЭ бөліп алуда A. ferrooxidans, A. thiooxidans, A. caldus, L. ferrooxidans бактерияларынан басқа кейбір фосфат қышқылды бактериялардың Enterobacter, Erwinia, Micrococcus, Bacillus, Klebsiella, Pseudomonas, Clavibacter, Thiobacillus, Agrobacterium, Acetobacter, Burkholderia, Serratia, Flavobacterium, Streptomyces сияқты бактериялар тобы кейбір минералдарды ыдыратып, метал бөлініп шығуына әсерін тигізеді [27 – 32]. СКЖЭ биосілтісіздендіру арқылы алуда электр және электр құрылғыларының қалдықтарынан да бөліп алуға болады [33, 34]. Mаkinen J. et. al. [35]. зерттеу жұмыстарында фторапатитты кендердің құрамынан уранды 89 % дейін бөліп шығарған микроағзалар композициялары да қолданылған.

Минералды шикізат ресурстарын өңдеуде ішкі және сыртқы нарықтың сұранысын ескеріп, барлық кен өндіру кәсіпорындарында тек зиянсыз экологиялық өндіріс технологияларын енгізу қажет. Соңғы уақыттарда тау-кен саласында қалыптасқан экологиялық ахуал биотехнологияның қарқынды дамуына жол ашып, бірқатар өзекті мәселелерді шешуді талап етеді. Өйткені көптеген сыртқы ортада, ашық аспан астында жинақталған түрлі санаттағы техногендік, өндірістік қалдықтар қоршаған ортаға жан-жақты теріс әсер етіп, зардабын тигізуде. Кез-келген санаттағы қалдықтарды экологиялық тұрғыдан қайта кәдеге жаратуда микроағзалар кешенін пайдаланудың маңызы жоғары және ол қалдықтар биотехнология үшін шикізат базасы болып табылады.

1.3. Техногенді және минералды шикізаттардан алынған металдарды биосілтісіздендіруде қолданылатын микроағзалар

1.3.1 Темір және күкірт биогеохимиялық айналымын тудыратын бактериялар

Тау-кен орындарында сульфидті минералдардың, күкірт пен темірдің тотығуында тионды бактериялар мен бірқатар термофильды микроағзалар кең таралған. Кен қалдықтарында немесе кенді үйінділерде ыдырату үрдістері Н2SO4 немесе көп жағдайда Thiobacillus ferrooxidans, T. thiooxidans, T. thioparus, L. ferrooxidans, S. thermosulfidooxidans т.б. бактериялары арқылы жүзеге асырылады. Кен үйінділерінде қалыпты 20-30 °C немесе 2-15 °C төмен температуралы кен орындарында тионды бактериялар кездеседі. Кен қалдығын немесе минералды шикізаттардан металдарды бактериалды сілтісіздендіру арқылы ыдыратуда теміртотықтырушы, күкіртқышқылды бактериялар тобы кеңінен қолданылады, солардың ішінде ең маңызды туыс өкілдерінің бірі Thiobacillus туысы жатады. Thiobacillus туысының бактерияларын Pseudomonadales қатарына жатқызады, T. ferrooxidans, T. thiooxidans, T. thioparus, T.acidophilus (T. organoparus) деген өкілдері көп кездеседі. Туыс өкілдерінің морфологиялық пішіні жағынан біртекті, спора түзбейтін, грам теріс, жасуша пішіндері таяқша тәрізді, ұзындығы 1-3 мкм, диаметрі 0,5 - 0,8 мкм құрайтын организмдер тобы. Термофилды түрлерінен басқасы полярлы талшықтары арқылы қозғалғыш келеді. Тионды бактериялардың ішінде автотрофты, миксотрофты және литогетеротрофты түрлері де кездеседі. Олардың түрлік деңгейдегі таксономиясы физиологиялық белгілеріне қарай ажыратылды, бактериялардың органикалық заттарға, қышқылдылыққа және температураға қатынасына негізделген. Микроағзалардың көмегімен арсенопирит, пирит минералдары құрамынан биосілтісіздендіру арқылы Ag мен Au 90 % дейін бөліп алуға болады. Бактериялар қорғасын–мырыш кендерінің қалдықтары құрамынан Cu, Zn, Cd бөліп алада да жоғары белсенділік көрсетеді. Ал уранды жер асты және жер үсті сілтісіздендіруде T. ferrooxidans қолдану тиімді. Екіншілік минералдардан, мысалы халькозин, борнит құрамынан мыс, ваннадий, уранды сілтісіздендіруде T. ferrooxidans бактериясының темірді тотықтыру қызметі арқылы жүзеге асады. Кен қалдықтарын бактериалды сілтісіздендіру үрдісінде тек тионды, күкірт және сульфат тотықтырушы бактериялар тобымен шектелмейді [36]. T. ferrooxidans. бактериясы кен сулары мен кен қалдықтарынан оңай бөлінеді. Fe2+ темір қосылған тығыз және сұйық қоректік орталарда жақсы дақылданады. Жасуша пішіні таяқша тәрізді, спора түзбейді, қозғалғыш келеді. 1997 ж. бері T. ferrooxidans Acidothiobacillus ferrooxidans деп идентификацияланды, кен және кен қалдықтары құрамынан металдарды биосілтісіздендіру технологиясында кеңінен қолданылатын бактерия болып табылады және ол туралы қазіргі таңда көптеген зерттеулер кездеседі [37, 38]. A. ferrooxidans қышқылды ортада қарқынды жұмыс жасайды, Fe2+, Cu+, Sn2+, U4+ басқа метал иондарын 20- 40 °C температура аралығында, рН 1-5 ортасында тотықтыру қабілетіне ие. А. ferrooxidans бактериясының физиологиялық, биохимиялық ерекшеліктерін зерттегендер Камалов М.Р., Илялетдинов А.Н. еңбектерінен де көре аламыз [39, 40]. А.ferrooxidans металдарды сілтісіздендіруде СКЖМ мен ауыр металдарды бөліп шығару қабілеттері жоғары болатынымен сипатталады [41, 42]. Зерттелген бактериялардың ішінде А. ferrooxidans бактериялары Ni, Al, Mo, V Сu, Zn және Cr металдарын сілтілеп және металдармен ластанған жерлерді қалыпқа келтірудегі маңыздығы бар [43 - 45].

T. thiooxidans. Сульфидті және күкірт қышқылды кен орындарында жақсы таралған және оңай бөлінеді, орта рН 1,0-1,5 дейін түсіреді, ортада күкіртті тотықтыру қабілетін ортаның лайлану дәрежесіне қарай анықтайды. Т. thiooxidans қарапайым күкіртті, тиосульфатты, сульфитті, тетратионатті, антимонитті және сфалеритті 5- 40°C температура аралығында, рН 0,5-5,0 тотықтыру қабілетіне ие болатынын әдебиет көздерінде сипаттайды [46]. Қазіргі таңда A. thiooxidans деп идентификацияланады. Dante Travisany еt al. [47] A. thiooxidans бактериясына геномдық, филогенетикалық талдаулар жүргізіп, ауыр метал иондарына төзімділігін, минералдарға бактерия жасушаларының қосылуын, цистеин биосинтезіне қатысатын ақуыздарды кодтайтын гендерін бөліп, секвенирлеу жүргізген.

Жалпы кен өндірісінің микробтық технологиясында микроағзалар ассоциациясын пайдалану тиімді. Автотрофты жағдайда бактериялардың монокультурасына қарағанда синтрофты бактериялардың ассоциациясы сульфидты минералдарды қарқынды тотықтырады, оларды L. ferrooxidans, A. ferrooxidans, A. acidophilus, A.thiooxidans, S. thermosulfidooxidans, B. lacticogenes құрайды. Рогатых С.В. Шануч мыс кен орындарында А. thiooxidans, A. ferrooxidans, A. caldus, A. ferrivorans, A. disulfidooxidans, S. acidophilus, S. thermosulfidooxidans, F.acidiphilum, F. acidarmanus, F. cupricumulans микроағзалары таралғанын көрсетіп, ол микроағзалардың жекелеген тобына ПТР талдауы арқылы биосілтісіздендіруге қатысатын микроағзалар қауымдастығының белсенді жұмысының тиімділігін анықтайды [48, 49 ].

Тион бактерияларының тағы көп таралған өкілдерінің бірі – A.thioparus. Бұл бактерияларды алғашқылардың бірі болып зерттеген Соколова Г.А., ол 1902 жылы Натансон Неополит шығанағының тұнбасынан минералды ортада дами алатын бактерияларды бөліп алады да, A. thioparus морфологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін зерттеуде әртүрлі зерттеушілер қарама-қайшы нәтижелер алды. A. thioparus орта рН бейтарап және әлсіз сілтілі орталарында тіршілік ете алатын микроағзаларға жатады, әсіресе жұмыс істеу қарқындығына орта рН 5-9,8±0,9 аралығы оңтайлы әсер етеді. Күкіртті, тиосульфатты, политионатты және бірқатар сульфидты минералдарды тотықтыруға қабілетті келеді.

T. acidophilus (T. organoparus) – кен құрамынан алғашқы рет Г.Е. Маркосян (1976) бөліп алып T. organoparus деп атап, сипаттаған. Ал Гуэй мен Сильвер T. ferrooxidans бактериясының музейлі дақылдарынан бөліп алады да T. acidophilus бактериясы ретінде сипаттайды. T. acidophilus бактериясы тиобацилл туысының жаңа түрі ретінде идентификацияланады. Морфологиялық сипаттары: колониялары глюкоза қосылған қатты қоректік орталарда пішіні домалақ, крем түсті, диаметрі 1-2 мм дейін, майда колонияларының өсетіні туралы сипатталады.

T. intermedius миксотрофты тион бактерияларына жатады. Ол тиосульфат, күкіртсутек және күкірттен өзге кейбір органикалық қосылыстарды да тотықтыру қабілетіне ие.

T. novellus бактериялары толықтай гетеротрофты алмаса алады. T. perometabolis бактериялары автотрофты өсуге қабілетсіз келеді, температурасы 50-55 оС, рН-1,5-2,2 деңгейін құрайтын орталарда жұмыс істеуге қабілетті деп сипатталады [50- 52].

Қазіргі зерттеулерді зерделей келе, Thiobacillus туысы өкілдерін жекелей емес, кешенді түрде бір кен орындарынан бөліп алып, қауымдасқан бір туысқа жататын микроағзаларды метал бөліп алуда пайланудың тиімділігі туралы ғылыми зерттеулер кездесетіні белгілі. Сондай жұмыстардың бірін Хайнасова Т.С. [53] алғаш рет Шануч мыс-никель кен орнының кешенді минералды-микробиологиялық зерттеулерінде ацидофильді микроағзалардың ассоциацияларын бөліп алып, микроағзалар қауымдастығының тотығу-тотықсыздандыру динамикасын зерттеді. Сонымен бірге Д.В.Четверикова зерттеулерінде алғаш рет А. ferrooxidans пен Ferrорlazmа sp. дақылдарының көмегімен перколяционды қондырғыларда мысты-мырыш кен қалдықтарынан мырыш пен мысты алудың биологиялық технологиясын ұсынып, бактериялардың  мырыш, мыс, никель, кобальт және марганец иондарына жоғары төзімділікке ие болатындығы айтылады [54, 55].

Leptospirillum туысы. Жасуша пішіндері вибрион, спирал пішінді, псевдокок түрінде болады. Спора түзбейді, Fe2+ қосылған силикагел қосылған орталарда майда, темір түске боялған тәрізді колониялар түзеді. Аэробтар. Сульфидты кен орындарында кең таралған. Туыстың бір ғана өкілі белгілі  Leptospirillum ferrooxidans.

Fe2+ , S0 және сульфидті минералдарды рН 1,7-3,5 жағдайында, 60 °C температурада қышқылдайтын прокариотты микроағзалар қатарына Sulfobacillus туысының өкілдері де жатады. Олардың жасушалары таяқша пішінді, ұштары үшкір немесе домалақ келеді, қозғалмайды, грам оң, жұптасқан немесе қысқа тізбектер түрінде болады, жасуша пішіндері кокка пішінді, сына тәрізді, түйреуіш түрінде де болады. Туыстың негізгі өкілдерінің бірі Sulfobacillus thermosulfidooxidans, оның S. thermosulfidooxidans subsp. thermotolerans, S. thermosulfidooxidans subsp.asporogenes түршелері кездеседі. Бұлардан басқа Fe2+, S мен сульфидты минералдарды қышқылдауға Sulfolobus және Acidianus архебактерия туыстарының өкілдері де қабілетті. Олардың жасуша пішіндері сфера тәрізді болып келеді, дұрыс емес пішінді, қозғалыссыз. Термофилды аэробтар, 70-75° С температурада, рН 2,0-3,0 орта жағдайында өсуге қабілетті. Факультативті автотрофтарға жатады. Кен құрамында кездесетін қышқылды жағдайда металдарды тотықтыруға қабілетті микроағзалардың тағы бір туыстары бірі Sulfolobus туысы. Туыс өкілдерінің колониялары тегіс, жылтыр, пигмент түзбейді. жасуша пішіндері сфера тәрзді, псевдококкалар. Қозғалмайды, талшықтары болмайды, спора түзбейді. Грам теріс. Аэробты. рН 1,5-5 ортада тек күкіртті ғана тотықтыра алады. Sulfolobus туысының S. acidocaldarius, S. solfataricus, S.brierley деген өкілдері кездеседі [56, 57].

Металдарды биосілтісіздендіру үрдісінде тек тион бактериялары ғана емес, бұл үрдісте бірнеше микроағзалар кешенін пайдаланудың тиімділігін сипаттайды. Кешенді микроағзалар тобын пайдалануда түрлі деңгейдегі қалдықтардың құрамынан түсті металдарды биосілтісіздендіруде, тіпті көмір күлінен Al, Ni, Zn, Cu, Cd және Cr алу үшін А. ferrooxidans пайдаланумен қатар, A. thiooxidans, L. ferrooxidans және Sulfolobus spp. бактериялары металдарды бөліп алуда қолданылған [58- 62]. Jarno Mäkinen et. al. [63] A. ferrooxidans, A. thiooxidans, A. caldus, L. ferrooxidans және S. thermotolerans бактериялар штамдарының уран мен фосфор бөліп алуда белсенді жұмыстарын анықтайды, басқа да зерттеулерде A. ferrooxidans пен A. thiooxidans белсенділігін биосілтісіздендіру технологиясы арқылы дәлелденген. Сондай-ақ S. thermosulfidooxidans, Acaldus, Acidiplasma sp., A. ferrivorans, L. ferriphilum қолдану арқылы мыс пен мырыш 200 тәулікте сұйық ерітіндіде 53,9 % - 67,5 % артқан [64- 68], бактерияларды ыстық су көздерінен, Исландияның солтүстік–батысындағы Мивам өзені суларынан бөліп алынған. Бұлардың кейбір түрлері күкіртті 50 оС температурада тотықтыруға қабілетті келген. Acidithiobacillus spp. қышқыл шахталарда жиі кездеседі, олардың кендердегі күкірт пен темірді тотықтыруға және қышқыл ортаға бейімделу қабілеті жоғары және микробиологиялық тотығу үрдісінде ең белсенді микроағзалар тобына жатады [69–74]. Т.С Хайнасова [75] микроағзаларды иммобилиздеуде олардың тотықтыру қабілеттері артатынын, иммобилизацияланған микроағзаларды қолдану арқылы биосілтісіздендіру үрдісінде жоғары нәтижеге қол жеткізілетінін көрсеткен өз мақаласында, тасымалдағыштарға бекітілген микроағзалар жасушасы жоғары тығыздықта, ерітіндідегі бос биомассамен салыстырғанда Fe2+ Fe3+ тотықтыруы айтарлықтай жоғары жылдамдықта жүргенін айтады. Сондай-ақ биосілтісіздендіруді әртүрлі тәжірибелер нұсқасын қою арқылы моделдеудің де ерекшеліктерін көрсетіп, артықшылықтарын алға тартқан зерттеулер кездеседі [76]. Ацидофилді бактериялар тек кен құрамында ғана кездеспейді, олар теңіз сулары мен өзен-көлдерінің де микрофлоралық құрамын да байытады, мысалы теңіз суынан бөлініп алынған A. thiooxidans бактериясы былғары өндірісі қалдықтары құрамынан Cr бөліп алуда Acidiphilium cryptum, S. acidophilus, Alicyclobacillus cycloheptanicus, Rhodotorula mucilaginosa бактерияларымен салыстырғанда екі есе жоғары көрсеткіш берген [77, 78]. Сульфат тотықтырғыш, ацидолфилды бактериялардың L. ferriphilum, L. ferrooxidans, S. thermosulfidooxidans, A. ferrooxidans, A. thiooxidans сирек жер элементтері мен бағалы, түсті металдарды минерализациялану үрдісіндегі рөлі мен маңызы туралы көптеген зерттеулерде зерттеліп келеді [79, 80]. Көбінесе кен орында кең таралған бұл микроағзалар өзен, көл, теңіз суларында сжм мен радиоактивті элементтерді бактериалды бөліп алуда да қолданылған [81- 84]. Мезофильді және ацидофильді бактериялар мен архей микроағзалардың консорциумын қолдануда сульфидті минералдардан Co, Cu және басқа да бағалы металдарды биосілтісіздендіруде, A. ferrooxidans және A. thiooxidans негізінде жасалған микробтық консорциумын қолданудан 13 күнде 91% кобальт, 57% мыс бөліп алған [85]. In situ жағдайында S. thermosulfidooxidans бактериясынын  әртүрлі рН режимінде, қышқылдылықты арттырған сайын атомдық күштің микроскопиясы арқылы бақылағанда бактериялар жасушасында стресстік жағдайлар туындайтыны байқалған, жасуша құрылымы, физиологиялық, биохимиялық ерекшеліктері зерттелген. Ацидофилды микроағзалардың биосілтісіздендірудегі маңызын көптеген шетелдік зерттеулерде көрсетілген [87 - 89]. Ал отандық ғалымдардан Канаев А.Т. биосілтісіздендіру бойынша алтын, уран және т.б. кен орындарының микроағзаларын бөліп алып, олардың металдарды бөліп алудағы белсенділіктері мен қабілеттерін зерттеген және басқа да кен орындарының сипаттамасын да жасаған [90, 91]. Жаппар Н. К. және бірлескен авторлар еңбектерінде термофильді бактериалардың консорциумы негізінде жүргізілген зерттеулер бойынша инновациялық патент алып, биосілтісіздендіру үдерісіндегі микроағзалардың топтарын сипаттайды [92 -94]. Биосілтісіздендіру саласында Исаева А.У. жетекшілігімен жүргізілген еңбектер де көптеген кен орындары мен кен қалдықтарының құрамын сілтісіздендіру бойынша зерттеу нәтижелері өндірістік мақсатта қолданылып келеді [95]. ҚазақАлтын және Қазақмыс бактериалды сілтісіздендіруге өтуді жоспарлаған, «BioGeoTec» отандық компаниямен бірлескен жұмыстар атқаруды жоспарлағаны туралы мәлімет берген [96]. Ал осы металдарды биосілтісіздендіру үдерісі арқылы бөліп алуда тек ацидофилды бактериялар ғана емес, сонымен қатар басқа да микроағзалардың топтары қосымша немесе бірлескен түрде қатысып отыратынын зерттеулер дәлелдеген [97, 98].

1.3.2 Биогеотехнологияда қолданылатын микромицеттер

Микромицеттер табиғатта кеңінен тараған микроағзалар тобы. Қазіргі таңда оның 120-дан астам түрі белгілі, микромицеттердің морфологиялық–биохимиялық ерекшеліктерін сипатталып, анықталған [99]. Кейбір силикатты және алюминий силикатты минералдардың ыдырауына микроағзалардың көптеген топтары қатысады, олардың арасында автотрофты (Thiobacillus sp., A. thioparus және т. б.), гетеротрофты (A. niger, Bacillus megaterium, B. musilaginosus), топырақ микроағзаларының популяциясы, симбиотикалық қыналар және т. б. қатысады. Зең саңырауқұлақтары өндірістік маңыздылығы жоғары ағзалар қатарына жатқызылады. Мысалы кен және кен қалдығы құрамынан металдарды, оның ішінде алтынның тұндырылып, жинақталуы бактериялармен қатар микромицеттердің көмегімен жүзеге асады. 200 °С температурада кептірілген A. niger биомассасы 40 г\л құрғанда алтын концентрациясы 4 тәулікте 100 % тұндырылған. Сорбициялық қабілеті жағынан зең саңырауқұлақтары белсендірілген көмірден, ион алмасушы шайырлардан 10-12 есе жоғары сіңіреді [100-103]. Металдарды сорбциялау қабілеттілігімен қатар металдарды ерітіндіге немесе қатты зат құрамында биосілтісіздендіріп бөліп шығаруда да микромицеттердің де қабілеті жоғары. A. niger Ach1 штаммы полиметалды кен қалдықтары құрамынан Ti - 409,616 мкг/кг, Ag -18,697 мкг/кг; V - 29,768 мкг/кг бөліп шығарған [104].

Aspergillus туысының түрлерін биотехнологияда түрлі мақсаттарға пайдаланылатыны белгілі, соның ішінде кен өндірісі және кен қалдығын қайта өңдеуде микробиологиялық сілтісіздендіруде кеңінен пайдаланылып, тиімді нәтижелер беретіні туралы зерттеулер жеткілікті [105]. Шумилова Л. П. өз әріптесімен микромицеттерден әсіресе Penicillium минералдарды  субстарттарды ерітіп, металдардың босап шығуында үлкен маңызды рол атқарғанын дәлелдеген [106]. Биотехнологияда микромицеттерді биосілтісіздендіру арқылы металдарды бөліп алуда кеңінен қолданылып келеді. M. Valix et al. [107] өз зерттеулерінде A. niger және P. funiculosum штамдарының көмегімен латеритті кендер құрамынан никельді 36 %, кобальт 54 % және темірді 76 % тікелей биосілтісіздендіру арқылы алса, Yang Qu қызыл балшықтардан металдарды бөліп алуда A. niger ерекшелігін көрсетеді [108], Oktay Bayat et al. [109] бор кен орындарынан зерттеуде колеманиттен бор қышқылын алу үшін химиялық және биологиялық сілтісіздендіру әдістерін салыстыра отырып, саңырауқұлақтардың ең оңтайлы параметрлері мен оңтайлы жағдайларын көрсетіп, t 25±2 ºC, 21 тәулікте, инокуляттағы A. niger 3 х 107 /КОЕ кл/л титрі, 12,95 г/л B2O3, 6,60 г/л Ca және 0,087 г/л Mg бөліп алғанын көрсеткен. Ал Payam Rasoulnia et al A. niger ваннадий мен никелді күл қалдықтарынан биологиялық жолмен сілтісіздендіруде қолданып, шайқалтқыштарда арнайы колбаларда және арнайы биореакторларда ашыту үрдісін туындатып өсіру арқылы тәжірибелер қояды, нәтижесінде шайқалтқышта колбада өскен A.niger ваннадий мен никелді 97 % және 50 % бөліп шығарады, ал арнайы биореакторларда ашыту процесін жүргізу арқылы қойылған нұсқаларда 100 % V және 33 % Ni анықталған. Микромицеттердің органикалық қышқылды түзу үрдістері олардың белсенділігіне әсерін беретінін көрсеткен [110]. Түрлі үлгідегі ауыл шаруашылық қалдықтарды және құрамында сілтілі металдар, хлор, кремний және басқа да элементтер болатын энергетикалық дақылдарды қайта өңдеп, биосілтісіздендіру арқылы микромицеттер Fusarium oxysporum , A. niger және Burkholderia fungorum бактерияларын пайдалану арқылы сілтісіздендіруді жүргізген, нәтижесінде пайдаланылған үш микроағзалардың ішінде A. niger 48 сағат ішінде көптеген элементтерді 80% бөліп шығарып, ең тиімді деп танылған, биосілтісіздендіруде салыстырмалы түрде ыңғайлы болғаны айтылады. A. niger жағдайында K (85 %), Cl (90 %), Mg (60 %) және P (70 %) белсенді бөліп шығарған, Ning Zhanga et al. басқа бірлескен авторлар [111] көрсеткен жұмыстан микромицеттердің түрлі деңгейдегі қалдықтарды қайта өңдеуде пайдалануға жарамды екенін байқауға болады.

Pinzari, Flavia және оның әріптестері [112] көрсеткен жұмыста сілтісіздендіруден кейінгі электронды сканерлеу микроскопиясы арқылы саңырауқұлақтардың белсенділігін көрсетеді, саңырауқұлақтардың мицелийлерімен бірге кальций оксалатының ине тәрізді кристалдары түзіліп, конидиалды бастарында шырышты, тор түзілген. Қоданылған микромицеттер Acremonium, Diploospora rosea т.б. жіпшелі саңырауқұлақтардың штаммдары пайданылғанын көрсеткен. Заманауи талаптарға сай қазіргі таңдағы микромицеттердің көмегімен қалдықтарды биосілтісіздендіруде Falguni Patel мен Lakshmi өз зерттеулерінде электронды құрылғы қалдықтарынан биосілтісіздендіру арқылы тау-кен өндірісінің ағынды суларынан бөлініп алынған A. fumigatus A2DS штаммы арқылы 30 °C температурада мыс (Cu) 58,7 % пен никельдің 32 % (Ni) шығарған, ал 40 °C температурада (61,8 % Cu және 27,07 % Ni) жеткен, целлюлоза тығыздығы 0,5 % (62 % Cu және 42,37 % Ni) және 1 % инокуляттарда (58 % Cu және 32,29 % Ni) алынғанын зерттеу нәтижелерінде келтіреді. Рентгендік талдаулар арқылы құрамында мыс бар басқа қосылыстардың 9,4 % көрсетіп, микромицеттердің сілтісіздендірудегі қасиетін жоғары болатынын көрсетеді. A. fumigatus A2DS штамының металдарды сіңіру және адсорбциялау қабілетін жарық электронды микроскопы арқылы және сканерлеуші микроскопия арқылы энергодисперсперсиялық рентген сәулесі арқылы анықтаған [113]. Сонымен қатар биосілтісіздендіру үрдісінде A. niger 30 күнде Zn -100 %, Ni 80,39 %, Cu- 85,88 % сілтілендіріп, бөліп шығаруға қабілетті болған. Микромицеттердің металдарды сілтісіздендіру қабілетін 2 сатылы режимде бақылап, сұйық хромотография әдісі арқылы метал мөлшерін анықтаған, мобилді телефон, компьютер сияқты электронды қалдықтарды қайта өңдеудеде қолданатыны туралы зерттеулер кезедесі [114 - 116]. А. niger микромицеттері арқылы қауіпті қалдықтар құрамына кіретін катализаторларды биосілтісіздендіруде қолданылғаны туралы да зерттеулер кездеседі. Уыттылылық сипатына қарай пайдаланылған катализаторлар құрамында нормативтік шектеулерден асатын ауыр металдар болатыны белгілі болған. Биологиялық жолмен сілтісіздендіруден кейін A. niger бағалы металдардың 24,94 % алюминий, 7,42 % кальций, 1,09 % темір, 3,51 % мыс, 4,87% күміс және 1,66 % платина бөліп шығаруға қабілетті болғанын көрсетті. Бұл зерттеулер микромицеттерді тек кен қалдықтары мен кен орындарын игеруде ғана емес, жалпы әртүрлі деңгейдегі қалдықтарды өңдеуде, қайта кәдеге жаратуда тиімді екенін байқатады [117].

Науменко А.Ф. өз зерттеу жұмысында кен орындарының жер асты қазбаларында жиі ұшырасатын микромицеттерін сараптайды, олар : Acremonium butyri, Aspergillus versicolor  және P.corylophilum, P. cyclopium. Acremonium charticola, A. fumigatus, Doratomyces stemonitis, P.commune, P.martensii кездесетінін көрсеткен. Ал құрамы фосфорға бай апатитонефелин кендерінің құрамында Acremonium roseo-griseum, P.decumbens, P. frequentans, P. islandicum, сирек жер элементтаріне бай шахталарда Mucor griseo-ochraceus, P.charlesii, P. commune, P. corylophilum, P. Cyclopiu кездескенін зерттеулерінде сипаттайды. Кен орынының минералды құрамы мен табиғатына байланысты ажыратқан кен құрамының микробиологиялық көрсеткіші әртүрлі болатынын айтқан, сондай -ақ жер асты қазбаларға қарағанда шахталар мен шахталық суларда микроағзалардың түрлік құрамы бай болатынын айтқан [118].

Алтын кенішінде кездесетін микромицеттердің ол Aspergillus, Alternaria, Cladosporium, Malassezia, Penicillium, P.canescens кен орындарының субстратына орай микроағзалардың морфоструктуралық жүйесі, түрлік белгілері, белсенділігі, ауыр метал уыттарына төзімділігіне орай өзгерістерге ұшырайды [119 - 121].

Микромицеттер кен байлықтарын игеріп, құрамындағы бағалы компоненттерін алуда, әсіресе сирек жер металдардын үйінділі сілтісіздендіру арқылы алуда тиімділігі анықталған [122]. R. Mafi Gholami және басқа бірлескен авторлар ұжымы A.niger және P. simplicissimum Al, Co, Mo, Ni ауыр металдарды мұнай өнімдерінің қалдықтарынан қалған қауіпті катализаторларды қайта сілтісіздендіріп, индуктивті-байланысқан плазмооптикалық эмиссионды спектрометриялық (ICP-OES) талдаулар көмегімен A. niger Ni 27 %, 66 % Al, 62 % Mo, 38 % Co мөлшерде бөліп шығарған, ал P. simplicissimum Al -32 %, Co – 67 %, Mo- 65 % және 38 % Ni бөліп шығарғанын көрсеткен [123, 124].

Laura Castro және басқа тең авторлар ұжымы фосфатты минералдардан A. niger арқылы сирек кездесетін жер элементтерін және A. niger саңырауқұлақтардың мыс пен СКЖЭ екіншілік минералдарын түзудегі ролін зерттеген [125], басқа да зерттеулер оған дәлел [126, 127]. A. niger оңтайлы параметрлерінде, алты сағатта 100 % мырыш пен күмісті сілтісіздендіру арқылы 60 °C 15 мл бөліп ала алады [131]. Ал Wang [128] P.oxalicum y2 штаммы фосфор қалдықтарынан P элементінің бөлініп шығуын белсендіріп, органикалық фосфорды минералдандыру қабілетіне ие екенін айтады, оны басқа ғалымдар зерттеулер нәтижесінде анықтаған [129, 130] мұндай зерттеулерден микромицеттердің кез келген метал иондарына төзімді екенін байқауға болады. Биосілтісіздендіру микромицеттерді қолдануда тиімді нәтижелерге қол жеткізгенін ғылыми мақалалар мен еңбектерден көруге де болады [132, 133].

Сонымен әдеби дереккөздер мен зерттеулерге сүйенсек, кендер мен кен қалдықтарын микроағзалар арқылы тотығу үдерісін қарқындату бағытындағы негізгі, басты үдеріс ол, микромицеттердің жаңа штамдарын бұрыннан белгілі бактериялармен біріктіру арқылы, сондай-ақ минералды және техногендік шикізатты өңдеуде кезінде микроағзаларды қолдану салаларын кеңейту болып анықталды.

1.3.3 Микроағзалардың альтернативті топтары

Биогеохимиялық үрдістерде тионды бактерияларынан басқа да микроағзалардың физиологиялық топтарының ассоциациясы қатысатынын зерттеу тәжірибелері көрсеткен. Ал Sanja Jeremic [134] және бірлескен авторлар темір мен күкіртті тотықтыратын хемолиавтотрофты ацидофилді бактериялардың рН мәні төмен, тау-кен жыныстарынан және шахталық қышқыл сулардан бөліп алып, гетеротрофты Staphylococcus және Rhodococcus, Pseudomonas aeruginosa, Cupriavidus metallidurans бактериялармен өзара әрекеттесуін талдайды.

Фосфаттардың, силикаттардың ыдыруына, саз минералдары мен тау жыныстарының бұзылысының үрдісіне қатысады. Марганецті микробиологиялық сілтісіздендіру, оның екі валентті күйге түсуімен байланысты болады, ал оның жүзеге асуы, мұхит пен теңіз суларынан жауын-шашын тұщы суларынан бөліп алған бактериялардың әртүрлі таксономиялық топтарының қатысуымен бірге жүзеге асады. Марганецті сілтісіздендіруге қатысатын бактерияларға Bacillus subtilis, B. macerans, Bacillus spp. P. fluorescens және т. б. жатады. Марганецтің тотықсыздануы ферментативті жолмен де, электронды донор ретінде глюкозаны қолдана отырып, әртүрлі метаболиттердің (органикалық қышқылдар, пероксидтер) көмегімен де жүруі мүмкін. Ферментативті емес тотықсыздану кезінде марганецтің белсенді тотықсыздандырғыштары бактериялар мен саңырауқұлақтар шығаратын құмырсқа, қымыздық және лимон қышқылдары болып табылады.

Гетеротрофты микроағзалар, мицелиалды саңырауқұлақтар, ашытқылар т.б. микроағзалар техногенді қалдықтар мен тау-жыныстарындағы органикалық қышқылдарды, полисахаридтерді, басқа да метоболиттерді, минералдарды рН 2,0-9,0 орта жағдайында және 80-90 °C температурада да ыдыратуға қабілетті. Мысалы B. mucilaginosus, B. megaterium және басқа да микроағзалар қатары Si–O–Si байланысын түзу арқылы силикатты минералдарды ыдыратуға қабілетті. Силикаттар деструкциясында A. niger, P. notatum және басқа да микроағзалар белсенді. Олар энергия көзі ретінде органикалық заттарды қолданады. Табиғатта металдардың микробиологиялық трансформациясы органикалық қосылыстардың минерализациясы нәтижесінен туындайды және оларды биогенді заттарға айналуына әкеліп соқтырады. Металдардың тотықсыздануына көптеген микроағзалардың физиологиялық топтары қатыса алады, ашытқылардың Debaryomyces hansenii штаммдары мысқа төзімді, күкіртсутекті өндіре алатын мыс редуктазасын туындатып, мыс сульфидінің қалыптасуына ықпал ете алады. Ал біржасушалы Chlorella, Micrococcus sp., Pichia guilliermondii және теңіз бактериялары As тотықсыздандыра алатынын көрсеткен [135-137]. Отандық ғалым М.Р. Камаловтың зерттеулерінде қорғасын-мырышты кен орындарында нитрифицирлеуші Nitrosomonas және Nitrobacter туысының бактериялары, аммонификациялаушы бактериялар титрі, карьер суларында 106  кл./мл құраса, орталық құбар су сынамаларында 104 кл/мл, ал саз тәрізді топырақтарда 103 кл/г кездескен. Nitrobacter туысының өкілдері тек сулы ерітінділерде 102 кл/мл, ал қатты сынамаларда 103 кл/г құраған. Ал ЕПА ортасында өсетін аммонификациялаушы бактериялар тек 2 сынамада кездескен. Ал азотфиксирлеуші бактериялар таралу титрі 7×104 кл/мл мен 3,2×106 кл/г құраған. Егер тау жыныстарының құрамында аммоний кездессе, азотофикация және аммонификация үрдістерінде қосымша түзіледі де, нитрифицирлеуші бактериялар аммонийды азот қышқылына дейін тотықтырып, тотығу үрдістерін жылдамдатады. Нитрифицирлеуші бактериялар сульфидті минералдармен әрекеттесуі жағдайында микроағзалар түзетін азот қышқылы азоттың молекулалық оттегін белсендіру арқылы сульфидтерді қарқынды тотықтырады. Егер нитрификациялаушы бактериялар кеннің негізгі жыныстарымен байланыста болса, онда бейтараптандыру реакциясы жүреді де металл нитриттерінің еритін тұздары түзіледі. Алайда, бұл нитрит қосылыстары кен орнының қышқыл аймағына еніп, тотығу үрдістерін жеделдете түседі [40 47- 49 б. ]. Көптеген кен орындарында әртүрлі элементтерді концентрациялайтын және сілтісіздендіретін қабілетке ие нитрифицирлеуші микроағзалардың да бактериалды сілтісіздендіру үрдісінде маңызы үлкен. Maoxia C.H. et al. [138] және бірлескен авторлар ұжымы нитрифицирлеуші бактерияларды әртүрлі факторлардың әсерінде, төменгі температурада бактериялардың мінез-құлқындағы өзгерістерді, белсенділігін, басқа да факторларға сезімталдығын бақылаған. Төмен температура жағдайында нитрификторлардың нитрификация үрдісін туындату жағдайларын анықтап, метаболитті белсенділіктерін зерттеп көрген. Кен құрамындағы микроағзалар ассоциясының белсенді функциясы туралы басқа да зерттеулер дәлелдер келтіре алады [139-141].

Кен құрамында микроағзалардың ассоцияциясында альтернатив микроағзалардың тобында нитрификаторлар, денитирификаторлар тобымен қатар азоттұтқыш бактериялар да қатар кездеседі. Мысалы, 1882 ж. француз ғалымы Жоден қоршаған ортаның азотпен байтылуы табиғатта еркін тіршілік ететін микроағзалар арқылы іске асатынын зерттеген. Ал 1885 ж. М. Бертле оны өз тәжірибесінің нәтижелері арқылы растаған. 1901 ж. алғаш рет Azotobacter жеке күйінде бөлініп алған, микоағзалардың биогеохимиялық үрдістердегі белсенділіктері мен үрдістерге қатысу механизмін түсіндірді [142-144]. Azotobacter жасуша пішіндері сопақша келген, пішінді үлкен жасушалар, диаметрі 1,5 -2,0 мкм, плеоморфты, таяқша пішіндіден кока тәріздіге дейін жасуша пішіндері өзгереді. Жекелей, жұп немесе тұрақты емес пішіндегі топтарда, кейде әртүрлі ұзындықтағы тізбектер түрінде орналасады. Жасушаларындағы нитрогеназа ферменті арқылы ауадағы азотты сіңіреді. Морфологиясы жағынан өзіндік ерекшеліктерге ие бірнеше түрлері бар [145].

Слободкина Г.Б. [146] өзінің зерттеу жұмысында термофильді сульфиттотықтырғыш бактериялардың Dissulfurirhabdus thermomarina SH388T gen. nov., sp. nov., Thermodesulfitimonas autotrophica SF97T gen. nov., sp. nov. жаңа штаммдарын бөліп алып, физиологиялық, морфологиялы, денитрификация, нитрификация үрдістеріндегі биохимиялық ерекшеліктерін толық сипаттайды. Заулочный П. А. [147] құрамында алтыны бар кендерді микроағзалардың ассоциациясымен бірлестіре сілтісіздендіруде ұсынған және биосілтісіздендіру үрдісінің қарқындылығы артқанын зерттеулерінде көрсеткен. Биосілтісіздендіру үрдісінде тек бірғана микроағзалар түрін емес, бірнеше микроағзалар тобын біріктіре қолдану тиімді, сонымен қатар Herbaspirillum sp. диазотрофты бактериялардың мысқа төзімділігі жоғары болған [148].

Сонымен кен құрамында кездесетін микроағзалардың әртүрлі таксономиялық тобының алтернативты топтары биогеохимиялық үрдістердің түзілуіне үлкен септігін тигізеді. Кен құрамынан металдарды бөліп алуда микроағзалардың жекелей моно топтары әсер етуі мүмкін емес, микроағзалардың бірлескен жанама топтарының ықпалы жоғары.

1.3.4 Биосілтісіздендіру технологиясы

Биосілтісіздендіру технологиясы кен құрамынан металдарды бөліп алуда кеңінен қолданылатын экономикалық тиімді, экологиялық қауіпсіз технологиялар қатарына жатады. Оның басты ерекшелігі бағалы және түсті металдарды және басқа да компоненттерді бөліп шығаруға қабілетті табиғатта кездесетін бактериялармен сульфидты кендердің ыдырауын жеделдетуге негізделген. Биосілтісіздендіру технологиясында энергия мен жұмсалатын материал шығыны үнемделеді, қоршаған ортаны улы газдар мен химиялық токсиндермен ластанудан қорғайды. Минералды шикізатты өңдеуде өртеу, жоғары қысымда автоклавтау арқылы сілтісіздендіру сияқты тәсілдер мен амалдардың орнын алмастыра алады.

Биосілтісіздендіру технологиясы қазіргі таңда өте қарқынды дамып келе жатқан технология. Биосілтісіздендіру технологиясын 1980ж. бастап BacTech компаниясы биотехнологияның даму тарихында орташа термофильді бактерияларды қолданған алғашқы компониялардың бірі болып табылады. Алтын өндірісінде ұсынылып отырған технологияны алғашқылардың бірі болып қолданған Батыс Автралиядағы Юнами (Yunami) зауыты қолданған екен. Технология реакторлардағы жұмыс температурасын 50 °С деңгейінде қамтамасыз етеді. Биосілтісіздендіру технологиясын қолдануда BacTech, Оңтүстік Африкадағы Mintek компаниялары A. caldus, L. ferrooxidans бактерияларын қолдану арқылы алтын өндірісімен айналысқан, сондай-ақ Тасманияда Beaconsfield (Tasmania), Қытайда Laizhou (Shandong Province) зауттары құрылған [149]. Қазақстанда биотехнология, оның ішінде биосілтісіздендіру технологиясы көп қолданылмайды. Ал еліміздің барлық аймақтарында Кеңес үкіметі кезеңінен қалған тарихи кен қалдықтары мен шикізат қорлары бар. Олардың құрамында дәстүрлі технологиямен, дәлірек айтқанда химиялық жолмен алынбайтын элементтер кездеседі.

Үйінділі сілтісіздендіруде пайдалы қазбалар мен компоненттердің құрамы дәстүрлі металлургиялық технологиялармен салыстырғанда айтарлықтай төмен нәтиже беруі мүмкін. Финдік Talvivaara Mining Company Plc компаниясы үйінділі биосілтісіздендіру технологиясын қолдануда Финляндияның солтүстік –шығысында орналасқан полиметалл кен орнының никель кенішінде никель 0,23 %, мыс 0,13 %, кобальт 0,02 % және мырыш 0,51 % құраған. Металдарды үйінділі сілтісіздендіру технологиясының дамуына кедергі келтіретін негізгі себептер климаттық жағдайлар сәйкессіздігі болып табылады, үйінділі сілтісіздендіру технологиясы жылы климаттық жағдайларда тиімді болып табылады және де биотехнологияда гидрометаллургиялық үрдістерді жыл бойына пайдалану мүмкіндігін арттырады [150 -152].

Чанды сілтсіздендіру тау-кен өнеркәсібінде сульфидты кендер мен концентраттар құрамынан бағалы металдар мен ілеспе заттарды алуда қолданылды. Алтын,  күміс, мыс және уран өндірісі чанды сілтісіздендіру арқылы жүргізіледі. Алдымен сульфидті кендер диірмендерге салынып, өңделіп, сумен араластырылып, паста тәрізді массаға айналады. Паста тәрізді масса немесе пульпа кен концентраты құрамындағы минералдарды анықтайтын химиялық заттармен қайта араластырылады. Бөлу үрдісін туындату үшін сұйық көпірткіштер қосылады. Осылайша бірнеше үрдістен өтіп, нәтижесінде кен құрамындағы мырыш, мыс, бағалы металдар сияқты компоненттер бөлініп алынады. Бұл еліміздегі мыс өндірісімен айналысатын KAZ Minerals компаниясындағы мыс өндірісі сатысының кішігірім түсіндірмесі. Осындай үрдістердің нәтижесінде жекеленген мыс және мырыш концентраттары пайда болады. Мыс концентратында шамамен 20 % мыс, сондай-ақ мыс пен темірдің түрлі сульфидтері, алтын мен күмісті қоса алғанда шағын көлемдегі басқа материалдар болады. Мырыш концентратында басқа да ілеспе элементтермен бірге шамамен 40-45 % мырыш болады. KAZ Minerals ресми сайтынан алынған мәліметтерге сәйкес 2020 ж. KAZ Minerals Тобы 305,7 мың т мыс 1 өндірді (2019: 311,4 мың тонна), ал 2020 ж. алтынның екі өндірісі – 196,3 мың унция (2019: 201,5 мың унция), сатылғаны - 204,6 мың унция (2019: 225,0 мың унция) болса, ал 2021 ж. ресми мәліметтерде 2021 жылдың бірінші тоқсанында KAZ Minerals компаниясы арқылы 72,4 мың т мыс өндірілген. Алтын өндірісінің көлемі – 13,7 мың унция (2020 ж. 4 тоқсан: 4,5 мың унция) құраған. Сонымен қатар өңдеу жұмыстарының қарқындылығы нәтижесінде компания  күміс өндірісінің 2021 ж. бірінші тоқсанында 431 мың унцияға жеткізген, ал 2020 ж. 4 тоқсанында күміс өндірісі 362 мың унция құраған, 2020 ж. салыстырғанда 3 % артқан [153].

KAZ Minerals компаниясынан бөлек мыс өндірісімен «Қазақмыс» компаниясы айналасады. «Қазақмыс» Қазақстандағы ең алып, табиғи ресурстарды өндірумен және өңдеумен айналысатын жетекші халықаралық компания болып табылады. Қазіргі таңда компания кенеусіз сульфидты мыс кендерін игеріп, қайта өңдеуде инновациялық технологияларды өндірістік сынақ-тәжірибеден өткізіп жатыр. Гидрометаллургиялық технология мыс құрамы аз кен құрамын байытуға зор үлес қоса алады және мүмкіндігі жоғары [154]. Гидрометаллургиялық технология биосілтісіздендіру әдісі арқылы іске асырылса мүмкіндік артады.

Биогидрометаллургияда алтын өндірісімен айналысатын әлемдегі ірі компаниялар чанды сілтісіздендіру технологиясын пайдаланады. Олардың тізімінде Fairview (ЮАР), Austin (АҚШ), Sao Bento (Бразилия), Harbour Lights (Австралия) BIOX®, Laizhou (Қытай) Mintek/ BacTech ®, Tonkin Springs (АҚШ) чанды сілтісіздендіру, «Алтын Аймақ» Қазақстан BIOX®, «Алел» Қазақстан үйінділі сілтісіздендіру және тау-кен өндірісіндегі тағы басқа әлемдік ірі компаниялар бойынша биогидрометаллургиялық технологияларды пайдаланып кен және кен концентраттарын игеруде [155]. KazakhAltyn концернінің Бестобе және Ақсу кеніштері үйінділі сілтісіздендіру технологиясын қолдану арқылы жұмыс жасайды [156].

Металдарды кен құрамынан бөліп алуда, кен және кен концентраттарын игеруде биосілтісіздендіру технологиясын пайдалануды ежелден бері игеріліп келе жатқаны белгілі жағдай. Биосілтісіздендірудың чанды және үйінділі сілтісіздендіру толықтай микроағзалардың жұмысына, қатысына негізделген, онда үрдісті туындатан микроағзалар көп жағдайда тионды бактериялар мен күкірт тотықтырушы бактерияларды пайдаланумен шектелмейді [157,158]. Металдарды биосілтісіздендіру технологиясынде микромицеттердің маңызы шектелмейді, Aspergillus, Penicillium және Rhizopus микромицеттері халкопиритті кендерден мыс алуда, мысалы A. flavus пен A. niger штаммдары мыс мөлшерін 78 мг/л бөліп шығаруға мүмкіндігі бар [159]. Металдарды биосілтісіздендіруде микроағзалармен қойылған тәжірибелерді моделдеу арқылы бірнеше микроағзалардың аралас консорциумын пайдалануда да тиімді зерттеулер берген [160]. Биосілтісіздендіруде тек кен қазбаларын игеруде емес, сондай –ақ түрлі деңгейдегі қалдықтарды қайта кәдеге жаратуда, метал иондарын, техникалық металға айналдыруда да пайдаланатын әлемдік тәжірибелер мен зерттеулер дәлелдеп келеді, соның ішінде A. niger, A. fumigatus және A. flavus микромицеттерін пайдаланылады [161 - 163]. Құрамы аз байытылған кен құрамы мен минералды шикізаттарды қайта өңдеу технологиясындағы жаңа, заманауи инновациялық технологиялардың өркендеп дамуы ғылыми-прогрестің ең маңызды факторларының бірі болып табылады. Бұл іс жүзінде дәстүрлі технологиядағы қайта өңделмейтін, игерілмеген кендер мен кен концентраттардың қасиеттерінің күрт өзгеретіндігіне байланысты. Біріншілік маңызы қазба байлықтарын комплексті және рационалды пайдалануға алып келеді [164 - 166]. Биосілтісіздендіру технологиясының тиімділігін зерттеуде көптеген ғалымдардың еңбектерін саралауға болады, соның ішінде отандық ғалымдардың еңбектері Канаев А.Т., Исаева А.У. зерттеулері көп кездеседі [167 - 168].

Кен құрамынан биосілтісіздендіру арқылы металдармен мен ілеспе қоспаларды бөліп алудың өзекті міндеттерінің бірі металдарды жоғары жылдамдықпен, қоршаған ортаны қорғау талаптарына сай келетін заманауи биогидрометаллургиялық технологиялардың құру болып табылады. Ол үшін белсенді, биогеотехнологиялық маңызы жоғары термофилды және литотрофты бактериялар мен микромицеттердің жаңа штаммдарын отандық кен орындары мен кен қалдықтары құрамынан бөліп алып, оңтайлы орта жағдайларын зерттеп, анықтау осы шешімді қарқынды атқаруға зор мүмкіндіктер береді.

2 ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ МЕН ӘДІСТЕРІ

2.1. Зерттеу нысаны

Зерттеу нысаны ретінде Оңтүстік өңіріндегі Шымкент фосфор зауытының құрамында фосфоры бар техногендік қалдықтары (шлак, шлам) зерттелді (сурет 1). Бұрынғы Шымкент фосфор зауытының қалдықтары Қазақстан Республикасының ірі мегаполисі Шымкент қаласының оңтүстік шығысынан l.42015'42.92", солтүстігінен l.69043'15.57" қашықтықта, теңіз деңгейінен 619 м биікте орналасқан. Жалпы көлемі 50 000 т құрайтын қалдықтар 16,0 гектар жерде, ашық аспан астында үлкен үйінді түрінде жинақталып жатыр.

Сурет 1 – Шымкент қ. фосфор қалдықтарының ғарыштық түсірімі (earth.google.com)

Зерттеу нысаны ретінде алынған техногендік қалдықтар жиналған орынның 4 аймағынан құрамында фосфор бар шлактар іріктеп алынып, оларды шартты түрде А аймақ, Б аймақ, В аймақ, Г аймақ және шлам түріндегі қалдықтарды Д аймақ деп таңбаланды. Қалдық үлгілері 0-10 см; 10-20 см; 20-30 см; 30-40 см, 40-50 см тереңдіктегі көлденең жазықтарынан алынды. Көлденең жазықтарға байланысты сортталып, үлгілер салынған қапшықтардың барлығы, алынған жері, аймағы, уақыты, күні, сағаты бойынша белгіленіп, заттаңбаланды. Зерттеуге алынған қалдық үлгілерінің ылғалдылығы мен рН дәрежесі, физика-химиялық жай-күйі, температурасы, тығыздығы, құрылымы сол жерде тексерілді, алынған қалдық үлгілері зертханаға жөнелтілді.

Зертхана жағдайында қалдық сынамаларының жалпы салмағы өлшеніп, іріктеу арқылы фракциялық талдаулар жүргізілді. Әр сынаманы 4-ке бөліп, кварттау әдісі арқылы орта дәрежесі алынды.

Гравиметрикалық талдаулар жасау арқылы сынамалардың орташа дәрежелі фракциялық құрамы анықталынды [169].

Құрамында фосфоры бар шлак үлгілері шартты морфологиялық көрсеткіштер бойынша А, Б, В, Г топқа бөлінді. Зерттеу нысаны мақсатымен алынған түйіршікті және тығыз қалдықтар мынандай морфологиялық сипаттармен сипатталды:

А үлгідегі қалдық түсі ақ, түйіршікті, рН 8,7±9,0, қалдықтың құрылымы кедір-бұдырлы, қатты, кеуекті, температурасы 20 ºC;

Б үлгісіндегі қалдықтар түсі топырақ тәрізденген, түйіршікті қалдықтар, борпылдақ, рН 8,7;

В үлгісіндегі қалдықтар көкшіл түсті, тығыз, қатты, рН 8,9-9,0; температурасы 20 ºC;

Г үлгісіндегі қалдықтар тығыз қалдықтар, ақшыл көк түсті, қатты қалдық, рН 8,8-9, температура 20 ºC.

Д үлгісінде құрамында фосфоры бар шлам сынамалары (әрі қарай ҚФШМ) белгіленді, жұмсақ, өткір иісті, сұршіл көк түсті, рН 9,8±10,1, күшті сілтілі, температурасы 20 ºC;

2.2 Зерттеу әдістері

Жұмыстың жүйелі орындалуын және ішкі бірлігін дәйекті түрде жүзеге асыратын, қойылған міндеттердің орындалуын қамтитын ғылыми–зерттеудің бағдарламасы келесі суретке сәйкес жасалынды (сурет 2).

Сынамалардың физика-химиялық талдауы. Қалдықтардан үлгілер алуда МЕСТ 14180-80 (СТ СЭВ 899-78) [170] талаптары сақталды, қораптау, химиялық ыдыстар мен реактивтерді пайдалануда МЕСТ 3885-73 [171] шарттары ескерілді, физико-химиялық талдаулар жүргізуде мемлекеттік стандартты нормативтік талаптары мен еңбек қауіпсіздігінің [172 -178] талаптары ескерілді. Қалдықтардың химиялық талдауларын жүргізу барысында сынамалар тығындары кептелген, таза шыны сауыттарға салынды.

Физико-химиялық талдаулар, титрометриялық және колориметриялық, рентген-дифрактометриялық әдістер, кескінді-электронды микроскопты пайдалану арқылы М. Әуезов атындағы ОҚУ «Конструкциялық және биохимиялық материалдар» инженерлік бейінді аймақтық сынақ зертанасында және Қ. И. Сәтпаев атындағы ҚазҰТЗУ ғылыми зертханаларында жүргізілді.

Үлгілердің минералогиялық құрамы рентгендік дифрактометриялық талдаулар арқылы Сu Ка-сәулеленуі бар β-сүзгілі ДРОН – 4 автоматтандырылған дифрактометрінде жүргізілді.

Cурет 2 – Жұмыстың зерттеу бағдарламасы

Дифрактограммаларды түсіру шарттары: U=35 kv; I=20 mA; шкаласы: 2000 имп; 2 с уақыт тұрақтысы; тэта-2тэт түсіру; детектор 2 град/мин. жартылай сандық негізде рентгендік фазалық талдау тең аспалар мен жасанды қоспалар әдісін қолдана отырып, ұнтақ сынамаларының дифрактограммалары бойынша орындалды. Кристалдық фазалардың сандық қатынасы анықталды. Дифрактограммалардың интерпретациясы ASTM Powder diffraction file картотекасының деректерін және қоспалардан таза минералдардың дифрактограммалары пайдаланылды. Негізгі фазалар үшін мазмұнды есептеу жүргізілді [179]. Қалдықтардың химиялық құрамын анықтау Varian Pro-Star (Голландия) және Shimadzu LC-20 Prominence маркалы жоғары тиімді сұйықты хроматографында жасалды. Элементті құрамын анықтауда INCA Energy 350 энергодисперсті микроталдағыш жүйесімен және НКL Basic (OXFORD Instruments, Ұлыбритания) поликристалдар мен кристалдаудың текстурасы мен микроқұрылымдық талдау жүйесі бар V JSM-6490l (Jeol, Жапония) кескінді электронды микроскопы және индуктивті-байланысқан плазмалы масс-спектрометр (ИСП-МС) Varian-820MS, атомды-адсорбционды AAnalyst 800 (Perkin-Elmer) спектрометрлері пайдаланылып, мемлекеттік стандарттарына сәйкес жүргізілді [180 - 182].

Fe+2, Fe+3 темірді анықтауда трилонометриялық титрлеу әдісі қолданылды, ерітінді құрамындағы темірдің мөлшері 0,1-10 г/л құрады [183, 184].

Құрамында фосфоры бар қалдықтардың өсімдіктерге уыттылық дәрежесін биотестілеу арқылы анықтау

Алдын-ала залалсыздандырылған 250 мл колбаларға шлак және шлам сынамаларынан 1,0±0,1 %, 5,0±0,3 %, 10,0±0,9 % көлемді мөлшерлі концентрацияда ерітінділер дайындалды. Суспензияларды пайдалануда (Т:С) 1:1 сұйықтыққа қатынасында, дистилденген сумен араластырып, шайқалтқышта 30 мин. араластырылды, рН дәрежесі 7,0±0,7 - 8,5±0,8 әлсіз сілтілі дәрежені құрады. Тест-нысан өсімдік ретінде Hordеum vulgаre, Phaseolus vulgaris өсімдіктері пайдаланылды. Полиэтиленді ыдыстарда, субстрат ретінде пайдаланылған вермикулиттерге 5дана өсімдік тұқымы егілді. 3 реттік қайталау арқылы тәжірибе қойылды. Бақылау тест ретінде таза сумен араластырылып егілген бақылау өсімдіктері қойылды. 5 тәуліктен кейін, өніп шыққан өскіндердің саны, өскен өсімдіктің жалпы орташа салмағы, орташа бой ұзындығы, жапырағының саны, ұзындығы, жапырақтарының некрозға ұшырауы, жетілмеуі, тамыр ұзындығы, жалпы салмағы т.б.) өзгерістері бойынша сараптама жүргізілді.

Құрамында фосфоры бар қалдықтардың гидробионтты, бентосты ағзаларға уыттылық дәрежесін биотестілеу арқылы анықтау

Құрамында фосфоры бар қалдықтардың (шлам мен шлак) гидробионттарға әсерін зерттеу барысында арнайы әдістемелік нұсқаулықтар [185] қолданылды. Эксперимент жүргізу кезінде тест-нысан ретінде су ағзаларынан әртүрлі жинақталған дақылдар пайдаланылды: диатомды балдырлардың әртүрлі бір жасушалы түрлері: Phaeodactilum tricornutum, Sinedra ulna, Navicula gracilis, Amphora ovalis, Pinnularia viridis, микробалдырлар Scenedesmus guadricauda; Scenedesmus protuberans, бір жасушалы жасыл балдырлар Chlorococcum sp., Chlorella vulgarus; цианобактериялар Oscillatoria limosa, Oscillatoria tenius, протозоалар Amoeba proteus, Amoeba limax, Euglypha acanthophora, Paramecium aurelia, Paramecium caudatum, Paramecium putrinum, Paramecium omrelia, Paramecium multinucleus, Stylonychia mytilus, Vorticella convallaria, Colpoda steinii, Rotatoria Calldina sp., Aeolosoma, Nematoda sp. туысының аз қылшықты құрттары пайдаланылды.

Су көздерінен әкелінген гидробионттарды өсіру аэраторлары бар шыны аквариумдарда, 22 – 25 °C температурада, 16 сағаттық күндізгі жарық және 4000 люкс жарықтандыруды қолдану арқылы өсірілді. Құрамында фосфоры бар қалдықтардың (шлам, шлак) уыттылығын эксперименттік бағалау зертханалық жағдайларда 0,1–10,0 г/л (1,0 % ±0,1; 5,0 % ±0,3; 10,0 % ±0,9) концентрация диапазонында жүргізілді. Эксперименттер жүргізу кезінде өткір (0-ден 3 сағатқа дейін) және созылмалы уыттылық (12, 24, 48, 96 сағат) бақыланды.

Тест ағзалармен тәжірибе жүргізу барысында гидробионтты ағзалардың жалпы саны Друде шкаласы бойынша есептелді. Құрамында фосфор бар шлам мен шлак үлгілерінің тест-нысан ағзаларға уыттылық әсерін анықтауда ағза жасушаларының пішіні, цитоплазма құрылымы мен протопластардың өзгерісі, плазмолиз құбылысы, хромотофоралар мен жасушалардың түссізденуі, қоректену қарқындылығы, қозғалыс қабілетінің төмендеуі, хемотаксис, жасушалар пішінің созылуы, талшықтарының қозғалысы, жалған колония түзу, циста түзуі, жасуларының қырылуы, жасушаларының бөліну қарқындылығы, бейімдеушілік үрдістерінің пайда болуы, гидробионттардың өміршеңдігі, жасушаларының саны сияқты өзгерістер сарапталдып, бақыланды. Гидробионттардың қозғалысы, тіршілік әрекеттері микроскопиялық зерттеу әдісі арқылы жүргізілді, MCX100 № 3-101752 micros (Austria), МикМед-5 (Ресей), Tiyоda (Tokyo) маркалы микроскоптары пайдаланылды.

Тәжірибелер үш рет қайталанып, стандартты ауытқу мәнін 0.95>P>0.80 деңгейінде есептелінді. Әр тәжірибе бақылауға сәйкес келді. Бақылау ретінде таза су пайдаланылды.

Микробиологиялық зерттеу әдістері: Микробиологиялық талдаулар жүргізу үшін сынамалар алу МЕСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) талаптарына сай және зерттеулер жүргізілді, жалпы қабылданған микробиологиялық әдістер пайдаланылды [186]. Микроағзаларды зерттеудің дәстүрлі микробиологиялық әдістері қолданылды: аэробты және анаэробты микроағзаларды өсіруде, олардың жалпы санын, титрін анықтауда элективты қоректік орталар пайдаланылды, микробиологиялық препараттарды дайындауда микроскопиялық әдістер пайдаланылды [187, 188].

Микроағзаларды өсіруге арналған қоректік орталар:

Микромицетті саңыраулақтар үшін агарланған Чапек қоректік ортасына г/л: сахароза -30,0 немесе глюкоза - 20,0; NaN03-2,0; К2НРО4- 1,0; MgSО4×7H2О - 0,5; КС1 - 0,5; FeS04×7H20 - 0,1. 15 гр агар.

Маннинга тығыз қоректік ортасы (Теміртотықтырушы бактериялар үшін):

Ерітінді А: 300 мл дистилденген суға 33,4 г/л FeSO4×7H2O салып ерітеміз, рН 2,5 (6М H2SO4) түсіріп, сүзу арқылы стерилденді.

Ерітінді Б: 550 мл дистилдеген суға: (NH4)2SO4 – 6 г, ‎K‎Cl – 0,2 г, MgSО4×7H2О – 1,0 г, Ca(NO3)2 – 0,02 г; рН -3,0.

Ерітінді В: 150 мл дистилденген суға 7 г агар қосып, 15 мин көлемінде тұнықтырылып, 15 мин 121°C температурада автоклавта стерилденді.

Б және В ерітінділерін араластырып, бөлме температурасында 5 минут бойы салқындатылып, оған А ерітіндісін араластырылады. Дайын болған залалсыздандырылған қоректік орта, залалсыздандырылған диаметрі 100 мм және биіктігі 15 мм Петри табақшаларына құйлады.

Сұйық қоректік орталарға микроағзаларды егуде он еселік сұйылту әдісі пайдаланылып, 16 ×152 мм, көлемі 20 мл болатын пробиркаларға егілді.

A. ferrooxidans бактериялары үшін Сильвериана-Люндгрена 9К сұйық қоректік ортасы: (г/л): 1-ші ерітінді- 700 мл дистилденген суға (NH4)2SO4 - 3,0; ‎K‎Cl -0,1; К2НРО4 – 0,5; MgSО4×7H2О-0,5; Ca(NO3)2 - 0,01; 2-ші ерітінді: 300 мл дистилденген суға: FeSО4×7H2О- 44,2 г қосып, ерітіп, орта рН 10Н H2SO4 қосу арқылы 2,0 түсіріледі. Дайын болған екі ерітінді жекелей, 1-ші ерітінді 1 атм, 2-ші ерітінді 0,5 атм қысымда залалсыздандырылады. Екі ерітінді араластырылып, залалсыздандырылған қоректік ортаны 10 еселік сұйылту әдісі арқылы 20 мл пробиркаларға құйып, стерилді жағдайда бактериялар егілді.

A. thiooxidans бактериялары үшін Ваксман сұйық қоректік ортасы пайдаланылды, оның құрамы келесі компоненттерден тұрады: ол үшін (1000 мл дистилдеген суға): (NH4)2 SO4 – 0,2 г; MgSO4×H2O -0,5 г; KH2PO4 – 3,0; CaCl2×6H2O – 0,25 г; FeSО4×7H2О - 0,0001г. S-10г. рН-3,0.

Ваксман тығыз қоректік ортасы А.thiooxidans үшін: (г/л) дистиледенген 1 литр суға: Na2S2О3×5H2O - 0,5; NН4Cl – 0,1; MgSO4×6H2O-0,1; К2НРО4 – 3,0. Агар-агар 20 г; рН 5,0 [36 64-67б].

Нитрификаторлы бактериялар үшін Виноградский І фазасы қоректік ортасы дайындалды, 1 л дистилденген суға, (%): (NH4)SO4-0,2; К2НР04 - 1,0; MgSО4×7H2О - 0,05; NaCl -0,2; FeSO4×7H2О -0,04; СаСО3, MgCO3-0,5.

Нитрификаторлы бактериялардың ІІ фазасы үшін (%): NaNO2-0,1; NaCO3-0,1; NaCl- 0,05; K2HPO4- 0,05; MgSО4×7H2О - 0,05; FeSO4×7H2О -0,04.

Денитрификаторлы бактериялар үшін глюкоза қосылған қоректік ортасы пайдаланылды (г/л): а) KNO3 -1 г; КН2PO4 -0,5 г; СaCl2×6H2O – 0,5 г, дистилденген су - 1000 мл.

Азоттұтқыш бактериялар үшін Эшби қоректік ортасы пайдаланылды: Маннит немесе глюкоза – 20,0г; К2НРО4 – 0,2 г; NaCl – 0,2 г; MgSO4×7H2O – 0,2 г; К2 – 0,1г; СаСО3 – 5 г; глюкоза- 10 г, дистилденген су – 1 литр.

Гетеротрофты бактериялар үшін дайын ЕПА ортасы пайдаланылды, (г/л): етті су – 1,0 г, натрий хлориді (NaCl) – 5,0 г, пептон – 10,0 г, агар-агар – 20,0 г, рН 6,8-7,0, Стерилизация 1 атм. (121 ºС) – 20 мин.

Анаэробты микроағзалар үшін Постгейта қоректік ортасы дайындалды [189].

Аэробты микроағзалар 37 ºС температурада 24; 4; 72 сағат ішінде инкубациялық кезеңде арнайы ТС- 1/80 СПУ ТУ 9452-002-00141798-97 (Ресей) маркалы термостатта өсірілді, ал анаэробты микроағзалар арнайы түтікшелерде (30 см) егілді, резиналы тығынмен ауа өткізілмей, герметикалық жағдайда тығыз жабылған.

Қоректік орталар мен микробиологиялық зерттеулер жүргізуде қолданылған лабораториялық ыдыстар мен құрал-жабдықтар МЕСТ талаптары арқылы [190 – 192] және залалсыздандыру жұмыстары МЕСТ Р ИСО 14937-2012 [193] арқылы СПГА-100-1-НН (№ 141) бактериологиялық автоклавта, ГП-20СПУ №14113 (Россия) стерилизаторда және ШС-80 ТУ 92-00243346-01-92 (Беларус) кептіргіш шкафта жүргізілді. Микроағзаларды дақылдауда (ТС-180 СПУ) термостаты пайдалынылды. Қоректік орталарды дайындауда пайдаланған дистилденген сулар (АЭ-10МО ТУ 9452.003.07606036-96) электрлі аквадистилятор құрылғысы МЕСТ 6709-72 арқылы алынды [194]. Реактивтерді өлшеуде МЕСТ 24104-2001 [195] бойынша «Scout-Pro» маркалы электронды таразысы пайдаланылды.

Микромицитті саңырауқұлақтар мен бактерияларды, гетеротрофты микроағзаларды егу жұмыстары тығыз агарланған қоректік орталарға 0,1 мл сұйытылған дақылдарды пипеткамен Петри табақшасына Кох әдісі арқылы Дрегальский шпателдің көмегімен егілді. Егу жұмыстары аяқталғаннан кейін Петри табақшаларын бетін төмен қаратып төңкеріп, бактериялар мен саңырауқұлақтардың оптималды температурасын сақтай отырып, термостатта инкубацияланды. Микроағзаларды дақылдау барысында 30 °С температурада, ал орташа термофильді бактериялар үшін 50 °C сақталды. Инкубациялық кезеңнен кейін микроағзалардің физиологиялық топтарына қарай Петри табақшаларында өскен колонияларға санау жұмыстары жүргізіліп, колониялардың микроморфологиялық, макроморфологиялық сипаттамалары жасалынды.

Такскономиялық талдаулар: Микроағзаларды микроскопиялық зерттеулер кезінде қолданылған препараттар МЕСТ 9284-75 [196] талаптарына сай MCX100 № 3-101752 Micros (Austria), «МикМед-5» х40, х60, х100 есе үлкейтілген жарық микроскопында (Ресей), Tayоda (Жапония) микроскоптарында жүргізілді. Иммерсионды жүйеде микропрепараттар дайындауда МЕСТ 13739-78 талаптары ескерілді [197]. Микроағзалардың таксономиялық белгілерін анықтауда «Bergey' s manual» [198] және Д. Саттон «Определитель патогенных и условно патогенных грибов» анықтағыштары [199] пайдаланылды. Микроағзалардың морфологиясы мен таксономиясын анықтауда Петри табақшаларында агарланған тығыз ортада өскен колониялардың пішініне, түсіне, көлденең қимасына, өлшеміне, колониялардың шетіне, құрылымына, түсіне, пигмент түзу сипатына, колониялардың көлденең кесіндісіне, диффузиясына, консистенциясына т.б. белгілеріне қарай сипатталды. Өскен микроағзалар жасушаларының физиологиялық, морфологиялық ерекшеліктерін зерттеу микроскопиялық зерттеу әдістері арқылы жүргізілді.

Микроағзалардің таза штаммдарын алу үшін сиретіп егу әдісі арқылы жүргізілді. Бөлініп алынған таза штамдарды штрих кодтап таңбалап, идентификацияланылды.

Бактериялардың молекулалы-генетикалық идентификациясы. Геномдық ДНҚ-ні PureLink™ Genomic DNA Kits Invitrogen, Carlsbad, USA) және GeneJET Genomic DNA Purification Kit  әдістемелік нұсқауларына сәйкес бактериялардың тәуліктік дақылдарынан Грам оң және Грам теріс бактериялардың ДНҚ-сын бөліп алуға арналған әдістемелер негіздеріне сүйене отырып жүргізілді.

Геномдық ДНҚ PureLink™ Genomic DNA Kits Invitrogen, Carlsbad, USA) және GeneJET Genomic DNA Purification Kit әдістемелік нұсқауларына сәйкес бактериялардың тәуліктік дақылдарынан бөлінді. Үлгілердегі ДНҚ мен ПТР өнімнің концентрациясы Qubit ® 2,0 флуориметрінде QubitTM dsDNA HS Assay Kit (Life Technologies, Oregon, USA) жиынтығының көмегімен анықталды. ДНҚ-ның сапалық көрсеткішін бағалау электрофоретикалық әдісі арқылы жүргізілді. ДНҚ концентрациясын спектрофотометриялық әдіс арқылы Nano drop 1000 спектрофотометрінде, 260 нм толқын ұзындығында өлшенді. 16s РНК аймағын толықтай амплификациялау үшін секвенирлеуге қажетті реакциялық қоспаны дайындалып, 25 мкл 12,5 µl концентрациясында өлшеп алып, Taq –полимераза Q5® Hot Start High-Fidelity 2X Master Mix (New England Biolabs Ins., USA); 1,2 мкл-ден 10 µl мөлшерде 8F (5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3') және  806R (5'-GGACTACCAGGGTATCTAAT-3') алынды. ПТР әмбебап праймерлері мен 25 мл су, 150 нг геномды ДНҚ матрицасы. ПТР Mastercycler pro S (Eppendorf) термоциклерінде жүргізілді. Амплификация режимі келесі циклдерден тұрды: реакция 5 минут бойы 95°С қоспаны инкубациялаудан басталды, одан кейін 30 циклдан: 95°С – 30 секунд, 55°С – 40 секунд, 72°С – 50 сек.; соңғы элонгация уақыты 72°С 10 минут ішінде жүргізілді. Амплификация өнімін 1,5 % агарозды гелде бөлінді. Гелдер этидиум бромидімен боялып, УК-трансиллюминаторында визуализацияланылды.

# Капиллярлы форез ABI 3500 DNA Analyzer (Applied Biosystems, США) генетикалық анализаторында және Consort EV-243 ток көзі бар Bio-RAD Basic көлденең электрофорезінде камерада жүргізілді. Электродты буфер ретінде 1хТВЕ буфері қолданылды. ПТР өнімі CleanSweep™ (ThermoFicher Scientific, АҚШ) тазарту реагенті арқылы тазартылды.

Бактериялардың 16S rРНҚ ген фрагменттерін секвенирлеу Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, АҚШ) жиынтығын қолдана отырып өндіруші [200] хаттамасының нұсқаулығына сай 3730 XL генетикалық анализаторында (Applide Biosystems, АҚШ) орындалды. Сенгер бойынша ДНҚ секвенирлеу нәтижелері SeqА (Applied Biosystems) бағдарламасы арқылы өңделді. Сонымен қатар, ДНҚ-ң молекулалық массаның маркері ретінде O GeneRuler ™ 100bp Plus DNA Ladder (Fermentas) қолданылды. ДНҚ үлгілерінің молекулалық өлшемін осы маркерлердің электрофоретикалық қозғалғыштығын ДНҚ белгілі молекулалық массасының фрагменттерімен сәйкестендіру арқылы анықталды.

16S rРНҚ гендерінің гомологиялық нуклеотидтік тізбегін іздеу АҚШ Ұлттық биотехнологиялық ақпарат орталығының Gene Bank халықаралық деректер базасында (htpp://www ncbi. nlm. nih.gov) BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) бағдарламасының көмегімен жүзеге асырылды). Филогенетикалық талдау MEGA 6 бағдарламалық жасақтамасын қолдану арқылы жүргізілді. Нуклеотидтер тізбегін туралау ClustalW алгоритмін қолдана отырып жүргізілді. Филогенетикалық ағаштарды құру үшін Neiighbor-Joining (NJ) "көршілерді біріктіру" әдісі қолданылды. Алынған нәтижелерді рәсімдеу Gel Doc гельдерінің құжаттама жүйесін қолдана отырып жүргізілді.

Микромицеттер үлгілерін молекулярлы-генетикалық идентификациялау. Мицелиалды саңырауқұлақ үлгілерін молекулалы-генетикалық идентификациялауда саңырауқұлақтардың 3-7 тәуліктік үлгілерін қолданылды. Саңырауқұлақ мицелийлерін -20 °C температурада қатырып, пестикпен ұнтақ күйге түскенге дейін 1,5 мл Eppendorf түтігінде езгіленді. Алынған массадан ДНҚ Norgen Biotek Corp компаниясының "Plant/Fungi DNA Isolation Kit" өсімдіктер мен/саңырауқұлақтар ДНҚ бөліп алуға арналған жиынтық арқылы бөліп алынады. ДНҚ бөліп алу жұмыстары (Ontario, Canada) өндірушінің хаттамасына сәйкес жүргізілді.

Үлгілердегі ДНҚ концентрациясын dsDNA HS арналған шкала бойынша QubitTM dsDNA HS Assay Kit (Life Technologies, Oregon, USA) флуориметрі арқылы анықталды.

Саңырауқұлақтардың ITS аймағы ITS1 (5,-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3) және (5,-TCCTCCGCTATTGATATGC-3). әмбебап праймерлері қолданылды.

Амплификация үрдісі үшін реакция қоспасы: 12,5 мкл Q5® Hot Start High-Fidelity 2x Master Mix, 1,25 мкл Forward праймер (10 мкМ), 1,25 мкл Reverse праймер (10 мкМ), 1,5 мкл ДНҚ және 8,5 су пайдаланылды. ПТР (полимеразды тізбектік реакция) қоспасының жалпы көлемі 25 мкл болды.

ПТР талдауы Eppendorf ProS (Hamburg, Germany) амплификаторында жүргізілді, амплификация режимі 94ºС – 30 сек; 55 ºС – 1 мин; 72 ºС – 40 сек – барлығы 30 цикл; 72 ºС – 10 мин. құрады. Амплификация өнімдерін 1,2 % агарланған гельде бөліп алынды. ПТР өнімі CleanSweep™PCR Purification reagent (Applide Biosystems, USA) реагенттері арқылы тазартылды.

Ген фрагменттерін секвенирлеу реакциясы BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applide Biosystems, USA) жиынтығын қолдану арқылы өндірушінің нұсқауларына сәйкес [BIGDYE® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit Protocol Applied Biosystems АҚШ] автоматтандырылған 3500 DNA Analyzer (Applide Biosystems, USA) генетикалық секвенаторында жүргізілді.

Секвинирлеу реакцияларының нәтижелерін SeqА (Applide Biosystems, USA) бағдарламасы арқылы өңделді. Алынған ДНҚ ITS-аймағын нуклеотидтік тізбектерін іздеу АҚШ Ұлттық биотехнологиялық ақпарат орталығының Gene Bank мәліметтер базасындағы BLAST бағдарламасы арқылы жүргізілді (www.ncbi.nih.gov). Сәйкестендіру GeneBank максималды сәйкестікке ие алғашқы үш нуклеотид тізбегінің түгендеу нөмірлеріне қатысты жүргізілді. Филогенетикалық талдау жүргізуде MEGA 6 бағдарламалық жасақтамасы, нуклеотидтер тізбегін шығаруда ClustalW алгоритмін қолданылды. Филогенетикалық ағаштарды құру үшін Neiighbor-Joining (NJ) "көршілерді біріктіру" әдісі арқылы жүзеге асырылды.

Микроағзалардың металдарды биосілтісіздендіру қабілетін анықтау:

Микроағзалардың белсенділіктері өсу қабілетінің сипатына қарай анықталды. КФК

Тәжірибе зертханалық жағдайда жүргізілді. Қалдық үлгілерін биосілтісіздендіру үрдісінде биіктігі 700 мм, диаметрі 300 мм пластик перколяторлар қолданылды. Үлгілердің фракциялық өлшемі 0,315 см- 2,5-5 см. Т:С қатынасы 1:3, ол үшін 3 кг қалдық үлгілерін өлшеп алып, биологиялық масса ретінде 9 л ҚФҚ бөліп алған белсенді микроағзалардың физиологиялық топтарынан құралған биоконсорциум қолданылды. Микроағзалар титрі 107-108 кл/мл. Тәжірибе қою экспозициясы 3-30 тәулік. Тәжірибе қою үлгісі келесідей:

1. Сильвермана және Люндгрена 9К қоректік ортасы;

2. Сильвермана және Люндгрена 9К + A. ferrooxidans ThIO1; A. ferrooxidans ThIO2 штаммдарынан құралған TIAI консорциумы. Титр 107-108, рН 2-2,5, t+30 оС +35 оС

3.Чапек қоректік ортасы

4. Чапек қоректік ортасы + A. niger ASIA және A. tubingensis ASPN штаммдарынан құралған ANAT консорциумы қолданылды. Тәулік экспозициясы 30 күн. рН 4,5-5, Титр 107-108, t+30 оС +35 оС

5. Виноградский қоректік ортасы

6. Виноградский қоректік ортасы + N. europeae Nit1 штаммы мен M. thermotolerans MSO штаммдарынан құралған NEMfos консорциумы, Титр 107-108, рН 6-7,5, t +25 оС,+28 оС,

7. H2SO4 -3,0 г/л.

Биосілтісіздендіру үрдісінде микроағзалар биомассасы қолданылатын болғандықтан, жинақты дақылдар 25 л ыдыстарда дайындалып, аэрациялық жағдайда, рН көрсеткіші бақыланып және тұрақты температурасы сақталды.

Статистикалық талдау. Зерттеу нәтижелерін статистикалық өңдеу Microsoft Excel 2008 компьютерлік бағдарламасында "деректерді талдау"қосымша функциясын қолдана отырып жүргізілді. Алынған деректер жиынтығы арасындағы айырмашылықтардың дұрыстығын бағалау 5 % деңгейінде Стьюденттің t-критерийін қолдана отырып жүргізілді [202].

3 ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ МЕН ТАЛДАУЛАРЫ

3.1 Шымкент қаласындағы құрамында фосфоры бар қалдықтардың химия -минералогиялық сипаттамасы және биологиялық қасиеті

Тау-кен өндірісінен түзілген қалдықтар өзіндік экожүйесі қалыптасқан, үлкен биологиялық нысан болып табылады. Минералдар мен тау жыныстарының түзілу үрдісінде тірі ағзалардың әсері жоғары болады. Кен және кен қалдығында химиялық заңдылықтармен қатар, микроағзалар ықпалымен жүретін энергиялық алмасудан биогенді элементтерді түзіп, кен қалдықтарының сапасын арттырады. Кен және кен қалдықтарында сапасы олардың минералогиялық, физико-химиялық, биологиялық қасиетіне байланысты анықталады. Микробиологиялық сілтісіздендіру үрдісін жүргізуде кен құрамының минералогиялық және химиялық құрамына байланысты болады. Кен қалдықтарының химиялық, минералогиялық құрамын зерттеу күрделі физико–химиялық әдістерді қолдануды талап етеді. Кен құрамында болатын көптеген химиялық элементтерге микроағзалардың сезімталдығы әртүрлі болады. Көптеген химиялық элементтер микроағзалар үшін уытты әсер ететіні Г.И. Каравайко, М.Р. Камаловтың т.б. ғалымдардың ғылыми зерттеулерінен белгілі [36, 40 15-24 б.]. Кен минералдарын және оның химиялық құрамын, биологиялық қасиетін анықтау кен құрамын зерттеудің бірінші және маңызды этапы болып табылады.

3.1.1 Құрамында фосфоры бар қалдықтардың физика-химиялық және минералогиялық сипаттамасы

Құрамында фосфоры бар қалдықтар құрамы өте күрделі поликомпонентті жүйе болып саналады, оның негізін CaO-SiO2-P2O5 жүйесі құрайды, осы құрамының өзгеруіне байланысты қалдықтардан басқа өнімдерді алуға болады. Өңдеуден өткен фосфордан 2 түрлі қалдықтар түзіледі: түйіршікті және тығыз қалдықтар. Түйіршікті және тығыз қалдықтардың минералогиялық құрамы әртүрлі болады. 1976 ж. жүргізілген С.Г. Сулейменов, В.Ф Вернердің және Орал ҒЗИ қызметкерлерінің зерттеу нәтижелері ұқсас келеді, құрамында фосфоры бар қалдықтардың минералогиялық құрамында, %: SiO2- – 43,9±4,0, CaO – 46,08± 4,2; Al2O3 –2,60±0,2; MgO – 4,23±0,41; FeO - 1,00± 0,08; P2O5-1,24±0,12; SO3 -1,47±0,10; F - 2,35±0,10 көрсеткен [203]. Ал бұрынғы Шымкент фосфор зауыты зертханасында жүргізілген зерттеулердің деректері бойынша фосфор қалдықтарының құрамында: P2O5 0,63 % - 3,40 % дейін, CaO 44,60 % - 49,35 % аралығында, SiO2 40,10 % - 43,54 % дейін, Al2O3 2,46 % -3,48 % дейін болатын көрсеткен. Ал соңғы жылдарда жүргізілген Қазақ химия-технологиялық институтының зерттеу нәтижелері бойынша төмендегі кестеде Шымкент фосфор қалдықтарының минералогиялық құрамы көрсетілді (кесте 1).

Кесте 1 – Фосфор қалдықтарының минералогиялық құрамы, %

| Тығыз қалдықтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2- | CaO | Al2O3 |  | MgO |  | FeO | P2O5 | SO3 |  | F |  | S |
| 40,20± 2,81 | 48,46±4,22 | 0,8± 0,05 |  | 4,07±0,41 |  | іздер 0,30 | 1,28± 0,12 | а/ж |  | 2,85±0,22 |  | а\ж |
| Түйіршікті қалдықтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42,68± 4,05 | 45,17± 3,9 |  | 2,88± 0,21 |  | 3,56±0,29 | 0,00 -ден 0,58дейін | 0,82± 0,71 | 0,00 - 1,42 | 0,00 - 1,95 |  | 0,00- 0,51 |  |
| Ескерту: а/ж – анықталған жоқ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зерттеулерден Шымкент қ. құрамында фосфоры бар түйіршікті қалдықтардың құрамында шыны тәріздес куспидин минералы болатыны анықталды. Куспидин түсі жасыл түстен қоңыр түске дейін болатын минерал, химиялық құрамы Ca4Si2O7(F,OH)2, молекулалық салмағы 365,48 г\моль, массалық көлемі 65-97 % құрайды [204]. Түйіршікті қалдықтардың кристалдануы оның құрамындағы фосфор ангидридінің санына байланысты болады. Фосфор ангидридінің саны артқан сайын кристалдану қасиеті төмендей бастайды.

Фосфор қалдықтарының сыртқы морфологиялық құрылымы бойынша 4 түрге бөліп, А, Б, В, Г белгілеп, іріктеп алынды (сурет 3).

| А | Б |
| --- | --- |
| В | ГН |

Сурет 3 – Шымкент қ. құрамында фосфоры бар қалдықтардың түрлері (А, Б – түйіршікті қалдықтар, В, Г – тығыз қалдықтар)

Рентгенді-саулелі дифрактометриялық талдаулар нәтижесінде фосфор қалдықтарының минералогиялық құрамын псевдоволластонит (α-СаО×ЅіО2), ранкинит (3CaO×2SiO2), фторапатит Ca5(PO4)3F, және барлық үлгілерде кальцит түйіршіктері (CaCO3) кездесетінін көрсетті, ал тығыз қалдықтардың құрамын псевдоволластонит кристаллдары (αCaO×SiO2), куспидин Ca4Si2O7(F,OH)2, пироксен (CaO×MgO×2SiO2), темір сульфиді және кальций сульфиді құрады. Сонымен бірге қалдықтардың құрамында 2-3 % фтор болды, фтор фосфор қалдықтарының кристалдануын күшейтеді. Кристалдық фазалардың бөліну реттілігі: бірінші псевдоволластонит, мелилит, ранкинит және соңынан куспидин кристалданады. Пироксен қалдықтардың кейбір үлгілерінде тығыз байланысты түрде кездеседі. Псевдоволластониттен кейін көп кездесетін минерал мелилит Ca2(Al,MgSi)Si2O7 болып табылды. Аз мөлшерде кездесетін минералдар: акерманит- Ca2MgSi2O7, галенит-Ca2Al2SiO7, FeS және CaS сульфидтердің де бар екені анықталды (сурет 4) .

| а | б |
| --- | --- |
| а –шлак; б – шлам |  |

Сурет 4 – Фосфорқұрамдас қалдықтардың рентгенді-дифрактометриялық талдаулары

Шлак түріндегі қалдықтардың кристалды фазаларының фазалық құрамының жартылай сандық рентгенофазалық талдаулары нәтижесінде кварц SiO2, фторапатит Ca5.18(PO4.09)3F1.01, кальцит Ca(CO3) минералдарының кездесетінін көрсетті, келесі минералдардың үлесі жоғары болатыны анықталды: Кварц SiO2 -30,1 %; фторапатит Ca5.18 (PO4.09) 3F1.01- 20,2 %; кальцит Ca(CO3)- 16,7 %; алюминий фосфаты AlPO4 - 11,4 %; ранкинит Ca3Si2O7 - 9,8 %; куспидин Ca4 (F1.5(OH)0.5) Si2O7 - 9,8 %; гематит Fe2O3 -2,1 % анықталды.

Шлам түріндегі қалдықтарға жүргізілген кристалды фазаларының жартылай сандық рентгенфазалық талдаулар нәтижесінде минералдық фазасында: фторапатит (Ca5.18 (PO4.09)3F1.01)  - 49,1 %, калий магний фосфаты KMgPO4 -24,8 % құрап, сандық үлесі басым екенін көрсеті, флюорит (CaF2) сандық үлесі 14,1 %, кварцит (SiO2) -10,1 %; гипс- (Ca (SO4) (H2O)2) -2,0 % құрады. Сонымен, зерттеу нәтижелерінен фосфор қалдықтардың минералогиялық құрамында силикат және кальций басым болды, бұл минералдар псевдоволластонит (a-CaO×SiO2), куспидин Ca4Si2O7(F,OH)2, мелилит Ca2 (Al,MgSi) Si2O7, акерманит - Ca2MgSi2O7, ранкинит 3CaO× 2SiO2 фторапатит  Ca5(PO4)3F, флюорит (СаF2) және силикокарнотит (5CaO× P2O5 × SiO2) екені нақтыланды.

Қалдықтардың шлак (А, Б, В, Г) және шлам (Д) үлгілерінің химиялық құрамына кескінді электронды микроскоптау және индкутивты плазмалы байланысқан масс-спектралды зерттеу әдісі арқылы элементтік құрамының пайыздық мөлшері белгілі болды, зерттеу нәтижелері 2-ші кестеде көрсетілді.

Кесте 2- Құрамында фосфоры бар қалдықтардың химиялық құрамы, % (А, Б, В, Г, Д)

| Элемент | Салмақ % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Г | Д |
| F | 4,59 | 2,21 | 7,72 | а\ж | 6,55 |
| Na | 0,37 | 0,73 | 0.94 | а\ж | 0,95 |
| Mg | 1,54 | 1,13 | 1,59 | 0,21 | 1,94 |
| Al | 0,77 | 2,0 | 0 ,93 | 0,31 | 1,07 |
| Si | 10,67 | 8,78 | 14,79 | 1,16 | 20,44 |
| P | 1,42 | 2,72 | 21,95 | 0,50 | 10,57 |
| S | 0,53 | 0,18 | 0,49 | 0,94 | 0,75 |
| Cl | 0,03 | 0,07 | 0,18 | 0,01 | 0,14 |
| K | 0,46 | 0,74 | 4,08 | 0,03 | 5,84 |
| Ca | 25,37 | 12,00 | 8,16 | 1,51 | 11,31 |
| Mn | 0,06 | 0,20 | 0,28 | 0,14 | 0,38 |
| Fe | 0,26 | 1,46 | 59,71 | 3,35 | 0,45 |
| Cu | а\ж | 0,00 | 0,00 | а\ж | 0,00 |
| Zn | 0,19 | 0,20 | 0,29 | а\ж | 0,29 |
| Ti | а\ж | 0,15 | 0,99 | а\ж | 0,11 |
| Ni | а\ж | а\ж | а\ж | а\ж | 0,35 |
| V | а\ж | а\ж | 0,25 | а\ж | а\ж |
| Cr | а\ж | а\ж | 0,37 | а\ж | а\ж |
| Ескерту: а\ж –анықталған жоқ |  |  |  |  |  |

Химиялық талдаулардың көрсеткіші бойынша қалдық үлгілерінің ішінде В үлгісінің химиялық құрамындағы элементтердің пайыздық көрсеткіші жоғары болды, әсіресе шлак құрамында кремний Si -14,79 %, ал шлам құрамында 20,44 %, фосфор шлак құрамында P- 21,95 %, шлам құрамында 10,57%, темір Fe -59,71 %, фтор F-7,72 %, ал шлам құрамында 6,55 % құрады, элементтік құрамына қарай силикатты, куспидин, псевдоволлостонит минералдар негізіне сәйкес келді. Фтор мен фосфордың мөлшері басқа үлгілермен салыстырғанда В үлгіде екі есе көп екенін көрсетті. Сонымен қатар титан, ванадий және хром, %: 0,99; 0,25 және 0,37 % дейін тек В үлгісінде кездесті. Ал Al мөлшері қалдықтардың барлық түрлерінде біркелкі мөлшерде -0,31-ден 2,0 %, калий – 4,08 %-дан 0,46 % аралығында болды. А үлгіде кремний мен кальцийдің мөлшері көп болды, бұл куспидин (3CaO×CaF2×2SiO2) формуласына сәйкес келді. Г үлгісіндегі қалдық сынамасында химиялық элементтердің үлесі аз болды, тек темірдің мөлшері 3,35 % мөлшерде болды. Қалдық үлгілерінің химиялық құрамы бойынша металдар концентрациясының жоғары көрсеткіші В үлгіде екені нақтыланды. Келесі көрсетілген суретте кескінді электронды микроскоппен әртүрлі құрамында фосфоры бар қалдықтардың суреттері келтірілді (сурет 5).

Қалдықтардың элементтік құрамы өзгермелі, тұрақты емес, себебі қалдықтар жиналған үйіндінің тереңдігіне қарай қабаттардың қалыптасуына, қалдықтардың шығу тегі мен түріне, ашық аспан астында орналуысуы, жел, су эрозиясы әсерінен өте кең диапазонда өзгеріп отырады. Индуктивті-байланысқан плазмалық масс-спектрометлеу арқылы қалдықтардың құрамында сирек кездесетін жер элементтерінің болатыны да анықталынды, олар 3 кестеде көрсетілді.

Кесте 3 – Фосфор қалдықтарының құрамындағы сирек кездесетін элементтер, мкг\л немесе ppb

| СКЖЭ | А | Б | В | Г | Фосфор қалдығының суы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тe 125 | 1,226 | 1,279 | 0,417 | 1,196 | 3,355 |
| La 139 | 282,846 | 462,718 | 8,030 | 14,830 | 0,017 |
| Ce 140 | 283,490 | 480,680 | 17,126 | 18,595 | 0,02 |
| Nd 146 | 222,603 | 379,021 | 12,940 | 12,870 | 0,037 |
| Tm 169 | 2,744 | 4,780 | 0,046 | 0,152 | 0,012 |
| Ta 181 | 0,717 | 1,611 | 3,198 | 1,481 | 0,012 |
| Tl 205 | 0,611 | 0,959 | 0,101 | 0,297 | 0,033 |
| Th 232 | 10,608 | 20,088 | 0,231 | 1,327 | 0 |
| U 238 | 42,440 | 68,070 | 259,389 | 8,419 | 0,135 |

Кесте көрсеткішінде құрамында фосфоры бар қалдықтардың барлық іріктелген сынамаларында кейбір сирек кездесетін жер элементтері табылды, олардың мөлшері,  ppb: La - 8,03 –тен 462,71 –ге дейін; Ce–17,13-тен 480,68-ге дейін; Nd -12,87-ден 379,02-ге дейін; Tl – 0,05-тен 4,78 –ке дейін кездесті. Сонымен қатар, Th сияқты актиноидтар да байқалды, олардың сынамалардағы құрамы 0,23-тен 20,09 ppb-ге дейін және U 8,42 -259,39 ppb іздері байқалды. Қалдықтың А үлгілерде La- 5,6 %, Ce- 5,8 %, Nd-5,0 %, Th- 0,2 % , ал Б үлгілерде La, Ce, Nd екі есе жоғары концентрацияда болды, яғни La-10,5 %, Ce -10,7%, Nd-9,4 % құрады, ал Тa, Tl элементтері ең минималды мөлшерде, Тa-0,007 %, Tl-0,005 % кездесті. В және Г үлгілерде сирек кездесетін элементтері проценттік көрсеткішінде үлкен айырмашылық болмады, басқа элементтерге қарағанда La, Ce, Nd элементтерінің мөлшері 0,56-1 % құрады. Қауіпті қалдықтар қатарына саналатын фосфор қалдықтары жиналған бассейннің үстін жауып тұрған су құрамын зерттегенде, ондағы химиялық құрамның негізгі балансының жоғары концентрациясын құрап тұрған Te болды.

| А |  |
| --- | --- |
| Б |  |
| В |  |
| Г |  |
| Ескерту: А – құрамында фосфоры бар ақшыл түсті түйіршікті қалдықтар (шлак): Б – құрамында фосфоры бар қара түсті түйіршікті қалдықтар; В - құрамында фосфоры бар тығыз , қатты қалдықтар (шлам) ; Г- құрамында фосфоры бар ақшыл көк түсті тығыз қалдықтардың кескінді электронды микроскоппен түсірілімі; |  |

Сурет 5 – Әр түрлі құрамында фосфоры бар қалдықтардың түрлері

Қалдықтардың фракциялық құрамының талдау нәтижелері басымдық фракциясы бойынша ерекшеленетінін көрсетті. Қалдықтардың басымдық фракциясының қалыптасуына өндірістегі бастапқы шикізатты өңдеудің технологиялық параметрлері, сонымен бірге, ауа-райының, климаттық жағдайлары мен  сақтау қоймасының уақытша сипаттарының да ықпалы бар. Қалдықтардың ең үлкен фракциялары полигондарда ұзақ уақыт жинақталып, сақталу нәтижесінде қалыптасқаны екендігі расталды. Келесі суреттерде қалдықтардың фракциялық құрамы көрсетілді (сурет 6).

Сурет 6 – Құрамында фосфоры бар қалдықтардың фракциялық құрамы (мм)

Қалдық үлгілерінің орташа салмағы 997,5±2,5 г құрады, іріктелген фракциялық өлшемдері: тозаң -2,96 г , 0,14 см - 6,16 г, 0,315 см -10,07 г, 0,63 см -25,61г, 1,25 см -36,59 г, 2,5см -15,15 г, 4,0 см -1,53 г, 5,0 см- 1,93 г құрады, келесі 6-ші кестеде ОҚӨ құрамында фосфоры бар қалдықтардың фракциялық құрамының пайыздық көрсеткіші мен орташа салмағы көрсетілді (кесте 4).

Кесте 4 – ОҚӨ құрамында фосфоры бар қалдықтардың фракциялық құрамы, %

| № | Қалдық үлгілері | Үлгінің орташа салмағы, г | Фракциялық құрамы, см* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тозаң | 0,14 | 0,315 | 0,63 | 1,25 | 2,5 | 4,0 | 5,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

4 – Кестенің жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Құрамында фосфоры бар қалдықтар (майда)** | 997,5±2,5 | 2,96 | 6,16 | 10,07 | 25,61 | 36,59 | 15,15 | 1,53 | 1,93 |
| Ескерту: ** құрамында фосфоры бар қалдықтар жинақталған сақтау орындарында шлактардың өңделген жыныстары мен жонылған ірі бөлшектерінің 10,0-18,0 см өлшемді үлгілері көрнекі түрде басым, сирек өлшемі 30,0 см дейінгі үлгілер белгіленді. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2 Құрамында фосфоры бар қалдықтардың биологиялық қабілеттілігі

Қоршаған ортаны ластаушы және ондағы биоценоздың тұрақтылығына күрделі зардаптар туғызатын қауіпті қалдықтарға құрамында фосфоры бар техногендік қалдықтарда жатады. Техногендік қалдықтардың уыттылығын биологиялық әдістермен бағалау кезінде, әдетте, әртүрлі гидробионтты ағзалардың топтарын: микробалдырлар, шаян тәрізділер, хирономидтер, ұлулар және т.б. тест ағзалары ретінде қолданылады және бұл салада көптеген шетелдік және отандық зерттеулер кездеседі [205, 206], биотестілеуде тест-ағзаларды қолданудың ерекшелігі, уыттылық немесе экотоксикантылықты бағалауда ыңғайлы обьект ретінде олардың өзінің бойына көптеген метал иондарын жинақтай алатын және оларды уытты емес формаға айналдыра алатын қабілеттері болады. Ауыр металдар мен олардың қосылыстары ағзаға түскен кезде  ағза метаболизімінде көптеген өзгерістер тудыратын экотоксиканттардың маңызды тобын құрайтыны белгілі. Сонымен бірге, қоршаған ортаны ластаушы қауіпті техногендік қалдықтардағы түрлі метал иондарының жоғары уытты фоны экожүйе көрсеткіштеріне де әсер етеді. Алайда, көп компонентті тығыз субстраттарды барабар бағалау үшін тест-ағзаның зерттелетін үлгімен тікелей байланысын қамтамасыз ететін және қатты ластағыштардың әсер ету деңгейін анықтауға мүмкіндік беретін субстратты немесе контактілі биотесттеуді қолдану қажет. Қазақстанның оңтүстік өңірінде қазіргі таңда 50,0 млн т астам құрамында фосфоры бар қалдықтар жинақталған, қалдықтың жинақталған орны жүздеген мың гектар жерді шаруашылық және экономикалық айналымнан шеттетіп отыр. Экологиялық тұрғыдан ауыр қалдықтар жиналған үйіндер мен қалдық сулары әр түрлі климаттық факторлардың салдарынан, жел, су, жауын-шашын арқылы жер асты және жер үсті суларының, судағы тіршілік ететін ағзалардың, атмосфералық ауаның, топырақ пен өсімдіктердің ластану көздері болып табылады. Қалдықтарды биотестілеу, олардың гигиеналық және экологиялық қауіптілігін бағалау, оларды өнеркәсіптің әртүрлі салаларында қайталама шикізат көзі ретінде, сондай-ақ мелеоранттар, тыңайтқыштар және т. б. пайдалану мүмкіндігін арттырады.

Құрамында фосфоры бар қалдықтардың биологиялық қабілеті, олардың биологиялық нысандарға әсер ету сипатына қарай анықталды, тест-нысан ретінде мәдени тест – өсімдік P. vulgaris, H.vulgаre және табиғи су көздерінің гидробионтты ағзалары қолданылды.

3.1.2.1 Құрамында фосфоры бар қалдықтардың тест-нысан ағзаларға уыттылығын бағалау

Моделді тәжірибелерде құрамында фосфоры бар қалдықтардың (шлам, шлак) уыттылығына су ағзаларының төзімділігі зерттелген кезде гидробионттардың морфометриялық және физиологиялық көрсеткіштері, өсуі мен дамуы, уыттылыққа төзімділік дәрежесі анықталған. Тәжірибе барысында уыттылық көрсеткішінің критерийі ретінде су ағзаларының тіршілік әрекеті, жасушаларының пішіні және хромотофораларының  өзгеруі, жасушалардағы пигменттер өзгерісі, жасушалар саны, цитоплазмалардың плазмолизі, инцистирлену, талшықтарының қысқаруы, жиырылғыш вакуольдің пульсациясы, осморегуляциясы, ағзалардың қоректену қарқындылығы, хемотаксис, жасушалардың бөлінуі мен көбею қарқыны, ағзалардың токсиканттарға төзімділігі және бейімделу қабілеттері есепке алынды. Сонымен бірге, таксономиялық әртүрліліктің популяциясы да ескерілді.

Тест-нысан ретінде су ағзаларының әртүрлі жүйелік топтарынан тұратын жинақталған дақыл пайдаланылды: диатомды балдырлардың әртүрлі бір жасушалы түрлері: Synedra ulna, Meridion circulare, Navicula gracilis, N. elegans, N. placentula, Amphora ovalis, Pinnularia viridis, Phaeodactilum tricornutum, Cymbella ventricosa жасыл микробалдырлар: Scenedesmus guadricauda, S. protuberans, Chlorococcum sp., Chlorella vulgarus; жасыл жіптесінді балдырлар: Spirogyra porticalis, Cladophora glomerata; цианобактериялар: Oscillatoria limosa, O. tenius; қарапайымдылар: Amoeba proteus, A. limax, Aspidisca sp., Euglypha acanthophora, Paramecium aurelia, P.caudatum, P. putrinum, P. omrelia, P. multinucleus, Stylonychia mytilus, Colpoda steinii, Vorticella convallaria, Bodo lens, Euglena viridis, Euglena sp. құрттар: Rotatoria sallidina. Aeolosoma sp., Nematoda sp., шаянтәрізділерден: Gammarus lacustris, Daphnia magna. Гидробионтты ағзаларға  қалдықтардың (шлак, шлам) әсерін зерттеу нәтижелерінен 1,0±0,1 %, 5,0±0,3 %, 10,0±0,9 % көлемді мөлшерлі концентрациясында тест-ағзалардың реакциялары әртүрлі дәрежеде болды. Бақылау нұсқаларындағы гидробионтты ағзалардың сандық құрамы 38 түрды құрады, оның 18 балдырлар, 20 түр қарапайымдыларға жатқызылды.

Құрамында фосфоры бар қалдық- шлактардың тест ағзаларға уыттылық дәрежесін бағалауда 1,0±0,1 % - 5,0 ±0,3 % көлемді мөлшерлі концентрация аралығы гидробионтты ағзалар үшін уытты концентрация емес екені анықталды, керісінше бұл концентрацияда тест-нысан ағзаларға жайлылық туындайтыны сандық көрсеткішінің артуымен байқалынды. Тек 5,0 ±0,3 % 48 сағаттан кейін ағзалардың сандық көрсеткіші өзгеріс алып, инцистирлену жиіледі. Шлактың 10,0 ± 0,9 % көлемді мөлшерлі концентрацияда, алғашқы 1-2 сағатта өткір уыттылық белгілері орын алды, тест ағзалардың жасушаларында әлсін плазмолиз нышандары байқалды. 24 сағатта гидробионтты ағзалардың сандық көрсеткіші өзгеріс алмады, тек вакуолдер жиырылуы, баяу қозғалыс, цисталар қалыптаса бастады. Ал 48 сағатта қарапайымдылардың сандық көрсеткіші «көп» көрсеткіштен «орташа» көрсеткішке түсті, қарапайымдылар мен омыртқасыздардың 10,0±0,9 %, балдырлардың 33,4±0,3 % ғана тұрақтылық сақтай алды. Уыттылық дәрежесі бойынша шлактың 10,0 ±0,9 % көлемді мөлшерлі концентрация мөлшерлерін әлсін уытты деп бағалап, орта рН көрсеткіші 8,0-8,2 дәрежеде болатыны анықталды (сурет 7 ).

Ескерту: Шлак 1,0 % көлемді мөлшерлі концентрация А – 24 сағат; Шлак 1,0 % көлемді мөлшерлі концентрация Б – 48 сағат. Шлак 5,0% көлемді мөлшерлі концентрация А – 24 сағат; Шлак 5,0 % көлемді мөлшерлі концентрация Б – 48 сағат. Шлак 10,0 % көлемді мөлшерлі концентрация А – 24 сағат; Шлак 10,0 % көлемді мөлшерлі концентрация Б - 48 сағат.

Сурет 7 – Гидробионтты тест –ағзалардың түрлік және сандық құрамына фосфор қалдығы шлактардың әртүрлі концентрациясының әсері

Шлактың 5,0 ±0,5 % көлемді мөлшерлі концентрациясында 1-2 сағат пен 24 сағат аралығында тест-ағзалардың жасушаларының сандық көрсеткішіне әсер бермеді. Тек кейбір құрттар 24 сағатта жойылды, ал 48 сағатта қарапайымдылар A. proteus, A. limax, Aspidisca sp., E. acanthophora жасушалары циста қабатын түзді, P.aurelia, P.caudatum, P. putrinum, P. omrelia, P. multinucleus, S. mytilus, C. steinii, V. convallaria, B.lens 48 сағатта созылмалы уыттылық белгілері туындады, жасушалары түссізденіп, қимыл қозғалыстары төмендегені білінді. Шлактың 5,0±0,3 % көлемді мөлшерлі концентрациясында тест-нысан ағзаларда әлсіз плазмолиз реакциясымен жауап берді (сурет 8).

10,0±0,9 % көлемдік мөлшердегі концентрациясына тест-ағзалардың жауап реакциясы әртүрлі көрсеткішке ие болды. Алғашқы 1-2 сағатта өткір уыттылық реакциялары байқалды, әлсіз плазмолиз, хромотофоралар түйіршіктелуі орын алды. 24 сағатта қарапайымдар мен балдырлар сандық көрсеткіштері «көп» көрсеткіштен «сирек» көрсеткіште төмендеді.

Сурет 8 – Тест-ағзалар жасушасындағы әлсіз плазмолиз реакциялары

Қарапайымдар жасушасы цисталанды, микробалдырлар мен жасыл жіптесінді балдырлар жасушасында хромотофоралар түйіршіктелуі, жасушалар мен вакуолдер көлемі кішірейді, жасушалар түссізденуі байқалды. Бір жасушалы жасыл балдырлар Chlorococcum sp., C. vulgaris жасушалары түссізденді, тест-ағзалардың жасушаларының саны «көп» көрсеткіштен «сирек» көрсеткішке түсті. 48 сағатта S. guadricauda , S. protuberans, кейбір құрттар ағзасы жойылды. Ал цианобактериялар O. limosa, O. tenius қалдықтар уыттылығының барлық концентарциясында тұрақты болып табылды, ағза жасушаларында ешқандай қарсы реакциялар болмады.

Алайда 48 сағат өткеннен кейін 30 күн аралағында балдырлар ағзасы уыттылыққа қарсы бейімдеушілік реакциялар қалыптасырды. P. tricornutum, C.ventricosa, бір жасушалы Chlorococcum sp., C. vulgaris балдырлар жасушасында бейімдеушілік реакциялар түзіліп, тіршіліктік белсенділіктері артып, жасушалар репродуктивтілігі жоғарылап, сандық бағалау көрсеткіші «өте көп» көрсеткішке жоғарылады. Осыған орай цианобактериялар O. limosa, O. tenius, диатомды P. tricornutum, C. ventricosa, бір жасушалы жасыл балдырлар Chlorococcum sp., C. vulgaris төзімділік деңгейі жоғары ағзалар қатарына жатқызылды.

2-ші зерттеу нысаны ретінде алынған құрамында фосфоры бар шламның гидробионтты тест-ағзаларға уыттылық әсерін зерттеуден 1,0±0,1 % көлемді мөлшерлі концентрация әлсіз уытты, 5,0±0,3 % орташа уытты, 10,0±0,9 % концентрациядан жоғары концентрация уытты болып белгіленді. Уыттылық концентрациясын арттырғанда ортаның рН дәрежесі 9,8, күшті сілтілік орта көрсетті.

1,0±0,1 % көлемді мөлшерлі концентрациясы бақылау нұсқамен салыстырғанда гидробионтты ағзалардың сандық көрсеткіші өзгеріссіз, алғашқы минуттарда тест-ағза жасушаларында әлсіз түйіршікті реакция нышаны байқалды, бұл құбылыс өткір уыттылық жауаптарымен түсіндірілді. 5,0±0,3 % -10,0±0,9 % көлемді мөлшерлі концентрацияларда 1-2 сағатта тест-ағзалар жасушасында қарсы жауап реакциялар орын алады, өткір уыттылық белгілері пайда болды, хромотофораларының түйіршіктелгені байқалды. 5,0±0,3 % концентрацияда 1-2 сағаттағы өткір уыттылыққа жіпшелі жасыл балдырлар сезімталдылық байқатты, балдыр жасушасында әлсіз плазмолиз құбылысы байқалды. Мысалы, жіпшелі жасыл балдырлар S. porticalis жасушасында әлсін плазмолиз реакциясы пайда болды (сурет 9).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

а- бақылау (дейінгі), б,в, -тәжірибе (кейінгі)

Сурет 9 – S. porticalis  шлам қалдықтардың 5,0±0,3 % көлемді мөлшерлі концентрациясына 1-2 сағатты өткір уыттылықтың әсеріне реакциясы

Өткір уыттылық әсері көбінесе жасыл жіпшелі балдырлар ағзасында орын алған плазмолиз реакциясынан байқалды. Жасыл жіпшелі балдыр C.glomerata жасушаларында плазмолиз құбылысы пайда болды (сурет 10). 24 тәулікте жасушалар саны орташа көрсеткішке көтерілді. Балдырлардың қозғалысы төмендеп, жасуша хромотофораларында түйіршіктелу тітіркеністері орын алды. 48 сағатта 5,0±0,3 % көлемді мөлшерлі концентрациясында біртіндеп бейімдеушілік белгілері пайда болды, жасушалар саны артты, қозғалысы тұрақталды.

| А | Б |
| --- | --- |
| В | Г |

А,Б (× 800), В,Г (×800), А,В- бақылау (дейінгі), Б,Г –тәжірибе (кейінгі)

Сурет 10 – C. glomerata балдырының жасушасының құрамында фосфоры бар қалдықтардың 5,0±0,3 % көлемді мөлшерлі концентрациясына реакциясы

24 сағатта қарапайымдар ағзасында созылмалы уыттылық әсері пайда болды, A. proteus, A. limax, Aspidisca sp., E. acanthophora, P.aurelia, P.caudatum, P. putrinum, P.omrelia, P. multinucleus, S.mytilus, V. convallaria, C.steinii жасушалары кішірейіп қозғалыс төмендегеп, 48 сағат өткенде инцистирлену процесіне түсті. Құрттардан Aeolosoma sp., Nematoda sp., R.sallidina жасушалары жойылып, уыттылыққа төзімділігі төмен ағзалар қатарына жатқызылды (сурет 11).

Сурет 11 – Фосфор қалдықтарының 5,0 % көлемді мөлшерлі концентрациясында қарапайымдылардың цистаға түсуі

5,0±0,3% концентрацияда микробалдырлар жасушасында хромотофораларының түйіршіктелуі байқалады. 24 сағат өткенде бір жасушалы S. guadricauda, S. protuberans саны «көп» көрсеткіштен «сирек» көрсеткішке түсті. Өткір уыттылық белгілері 48 сағат көлемінде білінді, балдырлар жасушасында түйіршіктелген хлорофил дәндерінің түссізденгені байқалды. Ал диатомды балдырлар плазмолиз реакциясымен жауап берді, N. gracilis, Ph. tricornutum, A.ovalis, Navicula sp. жасушалары түссізденіп, қозғалыстары баяулады (сурет 12).

Сурет 12- Тест –ағзалар жасушаларындағы плазмолиз сатысы

Ал 10,0±0,9 % көлемдік мөлшердегі концентрацияның уыттылық әсерін бақылауда 1-2 сағаттағы өткір уыттылық әсері білінді, тест-ағзаларда әлсін плазмолиз реакциясы пайда болды [207]. Бақылау нұсқасымен салыстырғанда 10,0% шлам қосылған нұсқаларда 24 сағатта тест-ағзаларда созылмалы уыттылық белгілері байқатты, мысалы, бір жасушалы жасыл балдырлар Chlorococcum sp., C.vulgaris жасушалары түссізденді, тест-ағзалардың жасушаларының саны «көп» көрсеткіштен «сирек» көрсеткішке түсті. 48 сағаттан созылмалы уыттылық туындағаны білінді, микробалдырлар S. guadricauda, S. protuberans пен диатомды балдырлардың кейбір түрлері S. ulna; Meridion sp. жасушаларының бұзылысы байқалып, төзімсіздік сандық көрсеткіштерінің төмендеуінен байқалды (сурет 13).

Сурет 13 – Шламның 10,0±0,9 % концентрациясында диатомды балдырлар жасушасының тәжірибеге дейінгі және кейінгі жағдайы

10,0±0,9 % концентрацияда қарапайымдылар ағзасы үшін де уытты саналды. Инфузориялылар типінің өкілдері уыттылыққа төзімділігі төмен ағзалар қатарына жатқызылды, себебі инфузориялылардың көпшілігі 24 сағатта жойылды, ал E. viridis жасушаларының өсу және даму көрсеткіші тұрақты болды. 30 күн ішінде кейбір гидробионттар саны артқаны байқалды. Олар: 10,0±0,9 % концентрацияда цианобактериялар O. limosa, O. tenius мен жасыл балдырлар. Chlorococcum sp., C. vulgaris балдырлары тіршіліктік белсенділіктері мен қарқынды көбеюін қамтамасыз ететін бейімдеушілік реакциялары қалыптасып, бағалау көрсеткіші «өте көп» көрсеткішке жоғарылайтыны анықталды (Қосымша Б. 1). Ал кейбір диатомды балдырлардың өкілдерінде плазмолиз реакциялары байқалды, жасушалары түссізденіп, қозғалыс режимі баяулады, 48 сағатта кейін жасушаларда бейімдеушілік реакциялары орын алды, көбеюі үрдісі орын алды (сурет 14).

Crustacea класының өкілдері G. lacustris, D. magna 5,0±0,3 % концентрациясында қимыл-қозғалысы баяулап, шапшаңдығы төмендеді, ал 10,0±0,9 % концентрацияда, 24 сағаттан кейін леталды жағдайға ұшырады. Шламның 10,0±0,9 % концентрациясында қарапайымдылар мен омыртқасыздардың да сандық көрсеткіші сиреді, 48 сағатта кейбір қарапайымдылар түрлерінде циста қабаттары пайда болды.

Сурет 14 – фосфор қалдықтарына диатомды балдырлардың реакциялары

Шламның 10,0±0,9 % көлемді мөлшерлі концентрациясына тест ағзалардың сандық көрсеткіші төмендеп, қарапайымдылардың 10,0±0,9 %, балдырлардың 27,7 % тіршілік қабілеттерін сақтап қалды (сурет 15).

Ескерту: Б-бақылау; А -24 сағат; Б- 48 сағат

Сурет 15 – Гидробионтты тест –ағзалардың түрлік және сандық құрамына фосфор қалдығы шламдардың әртүрлі концентрациясының әсері

Сонымен биотестілеу нәтижелері көрсеткендей, шлактың 1,0±0,1 % - 5,0±0,3 % көлемдік мөлшердегі концентрациясы аралығы балдырлар мен қарапайымдылар ағзасы үшін қауіпсіз, ал O.limosa, O.tenius, Chlorococcum sp., Ch.vulgaris сандық көрсеткіштері артқаны анықталды. Шлактың 10,0±0,9% көлемді мөлшерлі концентрациясы орташа уытты болды.

Ал шлам түрінде фосфор қалдығының уыттылық көрсеткіші жоғары болып келді. 1,0±0,1 % концентрация уыттылығы төмен, 5,0±0,3 % орташа уытты, 10,0±0,9% уыттылығы жоғары концентрация болып саналды.

Қалдықтардың уыттылығына төзімділігі жоғары ағзалар қатарына: цианобактериялыр: O. limosa, O. tenius,  жасыл балдырлар Chlorococcum sp., C. vulgaris, диатомды балдырлардың кейбір түрлері.

Төзімділік деңгейі төмен ағзалар: S. guadricauda, S. protuberans, S. ulna; Meridion sp. A. proteus, A. limax, Aspidisca sp., E. acanthophora, P. aurelia, P.caudatum, P. putrinum, P.omrelia, P. multinucleus, S. mytilus, V. convallaria, C. steinii, Aeolosoma sp., Nematoda sp., R. sallidina, Crustacea класының өкілдері G.lacustris, D. magna болып саналды.

Сонымен бірге, зерттеулерден белгілі болғандай шлак және шлам қалдығының концентрациясын арттырумен қатар ортаның рН көрсеткіші жоғарылады. рН өзгерісі тест-нысан ағзаларға қосымша тежеуші фактор ретінде әсер беретіні анықталды. Қалдық үлгілерінің 1,0±0,1 % көлемдік мөлшердегі концентрациясында рН 8,2, ал шлактың 5,0±0,3 - 10,0±0,9 % көлемдік мөлшердегі концентрациясында рН 8,8-9,0, ал шламда 5,0±0,3 % рН 8,9-9,1, 10,0±0,9 % концентрацияда рН 9,8 күшті сілтілі дәрежеде болды. Зерттеулерден фосфор қалдықтары шлам мен шлактардың аз концентрациясы тест-ағзаларына уытты әсер бермейтіні, концентрацияны арттырғанда уыттылық пен рН артатыны белгілі болды. Шлактың уыттылығынан шлам уыттылығы жоғары болды.

3.1.2.2. Құрамында фосфоры бар қалдықтардың мәдени өсімдіктерге әсерін зерттеу

Мәдени өсімдіктерге құрамында фосфоры бар қалдықтардың әртүрлі концентарциясының фитотоксинділігінің әсерін зерттеуде келесі нәтижелер алынды. Фито-тест нысан өсімдіктері ретінде H. vulgаre, P. vulgaris мәдени өсімдіктері қолданылды.

1- Құрамында фосфоры бар шлактар: борпылдақ, түйіршікті қалдықтар, әлсіз уытты қалдықтар болып табылды. 1,0±0,1 % көлемді мөлшерлі концентрациясы өсімдіктердің өсу, даму көрсеткіштерін арттырды, өсу стимуляторы ретінде әсер етті, бақылаумен салыстырғанда, өсімдіктердің жалпы ұзындығы артты. 1,0±0,1 % көлемді мөлшерлі концентрацияда егілген өсімдіктер тұқымының өнімі 80,1±6,8 - 94,7±7,3 % құрады. Өсімдіктердің морфометрикалық көрсеткіштері, жапырақ тақтасы, тамыр ұзындықтары қалыпты жетілді. Ал 5,0±0,3 % көлемді мөлшерлі концентрациясы әлсіз уытты, ал 10,0±0,9 % көлемді мөлшерлі концентрациясы орташа уыттылық әсер берді. 5,0±0,3-10,0±0,9 % концентрациясында тамыр жүйесі белсенді болса да, сабақтар мен жапырақтардың өсуі баяулайды (сурет 16, 17).

| 1 % шлам 5 % шлам 10 % шлам Б | 1 % шлак 5% шлак 10 % шлак Б |
| --- | --- |

Сурет 16 –H. vulgаre жүргізілген тәжірибелер

| Б 10 % шлак 5% шлак 1 % шлак | Б 1 % шлам 5% шлам 10 % шлам |
| --- | --- |

Ескерту: Б –бақылау. 1 -1% -шлам; 2-5,0% -шлам; 3-10,0% -шлам; 1 А-1% -шлак; 2 А-5,0 % -шлак; 3А- 10,0% шлак;

Сурет 17 –P. vulgaris өсімдігіне фосфор қалдықтардың (шлам, шлак) әсері

5,0±0,3 % көлемді мөлшерлі концентрациясы қосылған нұсқада:

1) H. vulgаre тұқымдарының 89,4±7,3 % өніп шықты, өсімдіктің сабақ ұзындығы 14,8 ±1,4 % (бақылау -15,8±1,4 см), тамыр ұзындығы 8,9,±0,8 см (бақылау -12,5±1,2см), жапырақ тақташасының ені 0,6 см, ұзындығы 13,3 см (бақылау- ені 2,1см, ұзындығы 15,7 см).

2) P. vulgaris өсімдік тұқымдарының өнімі 80,1% құрады, сабақ ұзындығы 11,4 ±1,2 % (бақылау -15,1±1,2 %), тамыр ұзындығы 11,2 ±1,1 см (бақылау -14,2±1,2 см), жапырақ тақташасының ені 3,1 см, ұзындығы 3,3 см (бақылау- ені 4,1 см, ұзындығы 4,7см), орташа салмағы 2,3 г (бақылау -2,8 г);

10,0±0,9% көлемді мөлшерлі концентрациясы:

1) H. vulgаre өсімдіктің дәндерінің өнімі 57,8±5,0 % құрады. Сабақ ұзындығы 6,6±0,6 см, тамыр ұзындығы 6,2±0,4 %, жапырақ тақташасы ұзынынан 7,1±0,7 см, 0,1 см енін құрады. Өсімдіктердің орташа салмағы бақылаумен салыстырғанда 26,8 % төмендегені байқалды.

2) P. vulgaris өсімдігі тұқымының өнімі 47,3 % өніп шығып, 52,7 % өнім төмендеді. Өсімдік сабақтарының ұзындығы 6,8±0,6 см, бақылау нұсқамен салыстырғанда 44,8±4,4 % қысқарған, тамыр ұзындығы 5,9±0,5 см, жапырақ тақтасы 2,9 см ұзынынан, 2,1 см ені құрады.

2- құрамында фосфоры бар шлам, өткір иісті, тығыз қалдық. Фито-уыттылығы 1,0±01 % көлемді мөлшерлі концентрациясы уыттылығы төмен, өсімдік тұқымының өнуі 89,2±0,8 % құрады. Өнген өсімдіктердің вегетативті мүшелерінің морфометрикалық көрсеткіштері қалыпты дамыды. Шламның 5,0 -10,0 % көлемді мөлшерлі концентрациялары тест-өсімдіктер үшін уытты екені анықталды. 5,0±0,3 % -H. vulgаre -23,8±2,8 %, P. vulgaris- 46,6±4,4 % өнім берсе, ал 10,0±0,9 % өнім күрт қысқарды, H. vulgаre -14,2 %, P. vulgaris-13,3 % төмен нәтиже берді.

5,0±0,5 көлемді мөлшерлі концентрациясы:

1) H. vulgаre өсімдіктің 7,4±2,4 %), сабақ ұзындығы 9,8±0,9 % (бақылау -15,8±1,3 %), тамыр ұзындығы 7,9±0,7 % (бақылау -12,5±1,2 %), жапырақ тақташасының ені 0,6 см, ұзындығы 4,2см (бақылау -ені 2,1 см, ұзындығы 15,7 см).

2) P. vulgaris өсімдіктің сабақ ұзындығы 12,8±1,2 см (бақылау -15,1±1,5 %), тамыр ұзындығы 5,4±1,0 % (бақылау -14,2±1,4 %), жапырақ тақташасының ені 1,8 см, ұзындығы 3,8 см (бақылау- ені 3,6 см, ұзындығы 4,7 см). Осы концентрацияда өсімдіктердің өнуі 47,8-67,2 % төмендеді. Вегетациялық мүшелерінің өсу критериялары өзгерді, морфометрикалық көрсеткіштері, сабақ, тамыр ұзындықтары қысқарды, жапырақтары кішірейген.

10,0±0,9 % көлемді мөлшерлі концентрациясы:

1) H. vulgаre сабақ ұзындығы 3,8 ±0,3 % бақылаумен салыстырғанда 24,1% қысқарған, тамыр ұзындығы 1,8±0,1 % (бақылау-11,6±1,2 %). Жапырақ тақташасының ені 0,2 см, ұзындығы 3,4 см (бақылау- ені 2,1 см, ұзындығы 15,7 см), өсімдіктің орташа салмағы азайды. Өсімдіктердің биометрикалық көрсеткіштерінің ауытқуы мен өсімдіктің өсу, даму үрдістерінің тежелуі байқалды. Өсімдіктің морфометрикалық көрсеткіштері төмендеді, сабақ ұзындығы, тамыр жүйесі қысқарған. Өсімдіктің жалпы ұзындығы 20,8 % айырмашылық байқалды (сурет 18, 19).

Сурет 18 – Мәдени өсімдіктердің орташа ұзындығына құрамында фосфоры бар қалдықтардың әртүрлі концентрациясының әсері

Ескерту: Б –бақылау. 1 -1 % -шлам; 2-5,0 % -шлам; 3-10,0 % -шлам; 1 А-1 % -шлак; 2 А-5,0 % -шлак; 3А- 10,0 % шлак;

Сурет 19 – Мәдени өсімдіктердің орташа салмағына құрамында фосфоры бар қалдықтардың әртүрлі концентрациясының әсері

2) P. vulgaris сабақ ұзындығы 3,8±0,5 %, тамыр ұзындығы 2,1±0,4 %, орташа салмағы 0,5 г (бақылау -2,8 г). Жапырақтары толық жетілмеген, гуттациялық үрдістердің төмендігінен жапырақтары құрғап, некрозға ұшырады, кейібір өскіндерде мүлдем дамымады. Тамыр жүйесі қысқарған. Шлам қосылған нұсқада өсімдік өнімі 86,7 % төмендегені анықталды. Осыған орай ҚФБ шламның 10,0±0,9 % көлемді мөлшерлі концентрациясы H.vulgаre, P.vulgaris үшін уытты болды.

Шлактың 1,0±0,1 % концентрациясы жоғары сатыдағы мәдени өсімдіктер үшін «өсу стимуляторы» ретінде әсер беретін концентрация болып нақтыланса, ал шламның 10,0±0,9 % көлемді мөлшерлі концентрациясы тест –өсімдіктер үшін уыттылық мөлшер деп бағалауға болады. Құрамында фосфоры бар шламның 10,0±0,9 % көлемді мөлшерлі концентрациясының фито-уыттылығы шлак қалдықтарымен салыстырғанда жоғары екендігі анықталынды [208, 209]. ҚФҚ уыттылығына өсімдіктердің әсері, морфометрикалық көрсеткіштерінде өзерістер орын алды.

Сонымен, зерттеу нәтижелерінен белгілі болғандай Шымкент қаласындағы бұрынғы фосфор зауытының қалдықтарының сыртқы структурасы қазіргі таңда 4 түрге: түйіршікті, қатты; түйіршікті борпылдақ, тығыз жұмсақ, тығыз қатты болып ажыратылды. Қалдықтардағы бағалы компоненттер құрамы тұрақты емес, себебі сыртқы климаттық өзгерістерден, жел, су эрозиясы салдарынан химиялық құрамы тұрақтылығы өзгереді. Қалдықтардың морфологиясы мен құрылымдық текстурасына, фракциясына жел күшімен, су ағыны әсерінен фосфор қалдықтардың құрамы, құрылымдық текстурасы өзгерістерге ұшырайтынын көрсетті. Қалдықтардың минералогиялық құрамы силикатты және кальцилі минералдардан тұратыны белгілі болды. Химиялық құрамында көп мөлшерде кремний, фосфор, кальций, темір және сирек жер металдардардан La, Ce, Nd, Th болатыны белгілі болды. Шикізаттың өңделуі мен климаттық параметрлер, жинақталған үйіндінің сипаты қалдықтардың басым фракциясының қалыптасуына әсер етеді. Қалдықтардың тест-ағзаларға уыттылық әсерін зерттеуде төзімділік деңгейі жоғары тест-ағзалар цианобактериялардан O. limosa, O. tenius , диатомды балдырлар N.elegans, N. gracilis, C. ventricosa болып саналды. Ал Chlorococcum sp., Ch. vulgarus балдырлары, эвгленалылар мен инфузориялылардың кейбір түрлерінде уыттылыққа бейімдеушілік реакциялары қалыптасып, тірішіліктік қабілеттері пайда болатыны анықталды. Микробалдырлар S. guadricauda, S. protuberans, диатомды S. ulna балдырына, қарапайымдылар тобынан A. proteus, A. limax, Aspidisca sp., құрттар R. sallidina, шаянтәрізділер G. lacustris, D. magna жасушаларына құрамында фосфоры бар шламның 10,0±0,9 % леталды әсер беретіні анықталды. Қалдықтардың тест өсімдіктер үшін фитотоксинділігін анықтауда шлактың 1,0±0,1 % өсімдіктер үшін стимулятор ретінде әсер берді, ал 5,0±0,3 - 10,0±0,9 % шлак әлсіз уытты болды. Шламның 5,0±0,3 % орташа, 10,0±0,9 % жоғары уытты, шламның шлактан уыттылығы жоғары болып табылды, уыттылық пен қатар рН көрсеткіші артатыны нақтыланды.

3.2 Шымкент қаласында орналасқан құрамында фосфоры бар қалдықтардағы кен микроағзаларының таралу ерекшеліктері

Кен байыту кәсіпорындарынан қалған үйінділерде, өндірістік техногендік қалдықтарды флотациялық байыту үрдістерінде құрамы бойынша әр түрлі микроағзалар қауымдастығы мен популяциясының дамуы үшін қолайлы жағдайлар қалыптастырылады. Кез келген кен орындары мен кен қалдықтары құрамында табиғи жағдайда микроағзалар арқылы жүретін тотығу үрдістерінің заңдылықтарын зерттеп білу микробиологиялық зерттеу әдістері арқылы жүргізілетіні белгілі жағдай. Микробиологиялық зерттеулер жүргізуде биотехнологиялық перспективтілігі мен биосілтісіздендіру үрдісінде және кен қалдықтарының минералды құрамын ыдыратуда жоғары белсенділікке ие микроағзалардың штамдарын бөліп алу, әртүрлі физиологиялық топтарға жататын автотрофты, миксотрофты және гетеротрофты, ацидофилді микроағзалар популяциясының тіршілік ету ортасын анықтау кез келген микроағзалардың қатысуымен жүргізілетін үрдістерді игеруде басты талаптардың бірі болып табылады.

Құрамында фосфоры бар қалдықтардың табиғи микрофлорасының таралу заңдылығын, ондағы әр түрлі микроағзалар топтарын бөліп алу және олардың морфологиялық, таксономиялық ерекшеліктерін зерттеп білу, біздің жұмысымыздың негізгі міндеттерінің бірі, мұндай микробиологиялық терең зерттеулер сарқылған кен орындары қорларын қайта байытуда, келген кен және кен қалдықтары құрамын биосілтісіздендіруде микробиологиялық зерттеу әдістерін пайдалану мүмкіндігін одан сайын күшейтеді.

Микробиологиялық зерттеулер жүргізу барысында шлактар мен шламдардың микробиоценозды құрамы алуан түрлі және микроағзалардың әртүрлі топтарының таралғандығы анықталды (кесте 5).

Кесте 5 – құрамында фосфоры бар қалдықтарда микроағзалардың таралуы

| Үлгілер алынған орын және тереңдігі,см | Т°C | pH | Гетеротрофтар, КТБ,кл/г | Микромицеттер, КТБ,кл/г | Күкіртотықтырушы микроағзалар, КТБ,кл/г | Нитрифицирлеуші микроағзалаp, КТБ,кл/г | Денитрифицирлеуші микроағзала, КТБ,кл/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үлгі А- түйіршікті 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 | 20 °C | 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 | (0,29±0,2)×105 (2,1±0,2)×107 (3,5±0,2)×107 (1,6±0,1)×106 (1,1±0,1)×105 | (0,35±0,2)×105 (7,2±0,7)×107 (1,2±0,2)×107 (0,58±0,01)×106 0,44±0,01)×106 | а\ж (1,7±0,2)×102 (1,1±0,1)×10 а\ж а\ж | (0,23±0,2)×102 (2,1±0,2)×105 (1,7±0,1)×105 (1,6±0,1)×104 (1,7±0,1)×103 | а\ж (1,4±0,1)×102 (1,4±0,1)×103 (2,7±0,2)×103 (2,0±0,2)×102 |
| Үлгі Б- түйіршікті, борпылдақ 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 | 20-21°C | 8,0 8,3 8,5 9,0 9,0 | (0,45±0,04)×105 (3,7±0,3)×107 (3,2±0,3)×108 (1,6±0,1)×106 (1,1±0,1)×105 | (0,45±0,04)×105 (1,7±0,2)×107 (1,7±0,2)×107 (1,2±0,1)×107 (0,5±0,1)×106 | а\ж (1,7±0,1)×102 (2,7±0,1)×102 (2,8±0,1)×10 а\ж | (0,2±0,04)×102 (2,1±0,2)×105 (2,7±0,2)×105 (1,6±0,1)×104 (1,7±0,1)×104 | (0,45±0,04)×102 (1,1±0,1)×102 (1,0±0,1)×102 (2,1±0,2)×102 (2,7±0,2)×102 |

5 – Кестенің жалғасы

| Үлгі В- тығыз 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 | 20 °C | 8,0 8,5 8,5 9,5 | (0,45±0,04)×105 (5,7±0,5)×107 (4,1±0,4)×108 (3,6±0,3)×106 (2,3±0,2)×106 | (0,34±0,03)×105 (3,6±0,3)×107 (3,7±0,3)×108 (2,9±0,1)×107 (2,2±0,2)×106 | а\ж (2,1±0,2)×102 (4,2±0,3)×10 а\ж а\ж | а\ж (4,7±0,5)×103 (4,5±0,4)×103 (3,6±0,4)×102 (3,3±0,4)×102 | а\ж (6,7±0,6)×102 (4,7±0,4)×103 (4,6±0,4)×103 (2,3±0,2)×103 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үлгі Г- тығыз, қатты 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 | 20 °C | 8,5 9,0 9,0 | (0,21±0,02)×105 (5,3 ±0,5)×107 (4,9±0,4)×107 (3,2±0,3)×106 (1,3±0,2)×105 | (0,21±0,02)×105 (6,7±0,6)×107 (5,9±0,5)×107 (4,6±0,4)×106 (3,3±0,5)×106 | а\ж (1,3±0,1)×102 а\ж а\ж а\ж | (2,7±0,3)×103 (1,5±0,1)×103 (1,2±0,1)×102 (0,48±0,02)×102 | а\ж (1,3±0,2)×103 (3,1±0,3)×103 (4,7±0,4)×103 (5,7±0,5)×102 |
| Үлгі Д Шлам, жұмсақ, иісті | 20°C | 9,8 | (7,6±0,7)×107 | (7,1±0,7)×107 | (3,4±0,3)×102 | (6,8±0,6)×103 | (2,4±0,2)×103 |
| Ескерту : а\ж –анықталған жоқ |  |  |  |  |  |  |  |

Барлық қалдық үлгілерінде микроағзалардың жоғары көрсеткіші 10-20 см және 20-30 см тереңдікте анықталған. Бұл қалдық қабаттарының көлденең жазықтарында микроағзалар үшін оптималды жағдай қалыптасқан, оттегі мен ылғалдылық жеткілікті мөлшерде, газ-ауалық, биогенді элементтердің алмасу режимі қолайлы болуына байланысты. А және Г үлгілерге қарағанда Б және В үлгідегі микроағзалар көп таралған, оның себебі қалдықтардағы элементтік құрамның мөлшерлік қатынасына байланысты микроағзалардың таралуы басым болды. Д үлгі көрсетіген шлам құрамында шлак үлгілеріне қарағанда микроағзалар титрі жоғары екені зерттеулер нәтижесі көрсетті.

Гетеротрофты микоағзалардың таралу көрсеткішінің титрі үлгілердің 0-10 см тереңдіктерінде аз, жоғары титр В үлгінің 10-20 см (5,7±0,5)×107 кл/г болды. Гетеротрофты бактериялардың жоғары таралу көрсеткіші Д үлгіде болды. І және ІІ фазалық нитрифицирлеуші бактериялар Грисс реактивінің түсінің өзгерісіне қарай анықталды, бактериялар титрі 105 кл\г, әсіресе жоғары титрі А және Б үлгілердің 10-20 см және 20-30 см тереңдік қабаттарында байқалды. Нитрифицирлеуші І және ІІ фаза бактерияларынан Nitrosomonas пен Nitrobacter туысы өкілдері бар екені анықталынды. Нитрификациялаушы Nitrosomonas туысы бактерияларының жасушалары пішіні сопақша, көлемі 1,5-2,0 мкр. Қозғалғыш, спора түзбейді. Nitrobacter туысының жасушалары таяқша тәрізді, өте ұсақ, диаметрі 1,0-1,2 мкм болады. Спора түзбейді. Ал денитрификациялаушы бактериялар жасушасының саны барлық үлгілерде 103 кл\мл құрады. Денитрификация –тотыққан азот қосылыстарын (нитраттар, нитриттер) газ тәрізді азотты өнімдерге (әдетте N2, кейде азоттың шала тотығы, сирек азот тотығы) тотықсыздандырудың микробиологиялық процесі. Pseudomonas, Alcaligenes, Bacillus, Paracoccus, Thiobaccillus және басқа да оттегі болмаған кезде нитраттар мен нитриттерді электронды акцепторлар ретінде пайдаланатын факультативті анаэробты (анаэробты тыныс алатын) бактериялардың тіршілік әрекеті нәтижесінде пайда болады. Денитрификация кезінде байланысқан азот атмосфераға N2 газын шығару арқылы топырақ пен судан босап шығарылады. Фосфор қалдықтары үлгілерінен бөлініп алынған кейбір гетеротрофты микроағзалардың колониялары мен сиретіп егу нәтижесінде алынған таза дақылдары мен олардың микроскопиялық зерттеулері көрсетілді (Қосымша В, сурет 1). Зерттеуге алынған қалдықтарда теміртотықтырушы A. ferrooxidans кездеспеді, себебі бактериялар өсуіне оңтайлы рН 1,5-2,5 дәрежені құрайды, ал қалдықтардағы рН әлсіз сілтілік, 8,5-9,5 диапазондағы көрсеткіш бактериялардың өсуін тежеуі мүмкін. Күкірт тотықтырушы A. thiooxidans бактериялары ең жоғарғы титрі Д үлгіде (3,4±0,3)×102, А және Б үлгілерде күкірт тотықтырушы бактериялар жасушасының саны (2,7±0,1)×102 кл\мл титрін құрады. Олардың ішінде Leptospirillum sp., Sulfolobus sp. бактериялары байқалды. Күкірт тотықтырушы бактериялардың жинақтаушы дақылдарда колбада орта лайланып, күкірт ыдырап, тұнбаға айналды, бұл қоректік ортаға қосылған күкірттің тотығуы, рН көрсеткіші бастапқыдан төмендегені білінді.

Азоттұтқыш бактериялардың қалдық тереңдіктерінде таралуын зерттегенде, таралу көрсеткіші біркелкі емес болды. Жоғары көрсеткіш Б және В үлгіде екені байқалынды. А және Г үлгіде түйіршіктертердің өсу көрсеткіші 4,0±0,4 % мен 10,1±0,9 % аралығында енді, Б үлгіде ең төмені 10,2±0,9 %, ең көп саны 100 % 40-50 см тереңдіктерде анықталынды. В үлгіде өсіп-өнген түйіршіктердің саны 12,1±0,9 % - 94,0± % аралығында болды. Азоттұтқыш бактериялардың таралуы ең төмені 0-10 см қабаттарда, 40-50 см тереңдіктерде бактериялар таралуы ең жоғары, оның себебі әртүрлі жел, су эрозиясы салдарынан қалдықтардың жоғары қабаттарының химиялық құрамы тұрақты болмайды. 40-50 см көлденең жазықта азоттұтқыш бактериялар санының арту себебі азоттың жетіспеушілігі  және қажетті калий мен фосфор биогенді элементтері, ылғалдылық жоғары болды. Чапек ортасында өскен микромицеттер сыртқы таксономиялық белгілері қарай Aspergillus, Penicillium, Mucor туысына жатқызылды. Aspergillus туысына колониялардың мынадай морфологиялық белгілері бойынша жатқызылды: Чапек ортасында алдымен ақ түсті, жалпақ үлпекті колониялар пайда болды, кейін түріне қарай әр түрлі түске өзгерді. Мицелилері мықты, берік, пердешелері бар, тармақталған гифалардан тұрады, ені 4-6 мкм құрайды. Мицелилерінің тірек жасушаларынан жоғары қарай конидийтасушылары таралады. Конидийлері жіктелмеген. Penicillium туысының колонийлері сұр- көк немесе көкшіл жасыл түсті колониялар түзеді, шеттері ақшыл түсті. Мицелийлері вегетативті, бетіне батып, немесе көтеріңкі болады. Гифалары моноподиалды, тармақталған, септаланған. Конидийтасушылары қол саусағындай тарамдала орналасқан. Конидийлері жіктелген. Конидийлері шар тәрізді, алмұрт тәрізді, элипс тәрізді, цилиндр пішінді болып келеді, бір жасушалы. Mucor бастапқыда ақ түсті майда колониялар түзеді, кейін түстері қараяды, диаметрі 02-3,2 см, уақыт өте ескірген колониялар қара түске енеді. Колониялардың шеттері тегіс. Спора түзуші гифтері спорангийлер пайда болады. Спорангилері жіктелмеген. Жекелеген, түссіз спорангийлерінің жоғары жағынан спорангийлері дамиды. Спорангий тасушыларылары жәй немесе моноподиалды, симподиалды, кистодиалды болып келеді. Мицелийлері көп ядролы тармақталған, септаларға бөлінбеген.

Қалдық үлгілерінде микроағзалардың таралу жиілігіне зерттеулер нәтижесінде барлық үлгілерде Aspergillus туысының өкілдері басым болды, олардың көрсеткіші 48,4-50,4 % аралығында кездесті, Penicillium туысының көрсеткіші 26,2 %-39,8 % құрады, әсіресе Б және Г үлгіде көп кездесті. Ал Mucor туысының жоғары көрсеткіші 17,3 % Б үлгіде анықталды, ал төмен көрсеткіші 9,1 % құрап Г үлгіде байқалды. А және В үлгілерде белгісіз туыс өкілдері 23,1 % бен 28,4 % аралығын құрады (сурет 20).

Сурет 20 – Қалдықтардағы микромицеттердің таралу көрсеткіші

Актиномицеттердің кездесу жиілігі (3,2±0,3)×103 кл\г құрап, әсіресе қалдықтардың 10-20 см көлденең жазығында көп таралғаны анықталды. Келесі суретте фосфор қалдықтары үлгілернен бөліп алған микромицеттердің  колониялары мен қисық агарда егілген кейбір Aspergillus туысы өкілдерінің таза дақылдары келтірілді (Қосымша В.2).

Жалпы микробиологиялық зерттеу жұмыстарында 135 изоляттар бөлініп алынды. Олардың 55 бактериялар, оның ішінде азоттұтқыш бактериялар, нитрофицирлеуші бактериялар, динитрифицирлеуші бактериялар, 12 изолят актиномицеттерге, 68 изолят микромицеттерге жатқызылды. Бөліп алған микроағзалар дақылдарына дақылдық және морфологиялық сипаттамасы жасалынды.

Сонымен фосфор қалдықтарында микроағзалардың таралуы қалдықтардың көлденең жазықтарында біркелкі емес, оның себебі қалдықтардың химиялық табиғатымен, қалдықтардың көлемінен тікелей байланысты. Барлық алынған қалдықтардың 0-10 см және 20-30 см тереңдіктерде гетеротрофты бактериялар, І–ІІ фазалы нитрификаторлар, денитрификаторлар, микромицетті микроағзалардың таралу көрсеткіші жоғары екендігі анықталынды, яғни осы қабат тереңдіктерінде микроағзалар таралуына қажетті факторлар қалыптасқан, қажетті оттегі мен ылғалдылық жеткілікті, газ алмасу, биогенді элементтердің алмасу режимі қолайлы орта жағдайы болып табылғандықтан микроағзалардың таралуы жоғары болып табылады. Тион бактерияларының кездеспеуі әлсіз сілтілі рН көрсеткішіне байланысты. Азоттұтқыш бактериялардың төменгі қабаттарда жоғары болуы қажетті биогенді элементтер мен ылғалдылық жоғары болуына байланысты. Микромицеттердің ішінде Aspergillus туысының өкілдері басым екені анықталды, олар микромицеттер популяциясының 47,8-50,4 % құрады.

3.3 Құрамында фосфоры бар қалдықтардан бағалы компоненттерді биосілтісіздендіру үшін перспективті микроағзаларды бөліп алу және сұрыптау

Кен өндіру саласында кен және кен қалдықтарының құрамынан металдарды биосілтісіздендіру арқылы бөліп алуда микроағзалардың әртүрлі метал иондарының әсеріне төзімділік дәрежесі әртүрлі болады. Мысалы, As5+, Ag+, Cd2+ улы металл иондарын сіңіруі мен тасымалдауы бактериялар жасушаларының өткізгіштік ерекшеліктеріне байланысты болады деп көрсетілген кейбір әдеби деректерде, ал кейбір ғалымдар еңбектерінде мысалы, Hg2+ As3+ Cr6+ иондарына химиялық тұрғыдан аз уытты түрге ферментативты жолмен тасымалданатынын көрсеткен [40 67б.]. Микроағзалардың ауыр металл иондарына төзімділігі плазмидасындағы ДНҚ хромасомасында орналасқан белгілі бір гендермен басқарылады. Д.В.Четверикова ғылыми зерттеулерінде мысты-мырышты кен қалдықтарынан мырыш пен мысты биологиялық жолмен бөліп алуда қолданған А. ferrooxidans пен Ferrорlazmа sp. бактериялары мырыш, мыс, никель, кобальт және марганец иондарына жоғары төзімділікте болғанын көрсеткен, биосілтісіздендіруде микромицеттерді, оның ішінде A. niger металдар иондарына төзімділігінің басқа микромицеттерге қарағанда жоғары екенін көрсетеді [54 52б.]. Сонымен қатар биосілтісіздендіруде хемолитотрофты Acidithiobacillus sp., гетеротрофты бактериялар Acidophilum sp., Pseudomonas sp., Acetobacter sp., Arthrobactor sp. және Bacillus sp. қолданылады. Әдеби дереккөздермен және ғылыми зерттеулермен салыстырмалы түрде талданып, өткізген зерттеулерде биосілтісіздендіруде ең перспективті және тиімді микроағзалар A. ferrooxidans, A. thiooxidans, S. thermosulfidooxidans, G. capsiferriformans, N.europeae және микромицеттерден A. niger болып табылып, жоғары белсенділікке ие екені байқалды. A. ferrooxidans бактериясы фосфор қалдықтарының құрамында кездеспегендіктен, басқа техногендік аймақ көздерінен бөлінген микроағза штамын пайдалану негіз болды.

Бактериялды сілтісіздендіру үдерісінде, оған қатысатын микроағзалардың өсу жағдайының оңтайлы ортасын табу маңызды фактор болып табылады. Микробиологиялық үдерістерді тиімді басқаруда олардың қарқындылығын шектейтін факторлар нақты белгілі болған жағдайларда ғана қол жеткізіледі.

3.3.1 Автотрофты микроағзалар

3. 3.1.1 Темір және күкірттің биогеохимиялық айналымының микроағзалары

Acidithiobacillus ferrooxidans. Acidithiobacillus туысының өкілдерінің жасушалары грамтеріс, пішіні таяқша тәрізді, мөлшері 0,3-0,4×0,7-1,7 мкм, полярлы талшықтары арқылы қозғалады. Спора түзбейді, аэробты. рН 0,5-9,0 аралығында өсуге қабілетті. Оптималды температурасы +28 ºC, +35 ºC. Жасушалары көлденеңнен бөліну арқылы көбейеді. Тотығу процестерінде екі валентті темірді үш валентті темірге айналдырады. Молекулярлы күкіртті және оның қосылыстарын, ауыр металл сульфидтерін тотықтыруға қабілетті.

Ең белсенді микроағзалар штамдарының таксономиялық сараптамасы жүргізілгенде ThIO1 және ThIO2 штаммдары A.ferrooxidans түріне жататыны анықталған. Жасушасының пішіндері таяқша тәрізді, ұзындығы 1-3 мкм, диаметрі 0,5-0,8 мкм құрайды, спора түзбейді, полярлы талшықтары бар (сурет 21). Қозғалғыш. 9К қоректік ортасында дақылданды. Дақылдану ұзақтығы 7 тәулік. Аэробты. Оптималды рН 2,5, температура +30 ºC, +35 ºC.

Кен қалдықтарын микробиологиялық сілтісіздендіру үрдісінде бактериялардың металдарды бөліп шығару жылдамдығына көбінесе температура, ерітінділерде азот пен фосфор тұздарының болуы, тығыздық пен сұйықтық қатынасы (Т:С) және ортаның рН маңызды факторлар болып табылады. Сондықтан тионды A. ferrooxidans  бактериясының тотығу белсенділігіне физика-химиялық факторлардың әсерін зерттеу маңыздылыққа ие.

Зерттеулерде теміртотықтырушы бактериялардың A. ferrooxidans ThIO1; A. ferrooxidans ThIO2 «Оңтүстік-Полиметал» қорғасын-цинк зауытының қалдықтарынан бөлініп алынған ThioА-1 штамынан бөлініп алынған штамдары қолданылды.

| a | б |
| --- | --- |
| в | г |
| д | е |

а- ×600;б- ×1,500; в- ×3000; г- ×5000; д- ×5,500; е- ×30,000

Сурет 21 – Acidithiobacillus ferrooxidans ThIO1 штаммы жасушаларының электронды растрлы микроскопта көрінісі

A. ferrooxidans биологиялық белсенділігі екі валентті темірді тотықтыру жылдамдығына байланысты екендігі белгілі. A. ferrooxidans бактериясының 2 түрлі штамдарының екі валентті темірді тотықтыру жылдамдығы 3 түрлі: +5 оС; +15 оС; +30 оС +35 оС температура режимінде зерттелді. Әр түрлі температурада бактериялардың темірді тотықтыру жылдамдығына әсерін зерттеу кезінде оңтайлы температура +30 +35 ºC екендігі анықталды. A.ferrooxidans ThIO1 штамының Fe+2 тотықтыру жылдамдығы сағатына 0,5±0,1 г/л құрап, Fe+2 бастапқы концентрациясынан 2-ші тәулікке 4,9 есеге төмендеді. Ал A. ferrooxidans ThIO2 штаммын қолданған кезде екінші күні Fe+2 тотығу жылдамдығы сағатына 1,5 г/л құрады (сурет 22).

Сурет 22 – +30 ºC  +35 °C температурада ThIO1; ThIO2 штамдарының екі валентті темірді тотықтыру динамикасы

Температураны +15 оС дейін төмендеткенде A. ferrooxidans ThIO1 және A. ferrooxidans ThIO2 штамдарының Fe+2 тотықтыруының жылдамдығы бастапқы концентрациясынанан үш күнде 3,2 және 2,45 есе төмендеді, Fe+2 тотығу жылдамдығы сағатына 0,1 және 0,5 г/л құрады (Сурет 23).

Сурет 23 – +15 °C ThIO1; ThIO2 штамдарының екі валентті темірді тотықтыру динамикасы

Температураны +5 оС төмендеткенде екі валентті темірдің тотығу жылдамдығы A.ferrooxidans ThIO1 0,2.г/л құрады. +5 оС±0,5 температурада бактериялар 4-ші тәуліктен кейін белсенділігін жоғалытты (сурет 24).

Сурет 24 - +5 °C ThIO1;ThIO2 штамдарының екі валентті темірді тотықтыру динамикасы

Сонымен, жүргізілген зерттеулер нәтижесінде екі валентті темірдің биологиялық тотығу үдерісінде температуралық фактор микроағза штаммдарымен айтарлықтай әсер ететіні анықталынды. Зерттелген температура диапазондарында +30 +35 ºC температура оңтайлы температура болып табылды.

SAT штаммы A. thiooxidans түріне жатқызылды. Келесі таксономиялық белгілерге ие: Ваксман қоректік ортасына егілген пробиркада 5-7 тәуліктен кейін әлсіз лайлану пайда болды, құрамына қосылған күкірт жеті тәулік ішінде мақта тәрізденіп, тұнба түзіліп, күкірт қышқылды бактериялардың бар екендігі анықталды. Ортаның рН 4,1±0,1. Температурасы 5-40 °С. Жасушаларінің пішіні таяқша тәрізді, диаметрі 0,5×1,0-2,0 мкм, грамтеріс, аэробты.

ST штаммы S. thermosulfidooxidans түріне жататыны ПТР талдау нәтижесінде анықталған. Петри табақшасында агар қосылған тығыз ортада бірдей мөлшердегі колониялар түзілді, мөлшері 1-2 мм, беті тегіс, шеттері толқынды, паста тәрізді, жұмсақ консистенциялы, құрылымы біртекті. Жасушалар пішіні таяқшалар, жеке, жұп болып келеді, мөлшері 2,0- 4,0 мкм, дөңгелек ұштары бар. Аэробты. Грам оң. Ацидофильді, эндоспоралы, термотолерантты. Температураға қатынасы бойынша: S. thermosulfidooxidans үшін оңтайлы өсу температурасы 37-42 °C, максималды өсу температурасы 42-60 °C, минималды 25 °C өсуге қабілетсіз, орта реакциясына қатынасы: өсуге қолайлы рН көрсеткіші 3,5±0,4, рН 2,5-2,7 мен рН 1,5-5,0 диапазоны аралығында өсуге қабілетті. Дақылданған қоректік ортасы Маннинга ортасы. Инкубация уақыты 15-20 күн. Б үлгіден10-20см тереңдіктегі шлактардан бөлініп алынды. ST штаммы S. thermosulfidooxidans  түріне жататыны анықталды, A. tolerans идентификацияланып, филогенетикалық ағашы жасалды (сурет 25).

Нуклеотидтер тізбегі:

CCTTCGGGGTCAGCGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGCAATCTGCCGAGCAGACCGGAATAACGCCTGGAAACGGGTGCTAATGCCGGATAGGCAGCGAGGAGGCATCTCCTTGCTGGGAAAGGTGCAACTGCACCACTGTTCGAGGAGCCCGCGGCGCATTAGCTAGTTGGTAAGGTGAAGGCTTACCAAGGCGACGATGCGTAGCCGACCTGAGAGGGTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGCGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCAGTCACTCGGGAAGAGCGACCTAAGGAGTGGAAAGCCTTAGGGGAGACGGTACCGAGGGAGGAAGCCCCGGCAAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTGTCCGGAATCACTGGGCGTAAAGCGTGCGTAGGCGGTTTTTTGGGTCTGGGGTGAAAGTTCAGGGCTCAACCTTGAGAATGCCTTGGAAACTAGAAGACTTGAGTACTGGAGAGGCAAGGGGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCAGTGGCGAAGGCGCCTTGCTGGACAGTGACTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGAT

Сурет 25 – Alicyclobacillus tolerans (Sulfobacillus thermosulfidooxidans) ST штаммы филогенетикалық ағашы

ПТР сараптама нәтижесінде NR 114517.1:59-768 Alicyclobacillus tolerans strain K1 жақын штаммымен сәйкес гомологиялық ұқсастығы 99,15% құрады.

TS2 штаммы келесі таксономиялық белгілерге ие болды: колониялардың түсі крем түсті, пішіні дөңгелек, колониялардың жанынан көрінісі төмпешікті, шеті қалақты, құрылымы біртекті, паста тәрізді жұмсақ консистенциялы. Жасуша пішіндері әртүрлі пішінде де болады (сурет 26), бұршақ тәрізді, кокка тәрізді ұштарында жіпшелері бар, жекелей немесе топтанып жатады, жасушасы капсуласымен қапталған.

Сурет 26 – G. capsiferriformans TS2 штаммы жасушалары электронды кескінді микроскопта көрінісі (×250; ×2,500)

Маннинга қоректік ортасында дақылданды. рН көрсеткіші 4,0±0,1, қалыпты өсу температурасы 28-37 ºC. Инкубация уақыты- 30 күн. Г үлгідегі қатты, тығыз шлактардың 40-50 см тереңдіктегі үлгілерінен бөлініп алынды. Пайдаланылған титрі 103 кл\г. TS2 штаммы G. capsiferriformans түріне жататындығы ПТР сараптамасы нәтижесінде анықталынды (сурет 27).

Нуклеотидтертізбегі: GTCAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCATTTGAAACTGGAAGACTAGAGTATAGCAGAGGGGGGTAGAATCCACGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGATATGTGGAGGAATACCAATGGCGAAGGCAGCCCCCTGGGTTAATACTGACGCTCATGCAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCACTAGGTGTTGGGGGAGGAGACTTCCTTAGTACCGTAGCTAACGCGTGAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATTATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTTACTACCCTTGACATGTCAGAAAGATCGCAGAGATGTGATTGTGCTCGAAAGAGAAAGGGTTGCCAACCCGCGAGGGGGAGCTA

Сурет 27 – TS2 штаммы G. capsiferriformans бактериясының филогенетикалық ағашы

Ең жақын штамм NR 074658.1:775-1024 Gallionella capsiferriformans ES-2 гомология дәрежесі 98,8% құрады.

3.3.2 Микромицеттердің морфологиялық сипаттамасы және идентификациясы

Микромицеттер тобының дақылды - морфологиялық сипаттамасы келесі:

IOM штаммы Aspergillus туысының өкілі екені таксономиялық белгілеріне қарап ажыратылды. Петри табақшасында өскен колониялардың пішіні дөңгеленген, бастапқы кезде түсі сарғыш түсті, уақыт өте қоңыр реңдес сарғыш түске енеді. Колониялардың астыңғы беті қара қоңыр түс түзеді, беті тегіс, жанынан көрінісі тегіс, шеті толқынды, құрылымы тарамды, жұмсақ консистенциялы болды. Гифтері септирленген, түссіз, конидиалды бастары дөңгелек, конидилері жіктелмеген ( сурет 28 ).

Сурет 28 – A. terreus IOM штамм колониясы мен конидий тасушылары

IOM штаммы ПТР талдау нәтижесінде A. terreus түріне жататыны анықталынды (сурет 29).

Нуклеотидтер тізбегі:

CTATTGTACCTTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCAGCGTTGCTGGCCGCCGGGGGGCGACTCGCCCCCGGGCCCGTGCCCGCCGGAGACCCCAACATGAACCCTGTTCTGAAAGCTTGCAGTCTGAGTGTGATTCTTTGCAATCAGTTAAAACTTTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAACTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGCCCTCGTCCCCCGGCTCCCGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGGTCCTCGAGCGTATGGGGCTTCGTCTTCCGCTCCGTAGGCCCGGCCGGCGCCCGCCGACGCATTTATTTGCAACTTGTTTTTTTCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATA

Сурет 29 – JOM штаммы A.terreus филогенеткалық ағашы

Зерттеліп отырған штамм MF138128.1:45-574 A. terreus strain RF38 жақын штаммына гомология дәрежесінің сәйкестігі 100%-ді құрады.

ASPN штаммы құрамында фосфоры бар тығыз қалдықтардың (шлак) 30-40 см тереңдігінен алынған үлгілерден бөлініп алынды. Таксономиялық белгілері: колонияларының түсі бастапқыда ақ түсті болып, уақыт өте қоңыр-қара түске өзгерді, колониялар пішіні дөңгелек, мөлшері 3-4 см, беті кедір-бұдырлы, шеті толқынды, жанынан көрінісі төмпешікті, құрылымы талшықты, консистенциясы қабықша түрінде, агардан тұтастай алынады. Пигментация түзеді, экссудат қоңыр. Спораларының диаметрі 5-6 мкм; бір деңгейлі стеригмалары бар конидиальды бастарды құрайды. Гифалары септаларға бөлінген (сурет 30). Чапек агарлы ортасында дақылданды. Инкубациясы 3-5 күн, қолайлы температурасы 23-35 ºC, оптималды рН 7.

|  | б |
| --- | --- |
| а-ұлғайту ×40; б- ұлғайту ×100; |  |

Сурет 30 – A. tubingensis ASPN штаммы конидияспораларының электронды кескінді микроскоптағы микрографиясы

ASPN штаммы A. tubingensis түріне жататыны ПТР сараптамасы нәтижесінде анықталды. Зерттеліп отырған штаммды анықтауда ең жақын MN239975.1:55-577 A. tubingensis isolate штаммымен гомология дәрежесі 100% сәйкестігін көрсетіп, бұл штаммды осы түрге жатқызуға мүмкіндік берді (сурет 31).

Нуклеотидтер тізбегі:

TCCGTGTCTATTATACCCTGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCGCTTGTCGGCCGCCGGGGGGGCGCCTTTGCCCCCCGGGCCCGTGCCCGCCGGAGACCCCAACACGAACACTGTCTGAAAGCGTGCAGTCTGAGTTGATTGAATGCAATCAGTTAAAACTTTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAACTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCTCAAGCCCGGCTTGTGTGTTGGGTCGCCGTCCCCCTCTCCGGGGGGACGGGCCCGAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGATCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACATGCTCTGTAGGATTGGCCGGCGCCTGCCGACGTTTTCCAACCATTTTTTCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATAT

Сурет 31 – А. tubingensis ASPN штамының филогенетикалық ағашы

ASPN штаммы идентификациясы MN239975.1:55-577 A. tubingensis isolate 2 штаммына гомологиясы дәрежесінің ұқсастығы мен жақындығы 100 % құрады.

AsF және AsZ штаммдары таксономиялық белгілеріне қарай Aspergillus туысының өкілдеріне жатқызылды. AsF штаммы келесі таксономиялық белгілері байқалды: агар қосылған Чапек қоректік ортасында жасыл лимон түстес сарғыш-жасыл колониялар өсті (сурет 32), пішіні дөңгеленген, шеті қатпарлы, мөлшері 5-6 мм.

| а | б |
| --- | --- |
| а-колониясы; б-конидийспорасы |  |

Сурет 32 – A.flavus AsF штаммы

Колониялардың жанынан көрінісі иілген, құрылымы ірі түйіршікті, ашық қоңыр экссудат түзеді. Микроморфологиясы: гифтері септирленген, түссіз. Конидиальды бастары радиалды. Конидитасушылары кедір-бұдырлы, жуан, түссіз, шамамен мөлшері 400-800×15-20 мкм, жалпақтығы домалақ шар тәрізді, 20-45 мкм жетеді. Конидияларының пішіні сопақтау. Тығыз Чапек қоректік ортасында дақылданды. ПТР сараптамасы нәтижесінде AsF және AsZ штамдары A. flavus түріне жататыны анықталынды. AsF штамының MN095186.1:4-513 A. flavus strain A80R жақын штамымен гомологиялық дәрежесі 100% сәйкес келуі зерттеліп отырған штамның осы түрге жатқызуға мүмкіндік берді. Бөлініп алынған орны Б үлгілердегі шлактардың 20-30 см тереңдігінен бөлініп алынды. Зерттеліп отырған A. flavus AsF штамының гомологиялық дәрежесі MN095186.1:4-513 A. flavus strain A80R штамына жақындығы 100 % сәйкес келді (сурет 33).

Нуклеотидтер тізбегі:

TGATTTGCGTTCGGCAAGCGCCGGCCGGGCCTACAGAGCGGGTGACAAAGCCCCATACGCTCGAGGATCGGACGCGGTGCCGCCGCTGCCTTTGGGGCCCGTCCCCCCCGGAGAGGGGACGACGACCCAACACACAAGCCGTGCTTGATGGGCAGCAATGACGCTCGGACAGGCATGCCCCCCGGAATACCAGGGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGACTCGATGATTCACGGAATTCTGCAATTCACACTAGTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCGGAACCAAGAGATCCATTGTTGAAAGTTTTAACTGATTGCGATACAATCAACTCAGACTTCACTAGATCAGACAGAGTTCGTGGTGTCTCCGGCGGGCGCGGGCCCGGGGCTGAGAGCCCCCGGCGGCCATGAATGGCGGGCCCGCCGAAGCAACTAAGGTACAGTAAACACGGGTGGGAGGTTGGGCTCGCTAGGAACCCTACACTCGGTAATGATCCTTCCGCA

Сурет 33  –AsF штаммы A. flavus филогенеткалық ағашы

AsZ штамының таксономиялық белгілері: колонияларының түсі бастапқыда сары-жасыл лимон түстес, кейін келе түсі қанық жасылданады, пішіні домалақ, визуалды A. flavus AsF штамына ұқсас. Петри табақшасында жалпақ болып өседі, колонияларының шеті толқынды, өлшемі шамамен 4-5 см, ірі, колонияларының жанынан көрінісі төмпешікті, құрылымы талшықты, пигментация түзеді. Қисық агар бетінде жайылып өседі. Микроморфологиясы: түссіз гифтері шумақталып, мицелийлер түзеді, гифтері септирленген, пернелерге бөлінген, диаметрі шамамен 3-6 мкм дейін болады. Конидитасушылары кедір-бұдырлы жуан, түссіз, шамамен мөлшері 400-800 × 15-20 мкм. Конидийлерінің пішіні домалақ, бұйра (сурет 34).

Сурет 34 – AsZ штаммы A. flavus колониялары мен конидийспорасы

Инкубациялану уақыты 5 күн. Дақылдану ерекшелігі A. flavus AsF штаммына ұқсас, оттегіге тәуелділігі аэробты. A. flavus түрінің AsF және AsZ штаммдары идентификацияланды. ПТР анықтамасында A. flavus  AsZ штамының MN186667.1:18-546 A. flavus жақын штамымен гомологиялық дәрежесі 100% сәйкес келуі зерттеліп отырған штаммның осы түрге жатқызуға мүмкіндік берді, (сурет 35). А үлгідегі құрамында фосфоры бар түйіршікті шлактардан бөлініп алынған, тереңдігі 40-50 см.

Нуклеотидтер тізбегі:

ACCTCCCACCCGTGTTTACTGTACCTTAGTTGCTTCGGCGGGCCCGCCATTCATGGCCGCCGGGGGCTCTCAGCCCCGGGCCCGCGCCCGCCGGAGACACCACGAACTCTGTCTGATCTAGTGAAGTCTGAGTTGATTGTATCGCAATCAGTTAAAACTTTCAACAATGGATCTCTTGGTTCCGGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAACTAGTGTGAATTGCAGAATTCCGTGAATCATCGAGTCTTTGAACGCACATTGCGCCCCCTGGTATTCCGGGGGGCATGCCTGTCCGAGCGTCATTGCTGCCCATCAAGCACGGCTTGTGTGTTGGGTCGTCGTCCCCTCTCCGGGGGGGACGGGCCCCAAAGGCAGCGGCGGCACCGCGTCCGATCCTCGAGCGTATGGGGCTTTGTCACCCGCTCTGTAGGCCCGGCCGGCGCTTGCCGAACGCAAATCAATCTTTTTCCAGGTTGACCTCGGATCAGGTAGGGATACCCGCTGAACTTAAGCATATCAATA

Сурет 35 – A. flavus AsZ штамының филогенетикалық ағашы

Зерттелген AsZ штаммы A. flavus саңырауқұлақ үлгісі MN186667.1:18-546 A. flavus штамына гомологиялық дәрежесі 100 % сәйкес келуі, үлгінің осы түрге жататындығының айқын дәлелі болды.

ASIA штамының таксономиялық белгілеріне қарай Aspergillus туысының өкіліне жатқызылды. Петри табақшасында өскен колонияларының пішіндері дөңгелек, өлшемі 4-5 см, бастапқыда ақ түсті, кейін қара түсті жеміс денелерінің қалыптасуына қарай қара түске енеді. Колонияларының беті дөңес, шеті тегіс, жанынан көрінісі тегіс, астыңғы беті бастапқы кездерде түссіз, кейін ақшыл-сары түске енеді. Конидиялық бастары радиалды, пісіп жетіле келе колонкаларға бөлінеді. Өсу қарқыны орташа. Гифалары септаларға бөлінген, түссіз. Мицелийлері түссіз. Өсудің оңтайлы температурасы 27-30 °C аралығы, максималды температура 50 °C, минималды температура 18 °C, оңтайлы рН-7,0. Микроағзалар дақылдарын 4 °С температурада арнайы тоңазыту камераларында сақтау ұсынылады. Б үлгідегі түйіршікті, тығыз қалдықтардың (шлак) 20-30 см тереңдігінен алынған үлгілерден бөлініп алынды (сурет 36).

| а | б |
| --- | --- |
| с | д |
| электронды кескінді микроскопта: а × 200 ұлғайту; b.×250 ұлғайту, жарық микроскопта: с,d × 1000 ұлғайту |  |

Сурет 36 – A. niger ASIA штаммы жасушасының морфологиясы

ПТР сараптамасы нәтижесінде ASIA штаммы A. niger түріне жататыны анықталып, идентификацияланды. Штаммның таксономиялық идентификациясы MK256745.1:5-476 A. niger штамына жақын туыстығының гомологиялық дәрежесі 100% сәйкестігі анықталып, зерттелген штаммды осы түрге жатқызуға мүмкіндік берді (сурет 37).

Нуклеотидтер тізбегі:

CAAAGCCCCATACGCTCGAGGATCGGACGCGGTGCCGCCGCTGCCTTTCGGGCCCGTCCCCCCGGAGAGGGGGACGGCGACCCAACACACAAGCCGGGCTTGAGGGCAGCAATGACGCTCGGACAGGCATGCCCCCCGGAATACCAGGGGGCGCAATGTGCGTTCAAAGACTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCACATTAGTTATCGCATTTCGCTGCGTTCTTCATCGATGCCGGAACCAAGAGATCCATTGTTGAAAGTTTTAACTGATTGCATTCAATCAACTCAGACTGCACGCTTTCAGACAGTGTTCGTGTTGGGGTCTCCGGCGGGCACGGGCCCGGGGGGCAAAGGCGCCCCCCCGGCGGCCGACAAGCGGCGGGCCCGCCGAAGCAACAGGGTATAATAGACACGGATGGGAGGTTGGGCCCAAAGGACCCGCACTCGGTAATGATCCTTCCGCAGGTT

Сурет 37 – А. niger ASIA штамының филогенетикалық ағашы

Саңырауқұлақ үлгілерін ДНҚ талдаулар сараптамасы нәтижесінде зерттелген саңырауқұлақ үлгілерінің ITS аймағының нуклеотидтік тізбегі алынды. Алынған мәліметтер NCBI халықаралық базасындағы мәліметтермен салыстырылды, нәтижесінде ең жақын байланысты штамдармен зерттелетін штамдарды таксономиялық сәйкестендіруге мүмкіндік беретін филогенетикалық ағаш құрылды.

AiA штаммы A.restrictus түріне жатқызылды. Келесі таксономиялық белгілерге ие: жасыл зәйтүн түсті, домалақ пішінді, шеттері иректелген, беті дөңес, қатпарлы, жанынан көрінісі томпақ, құрымы тарамды, жұмсақ консистенциялы колониялар түзеді, жылдам өседі. Гифтері септаларға бөлінген, түссіз. Чапек агарлы ортасында дақылданды, инкубациясы 3 күн, температура оптимумы 23-35 °С, рН 7. Құрамында фосфоры бар В үлгідегі шлактардан 20-30 см тереңдігінен алынған үлгілерден бөлінді.

AO50F штаммы А. fumigatus түріне жататыны анықталған. Олардың таксономиялық көрсеткіштері келесі: колонияларының түсі қанық жасыл, пішіні домалақ, мөлшері 3-4 см, беті кедір-бұдырлы, жанынан көрінісі томпақ, колония шеті тегіс, құрылымы тарамды. Мицелийлері үлпек тәрізді, топтанып, қалың болып өскен конидитасушылары қою көкшіл жасыл түсті рең беріп тұрады. Әрбір конидитасушыларындағы конидий тізбектері бірігіп тығыз баған түзетіні байқалады. Конидитасушыларының жоғары ісінген бөлігінде жоғары қабаттарын жауып тұрған фиалидалары болады. Споралары шамамен 2-3 мкм құрайды. Бөлініп алынған орны 40-50 см тереңдіктегі құрамында фосфоры бар шламдар. Агар қосылған Чапек қоректік ортасында дақылданды, инкубациясы 3-4 күн, 23-37 ºC, аэротолерантты.

Штамм AOSh Aspergillus туысының өкілі екендігі макроморфологиялық белгілеріне қарап ажыратылды. Колониялары ашық қызғыш түсті реңк береді, астынғы жағы түссіз, агар бетіне жайылып өседі, шеттері толқынды, майда иректелген, колониялардың қоректік орта бетінен көтерілуі дөңес, жанынан көрінісі төмпешікті, консистенциясы нәзік, құрғақ, сынғыш (сурет 38).

| а | б |
| --- | --- |
| а-колониялары, б-кониядиясы |  |

Сурет 38 – Aspergillus sр. AOSh штамының көрінісі

Штамм IOFM10(1) Aspergillus sp. туысының өкілі екендігі морфологиялық белгілеріне қарап ажыратылды. Колонияларының түсі ашық сары, пішіні дөңгеленген, мөлшері 3-4 мкм, беті әжімді, шеті толқынды, құрылымы біртекті, мөлдірлігі көмескі, жанынан көрінісі дөңес, төмпешік тәрізді өседі, консистенциясы нәзік, дақылдану ерекшелігінде аса үлкен ерекшелік жоқ, инкубациялық режимі басқа Aspergillus саңырауқұлақтарына ұқсас. Микроморфологиясы: шумақталған гифтері топталып мицелиялар түзеді, денесі жұмсақ, гифтері септаланған, конидийтасушалары жуан, тармақталған, сыртқы беті түйіршікті, конидийспора түзеді. 10-20 см тереңдіктен алынған В үлгідегі шлактан бөлініп алынды.

IOFM10(2) штаммы таксономиялық белгілеріне қарай Aspergillus туысының өкілі екені белгілі болды. Келесі таксономиялық белгілер байқалды: Чапек агарланған тығыз ортада хакки түсті колониялар пайда болды (сурет 39), пішіндері домалақ, шеттері иректелген, құрылымы ірі тарамды, жанынан көрінісі томпақ, жұмсақ консистенциялы. Гифтері септаларға бөлінген, пернелі, конидийтасушылары жуан, конидиалды ұштары дөңес. Дақылдануы: Чапек қоректік ортасы, 25-35 ºC температурада 3-5 күнде инкубацияланады, қолайлы рН 7. 10-20 см тереңдіктен алынған  шлак үлгілерінен бөлініп алынды, аэротолерантты.

| а | б |
| --- | --- |
| а- Петри табақшасындағы колониялары; б- конидияспорасы |  |

Сурет 39 – Aspergillus sp. IOFM 10(2) штамының көрінісі

AiOF10 штаммы таксономиялық белгілеріне қарап Aspergillus sp. туысының өкілі екендігі анықталынды, колонияларының түсі сарғыш түстен зәйтүн түстеске дейін, пішіндері домалақ, қарсы беттері қоңыр түсті болды, қоңыр түсті пигментация түзеді, колонияларының шеттері тегіс, жанынан көрінісі кедір-бұдырлы, көтеріңкі болып өседі, консистенциясы жұмсақ (сурет 40).

| а | б |
| --- | --- |

Сурет 40 – Aspergillus spp. AiOF10 штаммы

Микроморфологиясы: гифтері септаларға бөлінген, конидитасушылары қысқа. Дақылдануы: 20 агар қосылған Чапек қоректік ортасы, 25-35 ºC температурада 4-5 күнде инкубацияланады. В үлгідегі қалдықтардың 10-20 см тереңдіктен бөлініп алынды.

Штамм АОI50F A. flavipes түріне жататыны анықталған. Таксономиялық белгілері: колониялары алғашқыда ақ түсті болып, кейін сарғыш крем түске енеді, ескірген колониялар кірленген сарғыш қоңыр түске дейін барады (сурет 41). Колонияларының пішіні домалақ, шеттері толқынды, колониялардың жанынан көрінісі тегіс, құрылымы ұсақ түйіршікті, мөлдірлігі ұнтақты, гифтері септаға бөлінген. Дақылдануы 5 күн, температура 25-35 ºC жақсы өседі, Чапека қоректік ортасында дақылданды, аэротолерантты. Г үлгідегі қалдықтардың 40-50 см тереңдігінен алынған қалдық үлгілерінен бөлініп алынды.

| а | б |
| --- | --- |

Сурет 41 –Aspergillus flavipes АО 50F штамм: а –Петри табақшасындағы колониялары, б- гифалары

АiAF50 штаммы Mucorales sp. зигомицеттер болып анықталды. Келесі таксономиялық белгілер ажыратылды: колонияларының пішіндері майда домалақ, түсі күңгірт көк түсті, беті тегіс, Петри табақшасында ортаға еніп өседі, шеттері тегіс, консистенциясы қатты, тығыз. Микроскоптың ұлғайтқыштарын үлкейтіп қарағанда гифтері тармақталған, септирленбеген, түссіз, споратасушыларында споралар орналасқан, шар тәрізді домалақ, шамамен 4-5мкм, спорангияларының бас жақтары домалақ. Б үлгілердің 40-50 см тереңдіктегі құрамында фосфоры бар шлактардан бөлініп алынды. Чапек агарланған қоректік ортасында дақылданды. Қолайлы температурасы 23-35 ºC, рН7, дақылдану уақыты 5 күн, аэробты.

Аскомицеттер мен ашытқылар колонияларына морфологиялық сипаттама жасалынды.

FM штаммы таксономиялық белгілеріне қарай аскомицеттерге жатқызылды. Петри табақшасына егілгеннен кейін 2 күн ішінде ауа мицелиялары байқалды. Колониялары Петри табақшасына толық жайылып өседі. Үлпек тәрізді ақшыл мицелиялар біртіндеп әлсіз қызғылт - сары түске енеді. Микроскоппен қарау кезінде бүршіктенген конидийлер байқалды. Гифалары ұзын, жуан, 2-10 мкм, тармақталған, буылттықтарға бөлінген, гиалинді, дихотомиялық тармақталған (сурет 42). Спораларының пішіні домалақ, жуан. FM штамының таксономиялық белгілері Aureobasidium pullulans саңырауқұлағының белгілеріне ұқсас келді. Бөлініп алынған орны 10-20 см тереңдіктегі Г үлгідегі қалдықтар. Чапек агарланған қоректік ортасында дақылданған. Қолайлы температурасы 23-35 ºC, рН 7, дақылдану уақыты 5 күн, аэробты.

| а | б | в |
| --- | --- | --- |
| a –колониясы; б,в -гифалары |  |  |

Сурет 42 – A. pullulans FM штаммының микроскопиялық көрінісі

AA50 штамының дақылды-морфологиялық белгілері ашытқылардың белгілеріне сәйкес келді. Колониялары қара түсті, пішіні дұрыс емес, пигментация түзбейді, колониялардың астыңғы беті де қара түсті. Колониялары ылғалды, жұмсақ консистенциялы, гифалары септаларға бөлінген, буылтықты, қара түсті. Мицелиалды гифалары псевдогифаларға ұқсас. Жасуша пішіндері мицелий тәрізді. Бүршіктенген жасушалары көп, 47 -ші суретте бүршіктенген жасушаларды көруге болады, (сурет 43).

Сурет 43 – Штамм AA (50) ашытқылар жасушасының гифалары мен споралары

3.3.3 Азоттың биогеохимиялық айналымына қатысатын микроағзалар тобы

Азоттұтқыш бактериялардан AzB50 штаммы Azotobacter chroococcum түріне жатқызылды. Эшби қоректік ортасында 8-9 тәуліктен кейін алғышқыда түссіз, мөлдір шырышты колониялар пайда болып, біртіндеп қоңыр түсті колонияларға айналды. Құрылымы біртекті, жұмсақ консистенциялы (сурет 44 а, б). Жасушалары ірі, дөңгелек шар тәрізді коккалар, диаметрі 1-2 мкм. Жасушасы Грамм теріске боялады, жасушаларының морфологиялық пішіні өзгермелі, плеоморфты, бастапқы кезде көптеген  перитрихиальды талшықтары болды, кейін қозғалғыштығын жоғалтып кокка түрінде қалың қабатты капсула түзеді (сурет 44 в, г), азотобактерлердің электронды кескінді микроскоппен қарағандағы жасушаларының пішіні көрсетілген (сурет 44, д-ұлғайту ×500; е-ұлғайту ×1,700).

| а | б |
| --- | --- |
| в | г |
| д | е |

а, б Эшби ортасында өскен колониялары, в - бастапқы кездегі жасушалары, г- капсуламен қапталған жасуша, д- ұлғайту ×500; е- ұлғайту ×1,700.

Сурет 44 – Azotobacter chroococcum AzB50 штаммы ( ×100 электронды кескінді микроскоп). A. chroococcum AzB50 штаммы жасушаларын электронды кескінді микроскоптау нәтижесі

Эндоспоралар түзілмейді, бірақ цисталар түзеді. Факультативті анаэроб. Өсуге оңтайлы рН 7,1, максималды өсу температурасы 45 °C, минималды температура 10 °C, қолайлы температура 28-30 °C, инкубация 7-9 тәулік. 40-50 см тереңдіктен алынған құрамында фосфор қалдығы бар шлактардан бөлінді.

Штамм Nit1 N. europeae түріне жататыны белгілі болды. Келесі таксономиялық белгілер анықталды: Пробиркада Виноградкий ортасында алғашқыда түсі мөлдір, біртіндеп орта әлсіз лайланады, уақыт өте көпіршіктер түзілген. Жасушаларының пішіні сопақша, мөлшері 1,5 мкм, спора түзбейтін, қозғалғыш келеді. Өсуге оңтайлы рН көрсеткіші 7,8, 6 -9 рН диапазоны аралығында өсуге қабілетті, ұсынылатын өсу температурасы 28-30 °C, инкубация 7 тәулік.

Штамм NJA келесі таксономиялық белгілермен сипатталды: егілгеннен соң екі күн ішінде Петри табақшасында бірдей мөлшердегі колониялар пайда болды, колонияларының пішіні жалпақ, дөңгелек, жылтыр емес, диаметрі 2-3 мм құрайды, қоңыр сарғыш түсті, шеттері қармалауышты, колония беті қатпарлы, қоректік орта бетінен төселіп өседі, жұмсақ консистенциялы. Грамм теріс, жасушалар пішіні таяқшалы, әртүрлі орналасқан, спора түзбейді. Температураға қатынасы: минималды 8 ºC, максималды 38°C, оңтайлы дақылдану температура диапазоны 27-28 °C, қолайлы рН көрсеткіші 7,3 ±0,2 ұсынылады, инкубация уақыты 24 сағат құрады, оттегіне тәуелділігі аэробты. 10-20 см тереңдіктегі құрамында фосфоры бар қатты тығыз шлактардан бөлініп алынды. NJA штаммы P. stutzeri түрге жататыны ПТР сараптамасы нәтижесінде анықталды. NR 103934.2:21-740 P. stutzeri ATCC 17588 LMG 11199 штаммына гомологиялық ұқсастығы 99,58% құрап, NJA штаммы P. stutzeri болып идентификацияланды. Штаммның филогенетикалық ағашы жасалынды (сурет 45).

Нуклеотидтер тізбегі:

TAGCCCAGGTGGTCGCCTTCGCCACTGGTGTTCCTTCCTATATCTACGCATTTCACCGCTACACAGGAAATTCCACCACCCTCTGCCATACTCTAGCTCGCCAGTTTTGGATGCAGTTCCCAGGTTGAGCCCGGGGCTTTCACATTCAACTTAACGAACCACCTACGCGCGCTTTACGCCCAGTAATTCCGATTAACGCTTGCACCCTTCGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGAAGTTAGCCGGTGCTTATTCTGTCGGTAACGTCAAAACAGCAAGGTATTAACTTACTGCCCTTCCTCCCAACTTAAAGTGCTTTACAATCCGAAGACCTTCTTCACACACGCGGCATGGCTGGATCAGGCTTTCGCCCATTGTCCAATATTCCCCACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTCTGGACCGTGTCTCAGTTCCAGTGTGACTGATCATCCTCTCAGACCAGTTACGGATCGTCGCCTTGGTGAGCCTTTACCTCGCCAACTAGCTAATCCGACCTAGGCTCATCTGATAGCGTGAGGTCCGAAGATCCCCCACTTTCTCCCGTAGGACGTATGCGGTATTAGCGTTCCTTTCGAAACGTTGTCCCCCACTACCAGGCAGATTCCTAGGCATTACTCACCCGTCCGCCGCTGAATCATGGAGCAAGCTCCACTCATCCGCTCGACTTGCATGTGTTAGGCCTGCCGCCAGCGTTCAATCTGAGCC

Сурет 45 – P. stutzeri NJA штамының филогентикалық ағашы

Штамм NS1 мынадай таксономиялық белгілері бойынша сипатталды: пробиркаларда өскенде бактериялардың тіршілік әрекеті салдарынан шырышты матрикс түзеді, орта лайланады, лайлануы орташа, ақ ұлпа тәрізді тұнбалар пайда болады, орта бетінде көпіршіктер түзілді. Жасушалары таяқша пішінді, диаметрі 1,0-1,3 × 2,1-3,6 мкм құрайды. Температураға қатынасы бойынша: қалыпты өсу температурасы 28-37ºC: орта реакциясына қатынасы бейтарап, ЕПА агарлы, картопты агар, желатин қосылған тығыз орталарда өсуге қабілетті, өсуге қолайлы рН көрсеткішінің диапозоны 7,5±0,4. Инкубациялану уақыты 24 сағат. Физиологиялық-биохимиялық ерекшеліктері: Бактериялардың химиялық құрамында полисахаридтер мен азотты қосылыстар болады. Бензол туындыларын ыдыратады, денитрификация процесінде N2 түзілуін жүзеге асырады. 30-40 см тереңдіктегі құрамында фосфоры бар қатты тығыз шлактардан бөлініп алынды. NS1 шттамы Z. resiniphila түрге жататыны ПТР сараптамасы нәтижесінде белгілі болды (Сурет 46).

Нуклеотидтер тізбегі:

CCTGGGAGGATGACGGTACCGTAAGAAGAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTGATGTAAGACAGATGTGAAATCCCCGGGCTCAACCTGGGAACTGCGTTTGTGACTGCATCACTCGAGTACGGCAGAGGGAGGTGGAATTCCGCGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGATATGCGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGCCTCCTGGGCCAGTACTGACGCTCATGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCAACTAGTTGTTCGGTGAGGAGACTCATTGAGCGTGAAGTTGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGATTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTTACCTACCCTTGACATGCCAGGAACTTACCAGAGATGGTTTGGTGCTCGAAAGAGAGCCTGGACACAGGTGCTGCATGGCTGTC

Сурет 46 – Z. resiniphila NS1 штамының филогенетикалық ағашы

NR 027188.1:437-1033 Z. resiniphila strain DhA-35 штаммына ұқсастығы мен жақындығының гомологиясы 97,65% құрады.

R. pickettii түрінің 2 штаммы ASA және TS анықталып, ПТР сараптамасы нәтижесінде идентификацияланды (сурет 47, 48).

ASА штаммының дақылданған ортасы Виноградский І фазалы сұйық қоректік ортасы, алғашқыда пробиркаларда мөлдір, түссіз болып өседі, уақыт өте орта лайланады, лайлану деңгейі орташа, ақшыл сары түсті жұмсақ тұнбалар пайда болады.

| а | б |
| --- | --- |
| а R. pickettii ASA штаммы | б R. pickettii TS штаммы |

Сурет 47- R. pickettii ASA, R. pickettii TS штаммдары

Нуклеотидтер тізбегі:

TGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACATCGGAACGTGCCCTGTAGTGGGGGATAACTAGTCGAAAGATTAGCTAATACCGCATACGACCTGAGGGTGAAAGTGGGGGACCGCAAGGCCTCATGCTATAGGAGCGGCCGATGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAAGGCTCACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGACGATCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTTGTCCGGAAAGAAATGGCTCTGGTTAATACCTGGGGTCGATGACGGTACCGGAAGAATAAGGACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTCCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTGTGCAAGACCGATGTGAAATCCCCGAGCTTAACTTGGGAATTGCATTGGTGACTGCACGGCTAGAGTGTGTCAGAGGGGGGTAGAATTCCACGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGATGGCGAAGGCAGCCCCCTGGGATAACACTGACGCTCATGCACGAAAGCGTGGGGGAGCAAACAGGATTA

Сурет 48 – Ralstonia pickettii ASA штамының филогенетикасы

NR 134148.1:29-722 R. pickettii штаммымен гомологиялық жақындығы 99,86% құрады.

TS штаммы келесі таксономиялық белгілермен сипатталған: ЕПА ортасында дақылданғанда мөлдір, әлсіз сарғыш түсті колониялар пайда болды, колония жиектері қармалауышты, колониялардың жанынан көрінісі көтеріңкі, ішкі құрылымы: бір текті, өсуі жылдам, консистенциясы жұмсақ. Жасушалары қозғалғыш, пішіндері қысқа таяқша тәрізді, мөлшері 0,5–0,7×1,5–2,5 мкм құрайды, грам теріс ағзалар. Температураға қатынасы бойынша: қалыпты өсу температурасы 23-27 ºC: максималды өсу температурасы минималды өсу температурасы: орта реакциясына қатынасы бейтарап. өсуге қолайлы рН көрсеткіші 7,5±0,4, түсінің өзгеруі, Қоректік желатин, қоректік агар, картопты агар қосылған, ЕПА тығыз ортадаларда да өсуге қабілетті. Оттегіге қатынасы – аэробты. Инкубация уақыты 48 сағат. Физиологиялық-биохимиялық ерекшеліктері:хинолон, сульфаметоксазол, триметоприм антибиотиктерге сезімтал. 20-30 см тереңдіктегі құрамында В үлгілерден бөлініп алынды.

Нуклеотидтер тізбегі:

TCTAGCTTGCTAGATTGATGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACATCGGAACGTGCCCTGTAGTGGGGGATAACTAGTCGAAAGATTAGCTAATACCGCATACGACCTGAGGGTGAAAGTGGGGGACCGCAAGGCCTCATGCTATAGGAGCGGCCGATGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAAAGGCTCACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGACGATCAGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTTGGACAATGGGCGAAAGCCTGATCCAGCAATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGCACTTTTGTCCGGAAAGAAATGGCTCTGGTTAATACCTGGGGTCGATGACGGTACCGGAAGAATAAGGACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTCCAAGCGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGTGCGCAGGCGGTTGTGCAAGACCGATGTGAAATCCCCGAGCTTAACTTGGGAATTGCATTGGTGACTGCACGGCTAGAGTGTGTCAGAGGGGGGGTAGAATTCCACGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGATGGCGAAGGCAGCCCCCTGGGATAACACTGACGCTCATGCACGAAAGCGTGGGGGAGCAAA

Ең жақын R. pickettii штаммымен гомология дәрежесі 99,72% құрады.

Штамм NAO Acinetobacter sp. туысының өкіліне жатқызылды, нақты түрі анықталмады. Жасуша пішіндері таяқша, диаметрі 0,9-1,6 мкм, ұзындығы 1,5-2,5 мкм. Спора түзбейді, грам теріс, қозғалғыш, аэробты, оптималды температурасы 33-35 ºC. Азот көзі ретінде аммоний тұздарын немесе нитриттерді пайдаланады (сурет 49).

Нуклеотидтер тізбегі:

GTGGGGGACAACATTTCGAAAGGAATGCTAATACCGCATACGTCCTACGGGAGAAAGCAGGGGATCTTCGGACCTTGCGCTAATAGATGAGCCTAAGTCGGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCTGTATCGGGTCTGAGAGGATGATCCGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGCGCAAGCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTGTGAAGAAGGCCTTATGGTTGTAAAGCACTTTAAGCGAGGAGGAGGCTAC

Сурет 49 – Acinetobacter sp. NAO штаммының филогенетикалық ағашы

3.3.4 Гетеротрофты микроағзалардың морфофизиологиялық сипаттамасы

Зертттеу жұмыстары әрі қарай гетеротрофты микроағзалар тобының кейбір өкілдеріне морфологиялық сипаттамасын жасаумен жалғасты (кесте 6).

Кесте 6 – Бөліп алған микроағзалар штамдарының морфологиялық сипаттамасы

| Штамм атауы | Морфо-физиологиялық сипаттамасы | Қисық агар сызығында өсуі | Микроморфологиясы | Туыстық атауы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IOFB50 | Колониялар сүт сары түсті, қисық агарда толқынды өседі, шеті тегіс, беті дөңес, құрылымы біртекті, жұмсақ консистенциялы. Жасуша пішіндері таяқшалы, қысқа, тізбектер түрінде орналасқан, жекелей, жұп күйінде де болады. Грам-теріс, аэробты. ЕПА қоректік ортасында дақылданды, оңтайлы температурасы 25-27 ºC, рН-7. Фосфоры бар қылдықтардың 40-50 метр тереңдік горизонтынан бөлініп алынды. |  |  | Bacillus sp. |
| FIA50 | Колониялары сүт түсті ақшыл, пішіні домалақ, шеті қатпарлы, жалпақ, консистенциясы жұмсақ, колониялардың мөлшері 0,5- 1 мкм. Қисық агарда жайылып өседі. Жасушалары иілген таяқша тәрізді, жекелей, топтанып, жұп болып орналасады. Грам-теріс, аэробты. ЕПА қоректік ортасында дақылданып, оңтайлы температурасы 25-27 ºC, рН-7. |  |  | Spirillum sp. |

6 – Кестенің жалғасы

| AIO штаммы | ЕПА ортасында домалақ пішінді колониялар түзілді, шеті тегіс, крем түсті, жұмсақ консистенциялы, көтеріңкі, пигментация түзбейді, диаметрі 1-2 мм. Аэробтар. Қисық агарда жайылып өседі. Жасушасы таяқша тәрізді ірі, жекелей, дара орналасқан, грам оң бациллустар. ЕПА ортасында дақылданды, иісі жоқ. Инкубациясы 3 тәулік, температурасы 25-27 ºC, рН-7,2 ±0,2.В үлгіден 10-20 см.алынған. |  |  | Bacillus sp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AIP штаммы | Колониялары қисық агарда өсу мардымсыз, ақшыл сары түсті, консистенциясы жұмсақ. Жасушалары пішіні таяқша тәрізді, жекелей орналасқан, грам оң бацилустар, профилі көтеріңкі, пигментация түзбейді, диаметрі 2-2,5 мм. Дақылдану ерекешеліктері: Аэробтар. ЕПА ортасында дақылданды, инкубациясы 3 тәулік, температурасы 25-27 ºC, рН-7,2 ±0,2. |  |  | Bacillus sp. |
| IA10 штаммы | Колониялары ЕПА ортасында домалақ, ақшыл –сары крем түсті, беті тегіс, шеттері тегіс, жылтыр, консистенциясы жұмсақ.Қисық агарда төселіп өседі, Жасуша пішіндері таяқша тәрізді, ірі, жекелей, дара орналасқан. грам оң бациллустар. Дақылдану ерекешеліктері: Аэробтар. ЕПА ортасында дақылданды, инкубациясы 3 тәулік, температурасы 25-27 ºC, рН-7,2 ±0,2. |  |  | Bacillus sp. |

6 – Кестенің жалғасы

| ABF штаммы | Колониялары агар бетіне төселіп өседі, сары түсті, паста тәрізді, шеттері иректелген, жасушаларының пішіні шар тәрізді коккалар, тетракоктар, диаметрі 1-2 мкм. Аэробтар. ЕПА ортасында өскенде иісі жоқ, дақылдану температурасы 25-27 ºC, рН-7,3 ±0,3, инкубациясы 3 тәулік. |  |  | Micrococcus sp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAI | Колониялары ақшыл сары түсті, домалақ, шеттері тегіс, жылтыр, консистенциясы жұмсақ. Қисық агарда иректеліп өседі. Жасушалар пішіні майда таяқшалар, қозғалғыш, жасушалар диаметрі 1-1,5 мкм. Дақылдау шарттары: ЕПА ортасында дақылданды, аэробтар, инкубациясы 3 тәулік, температурасы 25-27 ºC, рН-7,2 ±0,2. |  |  | Bacillus sp. |
| IO 50 | Колониясы крем тәрізді сары, шеттері тегіс, домалақ пішінді, майда, жұмсақ консистенциялы. Қисық агар бетінде өсуі орташа, шеттері тегіс, түсі сарғыш, беті тегіс болып өсті. Жасуша пішіндері кокктар, жекелей, шоғырланып орналасады, диаметрі 2 мкм. |  |  | Micrococcus sp. |

6 – Кестенің жалғасы

| IOF50 | Колониялардың түсі крем тәрізді сарғыш. Қисық агарда бір-біріне жайылып өседі, шеттері иректі, консистенциясы жұмсақ. Жасуша пішіндері жабысқан ірі таяқшалар. |  |  | Bacillus sp. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AOF20 | Колониялары ақшыл-сары түсті, дөңгелек, шеттері тегіс, беті тегіс, профиль тамшы тәрізді, жұмсақ консистенциялы. Грам оң, жасушасы жіңішке, майда таяқшалар, тізбек тәрізді және жекелей, жұптасып та орналасқан. |  |  | Pseudomonas sp. |

Сонымен микробиологиялық зерттеулер жүргізуде сұрыптық, таксономиялық талдаулар нәтижесінде 42 таза штамм бөлініп алынды. Олар әртүрлі физиологиялық топтарға жататын микроағзалар: оның ішінде темір және күкірттің биогеохимиялық айналымына қатысатын 5 штамм: A.ferrooxidans ThIO1; A.ferrooxidans ThIO2; A. thiooxidans SAT; S. thermosulfidooxidans ST; G. capsiferriformans TS жатқызылды. Микромицеттердің 5 таза штаммдары : A. niger ASIA, A. tubingensis ASPN , A.terreus JOM, A. flavus AsZ және AsF штамдары ПТР талдаулар жасалынып анықталды. Ал, азот айналымына қатысатын микроағзалардың 8 таза штаммдары бөлініп алынды: азот тұтқыш бактериялар A. chroococcum AzB50 , нитрификаторлардың І және ІІ тобының бактериялары N.europeae Nit1, түрлік құрамы анықталса, M. thermotolerans MSO штаммының ПТР сараптамасы бойынша идентификацияланды, ал денитрификациялаушы P.stutzeri NJA, R. pickettii ASA және TS2, Acinetobacter sp. NAO, Zoogloea resiniphila NS1 штаммдарына ПТР сараптамасы жасалынып, идентификацияланылды. Ал келесі микромицеттердің 5 штаммының таксономиялық белгілеріне қарай морфологиялық сипаттама жасалып туыстық және түрлік құрамы анықталды: A.restrictus AiA; А. fumigatus AO50F; A.flavipes АОI50F, Mucorales sp. АiAF50, ал AA50 мен FM штаммдары ашытқылар туысының өкілдері екендігі анықталды. 18 штамм гетеротрофты микроағзаларға жатқызылды, штаммдар: AIO, AIP, IA 10, FAI, IOF 50, IOFB50 Bacillus sp.; ABF, IO 50, BIOM 1, IOF 50, FIAО50 - Microccus sp., сонымен қатар шлам құрамынан бөлініп алынған 5 штаммдар AAShF1; AAShF2; AAShF3; AAShF4, AAShF5 Bacillus sp. екені анықталынды, FIA50 штаммы Spirillum sp.; AOF20 штамы Pseudomonas sp. жатқызылды.

4. Шымкент қаласындағы құрамында фосфоры бар қалдықтардан бағалы компоненттерді биосілтісіздендірудың технологиясын дайындау

  - Құрамында фосфоры бар қалдықтардан бағалы металдарды бөліп алуда моно-поликомпонентті микроағзалардың әсері

Биосілтісіздендіру үрдісі кезінде микроағзалардың әртүрлі түрлері мен қауымдастықтарының белсенділігі микроағзалардың төзімділігіне қарай әсер беруі мүмкін. Сондықтан да микроағзалардың әртүрлі топтарынан немесе біртүрден тұратын микроағзалардың штаммдарын, сондай-ақ әртүрлі таксономиялық топтардың өкілдерінен құралған консорциумдарын салыстыру биогеотехнология үшін өзекті шешімдердің бірі болып табылады. Бұл бөлімде ацидофильді бактериялар мен әртүрлі микроағзалар топтарының жаңа дақылдарымен фосфор қалдықтарын биосілтісіздендіру қабілетін зерттеу нәтижелері келтірілді. Әдетте, отандық биосілтісіздендіруде нысан ретінде A. ferrooxidans бактерияларын пайдаланады, алайда көптеген шетелдік өндірістерде микроағзалардың әртүрлі топтары мен биоконсорциумдары қолданылып келеді.

Скрининг зерттеулер нәтижесінде бөлініп алынған 135 изоляттың 42 штаммына іріктеулер жүргізіліп, биосілтісіздендіруге қолдану үшін перспективтіліктері анықталынды (Кесте 7).

Кесте 7 – Микроағзалар штамдарының өсу сипаты, %

| Штаммдар | Өсу сипаты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9К қоректік ортасы | Ваксман қоректік ортасы | Чапек қоректік ортасы | ЕПА Қоректік ортасы | Виноградский қоректік ортасы | Эшби қоректік ортасы | Маннинга қоректік ортасы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A.ferrooxidans ThIO1 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| A.ferrooxidans ThIO2 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| A. thiooxidans SAT | - | 97 | - | - | - | - | - |
| G. capsiferriformans TS | - | - | - | - | - | - | 97 |
| S. thermosulfidooxidans ST | - | - | - | - | - | - | 97 |
| A. niger ASIA | - | - | 98 | 85 | - | - | - |
| A. tubingensis ASPN | - | - | 98 | 81 | - | - | - |
| A.terreus JOM | - | - | 94 | 75 | - | - | - |
| A. flavus AsZ | - | - | 95 | 26 | - | - | - |
| A. flavus AsF | - | - | 96 | 35 | - | - | - |
| A.restrictus AiA | - | - | 98 | 55 | - | - | - |
| А. fumigatus AO50F; | - | - | 98 | 68 | - | - | - |
| A.flavipes АОI50F , | - | - | 98 | 91 | - | - | - |
| Mucorales sp. АiAF50, | - | - | 91 | 75 | - | - | - |

7 – Кестенің жалғасы

| Z.resiniphila NS1 | - | - | - | - | 86 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AA50 штаммы | - | - | 75 | 45 | - | - | - |
| A.pullulans FM | - | - | 65 | 42 | - | - | - |
| A. chroococcum AzB50 | - | - | - | - | - | 95 | - |
| N.europeae Nit1 | - | - | - | - | 98 | - | - |
| P.stutzeri NJA | - | - | 5 | 68 | - | - | - |
| M. thermotolerans MSO | - | - | - | - | 98 | - | - |
| R. pickettii TS 2 | - | - | - | - | 81 | - | - |
| R. pickettii ASA | - | - | - | - | 78 | - | - |
| Acinetobacter sp. NAO | - | - | - | 75 | - | - | - |
| Bacillus sp.IOFB50 | - | - | 2 | 0 | - | - | - |
| Bacillus sp. AIO | - | - | 2 | 54 | - | - | - |
| Bacillus sp.AIP | - | - | 1 | 55 | - | - | - |
| Bacillus sp.IA 10 | - | - | 0 | 57 | - | - | - |
| Bacillus sp.FAI | - | - | 2 | 65 | - | - | - |
| Bacillus sp. IOF 50 | - | - | 25 | 58 | - | - | - |
| Bacillus sp. AAShF1 | - | - | 28 | 65 | - | - | - |
| Bacillus sp. AAShF2 | - | - | 35 | 67 | - | - | - |
| Bacillus sp. AAShF3 | - | - | 32 | 63 | - | - | - |
| Bacillus sp. AAShF4 | - | - | 0 | 69 | - | - | - |
| Bacillus sp. AAShF5 | - | - | 0 | 55 | - | - | - |
| Microccus sp., ABF | - | - | 0 | 72 | - | - | - |
| Microccus sp.BIOM 1 | - | - | 0 | 76 | - | - | - |
| Microccus sp.IOF50 | - | - | 0 | 45 | - | - | - |
| Microccus sp.FIAО50 | - | - | 0 | 37 | 58 | - | - |
| Microccus sp.IO50 | - | - | 7 | 18 | 0 | - | - |
| Spirillum sp.FIA50 | - | - | 0 | 20 | 0 | - | - |
| Pseudomonas sp. AOF20 | - | - | 2 | 45 | 0 | - | - |
| Ескерту: 0-өсу жоқ; < 45 % - өте әлсіз өсу; 45-75 %- әлсіз өсу; 76-85 % - орташа өсу; 86-94 % - жақсы өсу; 95-100 % -белсенді өсу; - элективті орталары болмағандықтан өсу тексерілмеді |  |  |  |  |  |  |  |

Кестеде көрсетілгендей микроағзалардың ішінен Spirillum sp. FIA50 мүлдем өсу жоқ, Microccus sp. ABF, Bacillus sp. AIP, Bacillus sp. AAShF1 өсу сипаты 20-30 % аралығын құрап, әлсіз өсу байқалса, A. thiooxidans SAT, S. thermosulfidooxidans ST, G. capsiferriformans TS штаммдары – орташа өсу сипатында болды, Z. resiniphila NS1, P. stutzeri NJA, микромицеттерден A. terreus JOM, A. flavipes АО50F, А. fumigatus AO50F өсу дәрежесі жоғары болғанымен басқа микроағзалармен қарым-қатынасында антагонистік қарама-қайшылықтар байқалды. Көрсетілген 42 штамм арасында A. ferrooxidans ThIO1, A. ferrooxidans ThIO2, A. thiooxidans SAT, G. capsiferriformans TS, микромицеттерден A. niger ASIA, A. tubingensis ASPN, N. europeae Nit1, M. thermotolerans MSO штамдарының өсу сипаты 95-100 % құрап, белсенділіктері жоғары екендігі анықталды. Сонымен бірге, штамдар арасындағы антагонистік қарама-қайшылықтары тексеріліп, антагонизм жоқ екені белгілі болды. Өсу белсенділіктері мен қарама-қайшылық сипаттарына қарай тионды бактериялар A. ferrooxidans ThIO1, ThIO2, нитрифицирлеуші N. europeae Nit1 штаммы мен M. thermotolerans MSO, микромицеттер A. niger ASIA және A. tubingensis ASPN штаммдарынан консорциумдар дайындалып, биосілтісіздендіру технологиясында қолданылды.

Зертханалық жағдайда жүргізілген зерттеулер нәтижелерінен анықталғандай пайдаланылған барлық микроағзалардың композициясы өнеркәсіптік масштабта қолдануға перспективті екендігі нақтыланды.

Металдарды сілтісіздендіру үрдісін оңтайландыру үшін үш сатылы сілтісіздендіруді қолдану туралы шешім қабылданды, оның әр кезеңінде көрсетілген сызбаға сәйкес микроағзалардың жекелей композициялары қолданылады: тионды бактериялар → микромицеттер → нитрификаторлар. Үрдістің жүру алгоритмінің бастапқы сатысын тионды бактериялардың A. ferrooxidans ThIO1, A. ferrooxidans ThIO2 штаммдарынан тұратын TIAI консорциумы қышқылдығы төмен рН жағдайында, сутектік көрсеткіштің мәнін біртіндеп 4,0 - 4,5 дейін жоғарылату арқылы сульфидты минералдарды сульфаттарға дейін тотықтыру қасиетке ие екендігімен түсіндіруге болады. Әрі қарай үрдістің екінші сатысында микромицеттердің A. niger ASIA және A. tubingensis ASPN штаммдарынан тұратын ANAT консорциумы қолданылады, олар әлсіз қышқылды рН жағжайында силикатты минералдарды ыдырата отырып, ішкі кристалды торшаларында бағалы металдарды тотықтырып, босап шығуына ықпал етеді. Биосілтісіздендірудің соңғы сатысында сілтісіздендіру ерітіндісінің биомассасын нитрификаторлардың белсенді N.europeae Nit1, M.thermotolerans MSO штаммдарынан құралған NЕМfos консорциумының қолданылады, олар жанама түрде азотты қышқылдарды түзе отырып, ерітінді құрамында қалған сульфидты қосылыстарды ыдыратып, сирек кездесетін жер металдарын тотықтырып шығарады.

Зерттеу жұмысында алғаш рет биосілтісіздендіруде микроағзалар топтарын қолданумен қатар, қоректік орталар микроағзаларсыз қолданылып, бақыланды. Жалпы алғанда, құрамында фосфоры бар қалдықтарды биосілтісіздендіруде қолданылған элективті орталар мен микроағзалар дақылдарын пайдалануда берілген тығыздық пен сұйықтық ара-қатынасында, белгіленген температурада, тәуліктік экспозиция параметрлерде элементтердің негізгі массаның бөліну нәтижесінде айтарлықтай айырмашылықтар байқалмайды.

Металдарды биосілтісіздендіруде қолданылып отырған тионды бактериялар сілтісіздендіру үдерістеріндегі ең негізгі потенциалды микроағзалар қатарына жатқызылған. Біздің зерттеулердегі таңдауларымыз осы микроағзаның кендермен қатар техногендік қалдықтарды да қайта өңдеуде әлемдік тәжірибеде жиі қолданылысына негізделді және оны Fatemeh P.[70] тағы басқа да ғалымдардың зерттеу тәжірибелеріндегі микроағзалар көмегімен мыс, цинк, необий т.б. металдарды бөліп алудағы зерттеу деректері растайды. Бірақ, біздің зерттеулер техногендік қалдықтарды биосілтісіздендірудің негізгі балама технологияларын іздеуден тұрды. Сондықтан да биосілтісіздендіру мақсатында, әлемдік деңгейде, халықаралық әдебиеттерде жақсы ұсынылған, микромицеттердің ішіндегі ең көп қолданылатын A.niger штаммдарынан құралған ANAT биоконсорцумын сыналып, жұмыстың жоғары бөлімдерінде сипатталғандай, микроағзалардың барлық нұсқаларының ішінен ANAT биоконсорциумы таңдалды (A. niger ASIA және A. tubingensis ASPN штаммдарынан құралған консонсорциум). Әлемдік тәжірибелерде қолданылған A. niger және басқада микромицеттердің ауылшаруашылық және басқада тұрмыстық қалдықтарды биологиялық сілтісіздендіруде қалдық құрамынан бағалы компоненттерді бөліп алуда ең тиімді микроағза екенін көрсетуі де соның дәлелі, ал біздің зерттеулерімізде құрамы күрделі техногенді қалдықтарда ANAT биоконсорциумы түсті металдармен қатар, бағалы, кейбір сирек жер металдарын бөліп алуда да ең жақсы көрсеткіштерге ие болды. Зерттеу нәтижелері көрсеткендей ANAT консорциумы лантонойдтарды ерітінді құрамына бөліп шығаруда нитрификаторлардан кейінгі орынды алып шықты. Биосілтісіздендіруде басқа бақылау нұсқаларына қарағанда ANAT биоконсорциумы үйінділі сілтісіздендіруде мысты 51,4% , рубидийді 67,1 %, цирконийді 42,56 %, чандыда 56,6 %, молибденді 39,8%, чанды да 58,7 %, күміс 57,2 %, барийді 19,9- 29,4 %, ал стронцийді үйінділіде басқа микроағзалардан 40,7%, чандыда -36,6 % артық бөліп шығарды, сондай-ақ магний, алюминий, калий, фосфор элементтерінің бөлініуінде чанды сілтісіздендіру үйінділі сілтісіздендіруге қарағанда тиімдірек екені байқалынды. Әрі қарай, микроағзалардың 3-ші балама тобы –нитрификаторлар зерттелді [212]. Бүгінгі таңда нитрификаторлардың биосілтісіздендіруде ролі туралы зерттеулер мен ақпараттар сирек. Біздің зерттеулерімізден нитрификаторлардың металдарды бөліп алуда жанама әсер етеді деп болжамдалды және де олардың тағы бір үлкен мәні, нитрификаторлар қолданысында күкірт қышқылы пайдаланылмайды, демек қоршаған ортаны екіншілік ластаудың көзі болмайды. Сілтісіздендіру технологиясындағы күкірт қышқылының дәстүрлі кең қолданысына қарамастан, күкірт қышқылы қоршаған ортаның екіншілік ластаушы көзі болып есептеледі, аз мөлшерде тионды бактерияларға арналған қоректік ортаның құрамында да күкірт қышқылы қосылады, ал нитрификаторлар жағдайында сілтісіздендіру бейтарап жағдайда жүреді және ол қоршаған ортаға жүктемені айтарлықтай азайтады.

9К қоректік ортасына қарағанда 9К ортасын A. ferrooxidans бактериясының 2 түрлі ThIO1, A. ferrooxidans ThIO2 штаммдарынан құралған TIAI консорциуммен бірге пайлану Zn, Pb бөлінуінде жоғары белсенділік көрсетті (сурет 50).

Cурет 50 – A ferrooxidans бактериясының ThIO1, A ferrooxidans ThIO2 штаммдарынан құралған TIAI консорциумы Zn, Pb бөліп шығару көрсеткіші

TIAI консорциумы (A. ferrooxidans ThIO1, A. ferrooxidans ThIO2 штамдарынан құралған) магний, алюминий, марганец, рубидий, тантал сияқты металдардың бөліп алуда тек 9К қоректік ортасын пайданылған нұсқамен салыстырғанда, мкг/л: Mg -30,6%, Al -7,58%, Mn -28,4%, Rb -22,9%, Ta -13,4% артық бөліп шығарды (сурет 51).

Сурет 51 – А. ferrooxidans ThIO1, A. ferrooxidans ThIO2 штамдарының Mg, Al бөліп шығаруы

Фосфор қалдықтарын биосілтісіздендіруде бөлінген бағалы компоненттердің көп мөлшері микромицеттердің ANAT (A. niger ASIA және A. tubingensis ASPN штаммдарынан құралған). консонсорциумына тиесілі болды.

Үйінділі сілтісіздендіруде калий, мыс, рубидий, цирконий, молибден, күміс, барий және қорғасын иондарын бөліп шығаруда ANAT консонсорциуы жоғары көрсеткіш көрсетті, ерітінді құрамына метал иондарының, ррb: калийді 11,6%, мыс 95,9%, рубидий 32,2 %, цирконий 74,2%, молибденді 66,3%, күмісті 13,2%, барийді 25,1%, қорғасынды 58,9% бөліп шығарды (сурет 52).

а

б

Сурет 52  – ANAT консорциумы Cu, Ru, Mo, Ag (а), Ba, Zr (б) элементтерін бөліп шығару

ANAT биоконсонсорциумын қолдануда чанды сілтісіздендіру үйінділі сілтісіздендіруге қарағанда V 30,4 %, Zn 17,5 %, Ge 77,1 %, Sr 22,3 % артық көрсеткіш берді.

Метал иондарын ерітінділер құрамына бөліп шығаруда нитрификаторлардың да белсенділігі жоғары болды. Тәжірибелер нәтижесі көрсеткендей калий, барий иондары мен лантоноидтардың бөлінуінде Виноградский қоректік ортасын NEMfos консорциумымен (N. europeae Nit1, M.thermotolerans MSO штаммдарынан құралған) бірге қолдану максималды көрсеткішкер берді. Кобальттың мөлшері тәжірибеде қолданылған барлық нұсқалардың ішінде тек нитрификатордың үлесінде екі есе жоғары болды. Сирек жер металдарын бөліп алуда Виноградский қоректік ортасын нитрификаторлардың N. europeae Nit1, M. thermotolerans MSO штаммдарынан тұратын NEMfos консорциумын қолдану жоғары көрсеткіштер берді. Нитрификаторларды қоректік орталармен бірге пайдалану церий иондарын бөліп шығаруда белсенділігі басқа нұсқалармен салыстырғанда екі есеге жоғары болды (сурет 53).

Сурет 53 – NEMfos биоконсорциумы La, Ce бөліп шығаруы

Тәжірибелер талдауларынан кейін белгілі болғандай микроағзалар тобының элементтерді сұрыпты түрде металдарды бөліп шығаруы, тәжірибелер нәтижелері көрсеткендей: A. ferrooxidans ThIO1, A. ferrooxidans ThIO2 штаммдарынан құралған TIAI консорциум цинк, магний, фосфор, алюминий, тантал, ал микромицеттердің ANAT консонсорциумы рубидий, цирконий, молибден, күміс, ниобий, NEMfos консорциумы (N. europeae Nit1, M.thermotolerans MSO штаммдарынан құралған) лантан, церий элементтерін бөлумен бірге кобальт бөлінуінде де белсенділік көрсеткені белгілі болды (Қосымша Г, кесте 1). Ендігі жағдайда қай микроағзалар топтарын биосілтісіздендіру шешімін таңдау мен оларды пайдалану тиімділігі жөнінде сұрақ туындайды. Жалпы сілтісіздендірудің 3 тәсілі белгілі: жер асты сілтісіздендіру, үйінділі сілтісіздендіру және чанды сілтісіздендіру. Жер асты сілтісіздендіру әдетте қауіптілігі жоғары эелементтерді бөліп алуда қолданылады, мысалы уран сияқты элементтер. Үйінділі және чанды сілтісіздендіру түсті және бағалы металдарды бөліп алуда кеңінен қолданылатын технологиялар болып табылады. Іс жүзінде чанды сілтісіздендірудің тиімділігі барлық металдарды бөліп алуда анықталып, расталынған, бірақ оның экономикалық шығынын есептеп, бағалағанда: керекті құрал-жабдықтары, қыздыру мен аэрация үшін жұмсалатын электр энергиясы, ғимарат, т.б. бұның барлығы бөліп шығаратын метал құнына үлкен әсерін тигізеді, сондықтан да чанды сілтісіздендіруді әдетте СКЖМ бөліп алуда кеңінен қолданылды. Жүргізіп отырған зерттеулер нәтижелері зерттеп отырған фосфор қалдықтарының құрамында бағалы металдардың да және түсті металдардың да бар екенін көрсетті, сондықтан зерттеулердің келесі этапы үйінділі және чанды сілтісіздендірудің тиімділігін көрсету болды. Зерттеулер нәтижелері: чанды сілтісіздендіруде ерітінді құрамына, ppb: лантан 0,00708, церий 0,00909, цинк 0,14913 т.б, ал үйінділі сілтісіздендіруде лантан 0,01626, церий 0,02304, празеодим 0,00174, магний 6,72954, алюминий 4,39768, калий 19,89686 мөлшерде элементтер ерітінді құрамына бөлініп шығып, чанды сілтісіздендірудің тиімділігі жоғары болғанын көрсетті (Қосымша Г, кесте 1). Бірақ чанды сілтісіздендіру экономикалық тұрғыдан тиімсіздік көрсетеді, себебі чанды сілтісіздендіруде қолданылатын компоненттер құны қымбат болып келеді. Тәжірибелер нәтижесінен алғаш рет микроағзалардың поликомпоненттерінен құралған биоконсорциумдардың, микроағзалар кешенін қолданудың нәтижесінде чанды сілтісіздендіру үдерісінде бағалы компоненттердің бөліну үрдісі, үйінділі сілтісіздендіруге қарағанда көрсеткіші жоғары болатыны анықталынды. Микромицеттер штамдарының биоконсорциумы бағалы, түсті және сирек жер металдарын бөліп шығаруда басқа микроағзалар тобынан белсендірек екенін байқадық. Нитрификаторларлы микроағзалар сирек жер метал иондарына төзімділігі жоғары болды, металдарды бөліп шығару қарқыны бақса моно және поликомпонентті микроағзалардан белсендірек жүрді. Тионды бактериялар түсті металдарды бөліп шығаруда белсенділігі жоғары болды, себебі тионды бактериялардың негізгі тіршілік ортасы қышқылды орта болып табылады. Қазіргі таңда құрамында фосфоры бар шлактар әр түрлі фракциялық өлшемді қалдықтарды құрайды. Ашық аспан астында жатқан қалдықтардың фракциялық өлшемі 0,14 - 40,0 см аралығын құрады. Металдардың көп дәрежеде бөлінуіне ықпал ететін ең оңтайлы фракциялық мөлшерді анықтау үшін фракциялық құрамның металдардың бөлінуіне әсері зерттелді. Моделді тәжірибелерде қалдықтар 0,25-0,5 см, 0,5-1,0 см; 1,0- 1,25 см; 1,25- 2,5 см фракция аралығында ұсақталып, майдаланылып пайдаланылды. Тәжірибелер көрсеткендей фосфор шлактарының фракциясы 0,25 см - 0,5 см өлшемге майдалағанда, ерітіндіге металдардың бөліну көрсеткіші жоғарылап, ең тиімді фракция болып анықталды. Мысалы ANAT консорциумымен биосілтісіздендіру нұсқасында металдардың ерітіндідегі мөлшері, ppb: Ti 71,4 %; V - 88,7 %; Ag -70,4 %; Sb - 73,4%; W -61,8 % артқан (сурет 54). Ал фракция өлшемі 0,5-1,0 см болған жағдайда, нитрификаторларды қолдану нұсқасында, ерітінді құрамында, ppb: Ti -65,2 %; V -57,2 %; Ag -68,5 %; Sb -65,1 %; W -55,8 % артты. Бақылау нұсқасы ретінде күкірт қышқылды сілтісіздендіру нұсқасында, ерітінді құрамындағы Ti -23,4 %; V - 19,8 %; Ag -38,1 %; Sb -21,8 %; W -35,1 % құрады (сурет 55).

Сурет 54 – ANAT биоконсорциумының фракция 0,25-0,5 мм биосілтісіздендіру нәтижесі

Cурет 55 – NEMfos консорциумы биосілтісіздендіру нәтижесі

Тәжірибелер көрсеткендей фракциялық құрамның 0,25-0,5 см өлшемі ең тиімді оптималды фракция мөлшері болып саналды, себебі одан үлкен фракциялық мөлшер металдардың толық бөлініп алынуын қиындатады, себебі ірі қалдықтардың ортасына микроағзалардың енуі қиындық туғызады, ал одан төмен фракциялық мөлшерде ұнтақталған қалдықтар құм сияқты бітеліп, металдардың бөлінуіне кедергі келтіреді. Қалдықтардың фракциясының мөлшерін төмендету ерітіндіге металдардың бөлініп шығуын азайтады. Аз байытылған құрамында фосфоры бар қалдықтарды қайта өңдеуде факультативты-анаэробты жағдайда тіршілік етуге қабілетті келетін микромицеттердің ANAT консорциумы титан, күміс, сурьма, ванадий, вольфрам элементтерін бөліп алуда белсенділігі жоғары екенін тәжірибелер нәтижесі көрсетті. Биосілтісіздендіру үрдісінде қоршаған ортаға минималды әсер ету қажеттілігін ескере отырып, тион бактерияларына балама микроағзалар тобын одан әрі зерттеу перспективалы деп қарастырылады.

Сонымен, жүргізілген зерттеу нәтижелерінен микроағзалармен бірлестіре пайдалану, мысалы, микромицеттер бағалы және түсті металдарды 99,2 %, нитрификаторлар сирек жер металдарын 84,1 %, тионды бактериялар түсті металдарды 87,3 % бөліп шығаруда артық көрсеткіштер беретіні белгілі болды. Үйінділі және чанды сілтісіздендіру арасында таңдау болған жағдайда, металдардың бөліну көрсеткіші мен артықшылықтарына қарай таңдау жасалуы тиіс. Егер сирек жер және бағалы металдар бөлініп шығу көрсеткіштері жоғары болса чанды сілтісіздендіру, ал егер түсті металдардың көрсеткіші жоғары болса үйінділі сілтісіздендіруді қолдану ұсынылады. Сонымен қатар, қалдықтардың фракциялық құрамы үлкен мәнге ие, фракциялардың оңтайлы мөлшері 0,25-0,5 см болып табылды. Қалдықтардың фракциясының мөлшерін төмендету немесе одан арттыру ерітіндіге металдардың бөлініп шығуын азайтатыны анықталынды.

4.2 Құрамында фосфоры бар қалдықтардан бағалы компоненттерді биосілтісіздендірудың технологиясын дайындау

Биосілтісіздендіруге шикізат дайындау үшін алдын-ала кендердің немесе техногенді қалдықтардың технологиялық қасиеті сияқты белгілі бір критерийлерді анықтауды талап етеді. Ол үшін фосфорлы қалдықтардың өткізгіштігі, штабелдердің төзімділігі және минералды торшаларының ашылуын қамтамасыз ету маңызды орын алады және де дәстүрге сай қолданылатын кен немесе кен қалдығын қосымша ұсақтауды қажет етеді, ол үшін арнайы ұнтақтағыштар мен диірмендер қолданылады.

Зерттеу нысаны болып отырған құрамында фосфоры бар шлактардың (ҚФБШк) фракциялық құрамына талдау жүргізу нәтижесінде, басым бөлігі майда фракциялардан тұратыны анықталған. Бірақ, қалдық үйіндісінің кейбір жерлерінде мөлшері 20-30 см болатын ірі, бүтін, бір-біріне жабысқан фракциялардың да үлкен көлемі жинақталып қалғаны байқалады. Стационарлы ұнтақтағыштарды пайдалану уақыт, орын және қосымша құралдарды қажет етеді және ол жұмыстың бағасын көтереді, сондықтан да кен дайындаудың бұл кезеңінен бас тартуға болады. Үйіндіні немесе штабелдерді құруда қалдықтарды фракциялар бойынша ажыратып, механикалық іріктеуден өткізіледі. Үлкен, ірі фракцияларды үйіндінің астында жинақтап, ал майда фракциялар басқа фракциялардың арасындағы кеңістіктерді біртіндеп толтырады. Бұл жағдайда сілтісіздендіретін ерітінді (СЕ) ірі фракцияларға толықтай сіңе алады да, ал майда фракциялардың ішіне толық ене алмай, тек ұштарымен шеттерін ылғалдайды. Сондықтан, мұндай майда фракциялары басым үйінділерде кен материалдарын түйіршіктеу тиімді болып табылады. Түйіршіктеу үйіндіні құруда төзімді, сілтісіздендіретін ерітіндіні ішіне оңай сіңіруге қабілетті кеуекті масса алу үшін қажет. Түйіршіктеу үрдісі келесі кезеңдерден тұрады: шикізатты байланыстырушы қоспалармен араластыру, ылғалдау, қажет болған өлшемде түйіршіктеу, кептіру. Ал байланыстырушы қоспа ретінде цемент, әк немесе өндірістік тозаңдарды қолдануға болады. Кен материалын түйіршіктеу үшін арнайы жабдықтар пайдаланылады: түйіршіктегіш, диірмендер, батпақезуші (глиномялка), таспалы транспортерлар және т.б. Түйіршіктеуді жалпы қалдық көлеміндегі майда фракциялардың көлеміне қарай жүргізуге де болады. Егер де тозаң тәрізді және майда фракциялар көлемі аз болса, онда таспалы транспортерлерді қолдану ұсынылады, ал егер орташа болса барабанды түйіршіктеу, ал егер үлкен көлемде болса тостағанды түйіршіктеу типін таңдауға болады. Кей жағдайларда штабелдерді қалыптастыруда фракцияларды біркелкі орналастыру үшін мөлшері 5,0- 15,0 см болатын жұқа фракцияларды қабат қабатымен үйіндінің жалпы биіктігі бойынша ұзына бойына орналастырады. Бұл СЕ үйіндінің барлық қалыңдығы бойынша біркелкі таралуын оңайлатады. Үйіндіні қалыптастыру үшін алдын-ала оған арнайы орын дайындалу керек. ҚФҚ жиналған орында үйінділерді қалыптастырудың пайдалы түсімен қатар қоршаған ортаға жағымсыз тұстары болады. Жағымды жағы, қалдықтар жиналған аймақтың топырағы сазбалшықты сұр топырақтар типіне жатады. Топырақтың бұл түрі Қазақстанның оңтүстігінде басымдық құрайтын топырақ типі болып табылады және қарашірігі аз, әлсіз микроқұрылымдылығымен ерекшеленеді. Көп жағдайда қарашірікті қабаты фульват құрамынан тұрады. Сұр топырақтардың физика-химиялық қасиеттері, сіңіру қабілетінің төмендігімен (9-10 мг. экв. ашық сұр топырақтарда, 12-15– типтік және 18-20 мг дейін. экв. қара сұр топырақтарда), сілтілі реакциясымен және негіздердің қанықтылығымен сипатталынады. К+ және Na+ алмасу иондарының саны шамамен 2-5 % құрайды. Топырақтың тығыздығы 0,5-тен 1,7 dv аралығын қамтиды. Ал теріс әсер ететін тұстары фосфор қалдықтарының үйіндісі Бадам өзеніне жақын орналасқан, жел, су эррозиясы арқылы қалдық шаң-тозаңдары үнемі өзен суларын ластап, экологиялық мәселе туындатады. Сондықтан штабелдің астына орын дайындауда көп реттік қолданылатын, қалыңдығы 10,0 -30,0 см құрайтын асфальт жабындысын, көлемі 15,0 - 45,0 см келген тығыздалған саз жабындысын; көлемі 0,03 - 0,05 см болатын саз балшықты су өткізбейтін полимерлі қабықтан жасалған жабындарды қолдану ұсынылады. Алаңдардың негізгі іргетасын қалыптастыру үшін 10,0 - 45,0 см қабат болып төселген, ірілігі 3,0-3,5 см өлшемді қиыршық тастар мен майдаланған тастар пайдаланылады. Алаңның периметрлерінде орналасқан жыралар мен ойықтарға өнімді ерітіндінің (ӨЕ) еркін өтуі үшін алаң шеттері 450 бұрышпен қиғашталуы керек.

Құрамында фосфоры бар қалдықтарды биосілтісіздендіру сызбасының сипаттамасын жасамас бұрын, штабелдерді қалай қалыптастыру керектігін шешу керек. Штабелдерді қалыптастыру үшін арнайы техникалардың біреуін пайдалануға болады: жүкті өздігінен түсіргіш көліктер (камаз, самосвал) арқылы, үйінділі толтыру немесе конвейерлерді пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Ең арзан әрі қолжетімді тәсіл, ол жүк түсіргіш көліктерді (самосвалдарды) қолдану. Бірақ бұл жағдайда қалдық үйіндісінің қалыңдығы біркелкі болмайды және үйінділердің бетіне самосвалдар үстінен басып өтуіне байланысты төселген қабаттар жаншылып, тығыздалады. Штабелдерді түйіршіктелген фракциялар арқылы қалыптастыруда автокөліктерді қолдану мүмкін емес. Сондықтан ондай жағдайда ең ыңғайлысы – конвейерлер арқылы жеткізіп, жинақтау, ол тек өз салмағымен жаншылып, тығыздалған борпылдақ құрылым пайда болған кезде қолданылады. Бұл кезде босаған бункерлерден қалдықтар үйінді жасалатын орынға дейін бірқатармен тізбектеліп конвейерлермен жеткізіледі де, ретімен келіп түседі, одан әрі қарай биіктігі 3,0 м, диаметрі 1200 дейін болатын үйінді түзіледі, осылайша оның жоғары беттеріне ұзындығы 6-9 м жеткенге дейін қалдықтардың жаңа қабаттарын төсеп, үйінді қалыптастырады.

Үйінді дайындаудың келесі кезеңінде, шлактар құрамындағы іліспе компоненттерден, түсті металдар мен мышьяктардан тазарту үшін  рН< 2 дейін күкірт қышқылды өңдеу жүргізіледі. Бұл кезең үйіндінің бетін сулау арқылы жүзеге асырылады және сілтісіздендіру ерітіндісінің булануын және үйінді ішіндегі ерітіндінің үздіксіз қозғалуын болдырмау үшін жасалынады. Әрі қарай биосілтісіздендірудің бірініші кезеңіне қажетті параметрлерді дайындау үшін үйінді ішін рН 2,0-2,5 құрайтын күкірт қышқылының ерітіндісі қосылады. Қалдықтардың ірі фракциялары тек ылғалданып, ал майда фракциялардан ерітінді ішке толық ене алмауы мүмкін. Сондықтан ірі кесекті фракциялардың беттері ерітіндімен шайылады немесе тамшылатылып жуылады. Әрі қарай үрдіс түсті металдар мен мышьякты тұндыру мақсатында күкірт қышқылды (жуу) ерітінділерді одан әрі бейтараптандыру немесе күкірт қышқылы ерітінділерден сорбциялау арқылы бөліп алу жүргізіледі, ол түсті металдар гидраттарын сүзумен немесе қоюлатумен, оларды қалдық қоймаға жинап, сүзгілеп, бейтараптандыру операциясына дайындаумен жалғасады.

Фосфорлы шлак қалдықтардан үйінділі сілтісіздендіру әдісімен үш түрлі консорциумдарды қолдану арқылы бағалы металдарды бөліп алудың үш сатылы технологиялық сызбасы келесі этаптардан тұрады:

1. Өндіріс орнының құрамында фосфоры бар шлак түріндегі қалдықтарын штабелге жинақтау (үю);

2. Шлак құрамынан ілеспе компоненттер – түсті металдармен мышьякты бөліп алу үшін алдын-ала рН< 2 дейін күкірт қышқылды өңдеу;

3. Фосфор қалдығы құрамындағы түсті металдар мен мышьякты тұндыру мақсатында күкірт қышқылды ерітінділерді бейтараптандыру немесе күкірт қышқылды ерітінділерден сорбциялап, бөліп алу;

4. Түсті металл гидраттарын сүзу немесе қоюлату, фильтраттарды бейтараптандыру үшін қалдық қоймасына қайтару;

5. Тионды бактериялардың A. ferrooxidans ThIO1 және ThIO2 штаммдарынан құралған TIAI консорцуимын  қолдану арқылы металдарды биосілтісіздендіру үрдісінің бірінші этапы іске қосылады, арнайы көрсеткіштерде ортаның оңтайлы параметрлері көрсетіліп, қадағаланады, температура, рН–2,0-2,5. A. ferrooxidans ThIO1, A. ferrooxidans ThIO2 штаммдарынан тұратын TIAI консорциумын қолдану жыл мезгіліне қарай 5 айдан 8 ай аралығында белсенділігі жүреді. Бактериялар ортаның рН 2-ден 4-ке дейін жоғарылатып, бактериялар үшін оңтайлы параметрлері өзгерісінен бактериялар тіршілігі тоқтайды (сурет 56).

1.Құрамында фосфоры бар қалдықтардан штабелді қалыптастыру. 2.Шлактарды күкірт-қышқылды өңдеу. 3. Үш сатылы биосілтісіздендіруге арналған штабел. 5- Биосілтісіздендіру сатыларына сәйкес микроағзалар негізіндегі биосілтісіздендіру ерітінділері (TIAI консорциумы).TIAI консорциумының берілуі, 5а – өнімді ерітіндіні алу. 5б. Ионалмасушы шайырлар немесе белсендірілген көмірдегі бағалы металдардың сорбциясы. 5в. Zn, Al метал концентраттарының бөлініп шығуы. 6.-ANAT консорциумы –биосілтісіздендіру ерітіндісінің берілуі. 6а-.6б. Ионалмасушы шайырлар немесе белсендірілген көмірдегі бағалы металдардың сорбциясы. 6в.Сорбенттерден бағалы металдардың десорбциясы және R, Rb, Zr, Ag, Ba, Pb металдарының концентраттарын алу

7. NEMfos консорциумы сақталатын биореактор. 7. а  NEMfos консорциумын үрдіске қосу, 7б Белсендірілген көмірде СКЖЭ сорбциясы. Сорбенттерден СЖЭ десорбциясы және электролизды десорбцияға қайтара отырып, катодтағы СЖЭ электролизді бөлініп шығуы. 7в. СКЖЭ La, Ce металдарының концентраттарын алу.

ВР – выщелачивающий раствор (сілтісіздендіретін ерітінді); ПР – продуктивный раствор (өнімді ертінді).

Сурет 56 – Микроағзалардың үш түрлі консорциумдарын қолдана отырып, фосфорлы қалдықтардан бағалы компоненттерді алудың принципті технологиялық сызбасы

А. Al, Zn сияқты элементтердің катиониттерде немесе адсорбент ретінде қолданылатын белсендірілген көмірде сорбциялануы жүреді.

Б. Сорбенттерден аталған элементтердің десорбциясы және десорбциялау үшін электролиздің маточниктері қайтарылатын катодтардан Al, Zn металдардың электролизды бөлінуі жүреді.

В. Al, Zn, концентраттары алынады.

6. 1-ші кезеңдегі сілтісіздендірілген материал 2-ші кезеңдегі микромицеттердің A. niger ASIA және A.tubingensis ASPN штамдарынан құралған ANAT консорциумы биомассасынан тұратын сілтісіздейтін 2-ші ерітіндімен өңделеді. рН 5-6. Оптималды параметрлер көрсеткіштерде көрсетіліп, қадағаланылады.

А. Белсендірілген көмірде бағалы металдар сорбциясы болады.

Б. Бағалы металдардың десорбциясы және электролизды бөлінуі.

В. R, Rb, Zr, Ag, Ba, Pb метал концентраттарын алу.

7. Келесі кезең сілтісіздендірілген заттар 3-ші этапта нитрифицирлеуші бактериялардың N.europeae Nit1, M. thermotolerans MSO штамдарынан құралған NЕМfos консорциумының биомассасынан тұратын сілтісіздендіретін ерітіндімен өңделеді. рН 7,0.

А. Бағалы металдардың сорбциясы ионалмасушы шайырларда немесе белсендірілген көмірлерде жүреді.

Б. Бағалы металдардың десорбциясы және электролизды бөлінуі.

В. Co, Cu, Ag, Ce метал концентраттарын алынуы (Қосымша Д.1 сурет)

Зертханалық жағдайда жүргізілген зерттеулер нәтижесінің негізінде үйінділі сілтісіздендіру технологиясының техникалық-экономикалық негіздемесін жасау үшін бастапқы деректерден тұратын 8-і кестесі құрылды.

Кесте 8 – Үйінділі сілтісіздендіру технологиясының ТЭН құру үшін бастапқы деректер

| р\с № | Аталуы | Өлшем бірлігі | Көлемі | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І | Үйінділерді қалыптастыру |  |  | Біреттік қолдану |
| 1 | Үйінділер сипаттамасы |  |  | Пайдаланылған үйінді өз орнында қалады |
| 2 | Өңделген кеннің мөлшері | мың.т/сезон | 300 |  |
| 3 | Үйініділерді құру үшін берілген материалдың ірілігі | мм | >0,074 | >85% |
| 4 | Себілген кеннің салмағы | т/м3 | 1,6-1,7 |  |
| 5 | Үйінді қатпарларының биіктігі | м | 6-9 |  |
| 6 | Үйінді ернеулерінің горизонттық бұрышы | градус | 38 |  |
| 7 | Бастапқы материалдағы ылғалдылықтың массалық мөлшері | % | 11-12 |  |
| 8 | Жоғары қаныққан материалдағы ылғалдылық үлесі | % | 15-17 |  |

8 – Кестенің жалғасы

| 9 | Ерітінделер толық шығарылғаннан кейін кендегі ылғалдылық мөлшері | % | 13-15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Материал құрамында, ppb: -магний -фосфор -титан -күміс - рубидий -цирконий -барий -кобальт -мыс -церий -қорғасын |  | 2,2 18,5 0,11 0,001 0,05 0,05 0,21 0,0001 0,0001 0,005 0,25 |  |  |
| ІІ | Шлактарды сілтісіздендіру |  |  |  |  |
| 1 | Шлак материалы арқылы ерітіндінің ағу жылдамдығы | См/сағ |  | 15-25 |  |
| 2 | Сілтісіздендіру ұзақтығы | тәулік |  | 75 |  |
| 3 | Сілтісіздендірілген кендердің сипаттамасы |  |  |  |  |
|  | -цианидтердің мөлшері -Әк мөлшері | % % |  | 0,03-0,15 0,02-0,1 |  |
| 4 | Сілтісіздендіру кезіндегі суармалау тығызыдығы | л/сағ/м2 |  | 4-6 |  |
| 5 | Өнімді ерітіндіге бөліп шығару: -магний -фосфор -титан -күміс - рубидий -цирконий -барий | % |  | 95 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
|  | -кобальт -мыс -церий |  |  |  |  |
| 6 | Сілтісіздендіру циклінің соңында өнімді ерітіндідегі СЖЭ мөлшері | г/м3 |  | >0,001 |  |
| 7 | Булану кезіндегі ылғалдылықтың жоғалуы | % |  | 3-5 |  |
| 8 | Реагенттердің үлестік шығысы: - TIAI консорциум; -ANAT консорциумы -NEMfos консорциумы | Кг/т |  | 8,0-10,0 6,0-8,0 7,0-9,0 | Микроағзалардың титрі 107-109 кл/мл кем болмауы тиіс |
| ІІІ | Өңделген кендерді жуу |  |  |  |  |
| 1 | Шлактарды сумен шаю ұзақтығы | Тәулік |  | 2-5 |  |
| 2 | Сумен шаю кезіндегі суармалау тығыздығы | л/м2/ сағ. |  | 4-6 |  |

8 – Кестенің жалғасы

| 3 | Жуғаннан кейнгі судың сипаттамасы: -сутектік көрсеткіш: 1 -ші кезеңнен кейін 2 -ші кезеңнен кейін | рН | 4,5-5,0 ≥7,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Сорбциялаудан кейін ерітінді құрамы: -СЖЭ -R, Rb, Zr, Ag, Ba, Pb -Co, Cu, Ag, Ce | г/м3 г/м3 г/м3 | 0,001-0,003 0,02-3,61 0,01-1,62 |  |
| 5 | Шайырларға бөлінеді: -СЖЭ -R, Rb, Zr, Ag, Ba, Pb -Co, Cu, Ag, Ce | % % % | 90 90 85 |  |
| 6 | Қаныққан сорбенттердің құрамында: -СЖЭ -R, Rb, Zr, Ag, Ba, Pb -Co, Cu, Ag, Ce | кг/т кг/т кг/т | 0,3-0,7 1-5 1-3 |  |
| 7 | Қайта өңделген сорбенттердегі құрамы: -СЖЭ -R, Rb, Zr, Ag, Ba, Pb -Co, Cu, Ag, Ce | кг/т кг/т | 0,01-0,02 0,005-0,01 0,01-0,04 |  |

Микроағзаларды қолдана отырып сілтісіздендіру суару әдісі арқылы жүзеге асырылады, қалдықтардың сипаттамаларына байланысты гидростатикалық, сүзу, инфильтрация және импульстік әдістерді қолдануға да болады. Қолданылған әр әдістердің өз тиімділігі болуы мүмкін, өйткені оларды қолдану шарттарын модельдеу арқылы, тіпті бір штабелдің өзінен бағалы металдарды бөліп алу үрдісін оңтайландыруға болады.

Гидростатикалық әдіс, бұл әдісте кеуек кеңістігін толтырумен, белгілі бір уақытты сақтайды, өнімді ерітіндінің шығарылуымен сипатталады. Бұл әдісті қолданудың басты талабы, бүйір қабырғалардың өткізгішбеушілігі, сондықтан бұл әдіс үйіндінің бүйір беттерін жабатын қосымша су өткізбейтін пленкаларды пайдалану арқылы қолданылады. Ал сүзгілеу әдісі қолданылған кезде, қалдықтардың өткізгіштігі жоғары болуы керек, ал сілтісіздендіретін ерітінді үздіксіз айналып тұру тиіс.

Инфильтрация әдісі ең қарапайым, әрі ең арзан әдіс ретінде СЕ су бүрку, шашырату немесе тесілген құбырлар арқылы үйіндінің ішіне еркін енуін қамтиды.

Биосілтісіздендірудің 1-ші кезеңінде Zn, Al алу үшін тионды бактериялардың A. ferrooxidans ThIO1, A. ferrooxidans ThIO2 штамдарының TIAI биоконсорциумы пайдалану ұсынылады. Бұл композицияны өнеркәсіптік жағдайда дақылдауға қойылатын негізгі талаптар: инертті материалдардан (коррозияға төзімді тат баспайтын болат, металл емес материалдар және т.б.) жасалған сыйымдылықтар болуы керек. Хемотрофты қоректенудің негізгі көзі ретінде екі валентті темір қолданылады, аммонийлі қоректену аммофос немесе аммоний сульфаты түрінде беріледі. Аэробты жағдайларда көбіктену немесе араластыру арқылы жүзеге асырылады (сурет 57). Бейтараптандырғыш ретінде KOH немесе NH4OH қолдануға болады. Fe2+; Fe3+, рН және микроағзалар титрі деңгейінің құрамы бақыланады.

1-Биореактор; 2- Шығын өлшегіш; 3-рН көрсеткіші; 4-жылытқыш; 5-перистальтикалық сорғы;

6- бейтараптандырғыш; 7- Сильвериан-Люндгрен ортасы; 8- Аглопоритпен толтырылған колонкалар; 9- биосілтісіздендірудің 1-ші сатысы үшін дайын биомасса, 10- микроағзалар титрінің датчигі.

Сурет 57 – Құрамында фосфор бар қалдықтарды биосілтісіздендірудің 1-кезеңі үшін TIAI биоконсорциумы биомассасын дайындау жүйесінің сызбасы

Бактериялар үшін оңтайлы дақылдау температурасы +28 °С +32 °С. Аглопорит бағандарды толтырғыш ретінде қоректік ортамен үлкен жанасу бетіне және 107-109 кл/мл микроағзалардың қажетті титрін жинақтау мүмкіндігіне байланысты қолданылады.

Зерттеулер жүргізу барысында шайырлардан немесе белсендірілген көмірден элементтерді десорбциялау үрдісінде әртүрлі қоспалар теріс әсер ететіні анықталды. Бұл мәселені шешу үшін металдарды десорбциялау әдісі жасалынды, онда ең алдымен ағынды сумен жуу үрдісі іске асады. Әрі қарай адсорбентті 2,5±0,5 % күкірт қышқылының ерітіндісімен өңдеу жүргізіледі (58 сурет). Бұл жағдайда рН мәні 2,0-2,5 дейін төмендейді, бұл теміртотықтырушы тион бактериялар үшін  қолайлы жағдай болып табылады. Бактерияларды құрамында 0,35±0,15 % үш валентті темір бар ортада қолданғанда адсорбент қабаттарынан металдардың десорбциясы жүреді. Каустикалық соданың 3,0 % ерітіндісімен өңдеу рН бейтараптандыруға және бактериалды-химиялық үдерістердің тоқтатылуына әкеледі. Жүргізілген іс-шаралардың нәтижесінде пайдаланылған адсорбент 89,9 - 93,5 % тазартылады.

Сурет 58 – Адсорбенттердің бактериалды десорбциясының сызбасы

Келесі этап микромицеттердің A. niger ASIA және A. tubingensis ASPN штаммдарынан құралған ANAT биоконсорциумының биомассасын дайындау сатысымен жалғасады. Микромицеттер жабдықтардың металл компоненттеріне темір тотықтырушы тион бактериялар сияқты агрессивті емес, бірақ олардың кез-келген экологиялық жағдайға бейімделуге және аэробты және анаэробты жағдайда тіршілік ету қабілетті екенін ескеру қажет. Сондықтан микроағзалардың осы тобымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіз жұмыс ережелерін сақтауды есте сақтаған жөн. ANAT биомассасын дайындаудың негізгі қағидасы ферментерді немесе биореакторды (3) пайдалану болып табылады, онда аэрация режимінде ортаны шайқап, араластыруды қамтамасыз етеді (сурет 59). Микромицеттерді өсіруге арналған қоректік орта әр түрлі қант, глюкоза, фруктоза, галактоза және т.б. негізінде дайындалады, жұмыста Чапек қоректік ортасы пайдаланылды. Құрамында қанты бар компоненттердің қымбаттығына қарай органикалық зат көзі ретінде сүт, сыра қайнату, нан ашыту, ағаш өңдеу өнеркәсібінің қалдықтарын да пайдалануға болады. Резервуардан биогенді элементтерді енгізу жеткілікті (2). Бастапқыда резервуардағы (4) миромицеттердің биомассасы сұйық қоректік ортаға 1:10 қатынасында беріледі. Ал биореактордағы бактериялар үшін қолайлы температура +25º + 35 ºС құрайды. Микромицеттер титрін бақылау және 107-108 кл/мл титрдін анықтау 2-ші сатыда құрамында фосфоры бар қалдықтарды биосілтісіздендіруде биомассаны пайдалануға дайын екендігін көрсетеді. Сүзгі (5) сілтісіздендірілген ерітіндіден мицелийлерді алып тастау үшін қажет, онда сүзілініп алынған сұйықтық үйіндіні суармалауға жұмсалынады, ал мицелий түрінде сүзіліп алынған тұнба утилизацияға немесе микромицеттердің биомассасынан дайындалған резервуарға жіберіледі. Микромицеттердің артық биомассасын бейтараптандыруды ≥15º - +20 °С температурада термиялық өңдеу арқылы жүргізуге болады.

1.Су; 2. Қоректік орта компоненттері; 3. Биореактор; 4.Микромицеттердің ANAT консорциумы инокуляты;  5. Фильтр; 6. Дайын биомасса жинағы; 7. Компрессорлар/ сорғыштар.

Сурет 59 –ANAT биомассасын дайындаудың технологиялық сызбасы

Температураның жоғары шегі термофильді тіршілік ортасынан бөлініп алынған Aspergillus штамдарының бейімделу қабілетіне байланысты. Сондай-ақ, ҚФБҚ ашық аспан астында жатыр, Оңтүстік өңіріндегі жаздық температура +55 ºС жоғары болуы мүмкін, осындай климаттық жағдайлар микромицеттер штамдарының одан әрі модификациялық өзгергіштігіне белгілі бір таңдаулы әсер бере алады.

3-ші нитрификациялаушы бактериялардың NEMfos композициясының биомассасын дайындау блогы типтік позициялардан тұрады: қоректік заттарды қабылдап, араластыруға арналған сыйымдылық (60 сурет).

1. Қоректік ортаны араластырғыш, 2. Адсорбент, 3. Биореактор, 4. Дайын биомассы жинақтауыш

Сурет 60 – 3 кезеңдегі N. europeae Nit1, M. thermotolerans MSO штаммдарынан тұратын NEMfos консорциумын дайындаудың технологиялық сызбасы

Микроағзалар инокуляты 1:10 Т:С қатынасында, композицияның өсу стац-фазасына және 107-108 кл/мл титріне жеткеннен кейін дайын ерітінді биореакторға (3) беріледі. Нитрификаторларды сұйық қоректік ортада дақылдау кезінде, орта құрамына қосылған әртүрлі адсорбенттер жоғарғы беткейлерінде орналасатыны анықталынған. Сондықтан, нитрификаторларды адсорбентсіз ортада өсіру әдетте қиын болып (2) табылады. Қоректік ортаны қатты бөлшектерден тазартқан кезде нитрификация жылдамдығы төмендейді. Адсорбенттердің қатысуымен нитрификаторлар сұйық ортада да, кептірілген күйде де жақсы сақталады. Нитрификация жылдамдығы сіңірілген аммоний мөлшерінің өсуімен жоғарылайды және ерітіндідегі оның концентрациясының өзгеруіне қарай өзгермейді. Қоректік ортаға катиондарды адсорбциялау қабілеті жоғары заттарды, соның ішінде аммоний ионын қосқан кезде нитрификация жылдамдығы артады. Катион алмасу қабілеттері жоқ қатты заттарды қосу үрдістің жылдамдығына әсер етпейді. Егер қарқынды нитрификация басталғаннан кейін перфузиялық аппараттан адсорбентті алып тастаса, үрдіс толығымен тоқтайды, ал адсорбент сақталған ыдыстарда нитрификация өте қарқынды жүреді. Нитрификацияның жылдамдығы мен қарқындылығы көлемі 1 мм-ден төмен бөлшектегі фракцияларда жоғары болатындығы анықталды және бөлшектердің мөлшері одан жоғары болса төмендейтіні белгілі болды, бұл осы аммоний фракцияларының адсорбцияланатын мөлшерімен байланысты. Сонымен қатар, орта құрамына сіңіру қабілеті жоғары минералдарды қосу нитрификацияны ынталандырады. Кейбір жағдайларда нитрификация адсорбенттермен (топырақ, ион алмастырғыш шайырлар, тұнба) едәуір тежелуі байқалды, бұл ортаның жеткіліксіз аэрациясына, сондай-ақ кейбір адсорбенттердің уытты әсеріне байланысты болуы мүмкін. Көрсетілген сызбадағы адсорбенттер инокулятты енгізгенге дейін және берілген параметрлердің биомассасын алғаннан кейін екі рет қолданылады. Дайын биомасса (4) үйіндіге биосілтісіздендірудің 3-ші кезеңін жүргізу үшін беріледі. Ойықталған тік құбырлар штабелдің ішіне аралары 4,5-5,0 м қашықтықта орнатылады, онда сілтісіздендіру ерітіндісі арнайы сорғылардың көмегімен ағызылады. Ағып жатқан ерітінділер үйменің ішкі жағында жабық суару жүйесін құрап, ішкі беттегі барлық бөліктерді жүйелі түрде жууға ықпал етеді. Түркістан облысы сияқты құрғақ климаты бар аймақтарда суармалаудың осы түрін пайдалану өте тиімді болып саналады.

Түркістан облысының климаттық жағдайларында, жылдың ыстық мезгілінде артық булануды болдырмау үшін, биосілтісіздендіруді су басу режимінде жүргізу ұсынылады. Су басу бүкіл үйіндінің периметрі бойынша кішкене арықшалардың көмегімен жүзеге асырылады, ол арықшаларға диаметрі 10,0 см болатын пластик құбырлар қойылады. Құбырлар үйіндінің бұрыштарымен  өнімді ерітіндісі бар контейнерлерге апаратын  диаметрі 15,0 см болатын 2 құбырмен жалғасады. Штабелдерді суармалау кезінде ойықталған шлангілер, шашыратқыштар немесе басқа жүйелер түрінде қолданылатын, штабелдің қалыңдығына микроағзалардың биомассасын біркелкі және тамшылатып беретін кез келген суармалау жүйелері қолданылады. Микроағзлардың суспензиясын беру жылдамдығы, сондай-ақ шашыратқыштардағы тесіктердің диаметрі штабелдердің түріне және оның жиынтығын құрайтын кен бөлшектерінің сипатына байланысты болады. Биосілтісіздендіру үшін қысымды шлангілі таратқыштар, ойықты тік құбырлар, айналмалы бүріккіштер, жаңбырлатқыш қондырғылар, ағынды пластикалық жаңбырлатқыштар және т. б. пайдаланылады. Штабелдің бүкіл бетін толық суаруды ескере отырып, тегеурінді шлангілі таратқыштарды штабелдің тікелей бетінде, бір-бірінен бірдей ара- қашықтықта біркелкі орналастырылады.

Биосілтісіздендірудің бірінші кезеңі үшін биосілтісіздендірудің ықтималды оңтайлы нұсқасы болып биіктігі 0,45-1,2 м айналмалы саптамалары бар пластик тіреуіштерге орнатылған айналмалы шашыратқыштар пайдаланылады. Суармалаудың бұл түріне инертті пластикалық компоненттерді қолдану айналмалы шашыратқыштарды металл конструкцияларға жоғары агрессивтілігімен сипатталатын тион бактерияларының биомассасын таратуға өте ыңғайлы болып табылады. Құбырлардың ұсақ қалдық фракцияларымен немесе тұндырылған кальциленген тұздармен бітелуі сияқты себептерге байланысты суармалау үдерістерінің тиімділігі төмендеуі мүмкін. Жалпы, суармалау параметрлері кен материалының түріне және 9-ші кестесінде көрсетілген шектерде байланысты болады.

Кесте  9 – Түркістан облысының құрамында фосфоры бар шлактарының үймелерін суармалаудың параметрлері, л/м2/сағат

| Параметрлер | Шығын СЕ |
| --- | --- |
| Үймелердің жақсы өткізгіштігінде суармалау және сорғалатып суармалау | 10,0-12,0 |
| Үймелердің әлсіз өткізгіштігінде суармалау және айналмалы бүрккіштер | 7,0-8,0 |
| Цианидсіз технологияда суармалау | 5,0-6,0 |
| Үймелерде тік перфорацияланған құбырларды пайдалану арқылы суармалау | 0,02-0,03 |

Құбырлар арқылы суармалағаннан кейін өнімді ерітінділер қабылдағыштарға түседі, олар бетон резервуарлары, пластик сыйымдылықтар және т.б. болуы мүмкін. Құбырлар сұйықтықтардың булануын тоқтатып, үйінді айналасына таралып кетуіне жол бермейді және үйменің қалыпты пішінін сақтап тұруға ықпал етеді.

Сонымен, зертханалық зерттеулерден алынған деректер негізінде және Түркістан облысының құрамында фосфоры бар қалдықтары жиналған орнының ландшафтық орналасуы қарай фосфорлы қалдықтардан бағалы компоненттерді үш сатылы биосілтісіздендірудің микробиологиялық- химиялық тәсілінің технологиялық сызбасы дайындалды. Сызба үш түрлі концентрат алудың үш сатылы технологиясын ұсынады, оның бірінші кезеңінде түсті металдарды шығаруға ықпал ететін A. ferrooxidans ThIO1, A. ferrooxidans ThIO2 штаммдарынан құралған TIAI консорциумы қолданылады. Екінші кезеңде R, Rb, Zr, Ag, Ba, Pb металдар кешенін алуға ықпал ететін микромицеттердің A.niger  ASIA және A.tubingensis ASPN  штаммдарынан құралған ANAT концорциумын қолдану ұсынылады. Үшінші кезеңде СКЖМ кешенін алуға ықпал еткен нитрификациялаушы бактериялардың N.europeae Nit1, M.thermotolerans MSO штаммдарынан тұратын NEMfos консорциумын қолдану ұсынылады.

4.3 Шымкент қ. құрамында фосфоры қалдықтарды үйінділі биосілтісіздендіру технологиясының экономикалық тиімділігі

Құрамында фосфоры бар шлактарды биосілтісіздендіру технологиясының экономикалық тиімділігін есептеудің бастапқы деректері болып:

- үйілген қалдықтар құрамындағы бағалы металдардың үлесі;

- сілтісіздендірілетін қалдық салмағының көлемі;

- ауа- райлық жағдайы мен барлық жұмыс кезеңінде металдарды толық көлемді бөліп алу;

- пайдалану мерзімі;

- металдарды бөліп алу әдістері;

- алынатын тауар өнімінің өзіндік құны болып табылады.

Фосфор қалдықтарының үймесін үйінділі сілтісіздендірудің тиімді жақтары:

- қосымша ұсақтаудың қажеттілігі болмайды, өйткені шлактарды тасымалдаудың жолдары мен құрал-жабдықтардың саны қысқартылады;

- тазалағыш сүзгісінің болмауы;

- ерітінділер саны салыстырмалы түрде аз болғандықтан, ион алмастырғыш

жабдықтар жеңілдетіледі.

Жалпы алғанда, үйінділі сілтісіздендіруде жұмсалатын үлкен көлемді күрделі шығындар 20-25 % құраса, ал пайдалану шығындары кен байыту фабрикаларында кендерді өңдеудің стандартты тәсілдерінде тиісті шығынның 40 % құрайды деп қорытындылауға болады.

Қалдықтар құрамының негізгі минерал көздері болып: псевдоволластонит (α-СаО×ЅіО2), куспидин (3CaO×CаF2×2SiO2), мелилит – Ca2(Al,MgSi)Si2O7, акерманит-Ca2MgSi2O7, ранкинит 3СаО×2ЅіО2, фторапатит – Ca5(PO4)3F, витлокит (Ca9Mg(HPO4)(PO4)6), флюорит (CaF2) және силикокарнотит (5СаО×Р2О5×ЅіО2) құрайды.

Фосфор шлактарының құрамы негізінен CaO-SiO2-P2O5 жүйесі өте күрделі поликомпонентті жүйе болып табылады және осы қалдықтардан басқа өнімдерді алу оның құрамының өзгеруіне байланысты болады. Зерттеулерге сәйкес, түйіршікті шлактағы кейбір компоненттердің құрамы: P2O5 (0,63-3,40%), CaO (44,60-49,35%), SiO2 (40,10-43,54%), Al2O3 (2,46-3,48%) тұрады. Қалдық үлгілерінде силикокарнотит (5CAO×P2O5×SiO2), псевдоволластонит (a-CaO×SiO2), ранкинит (3СaО×2SiO2), фторапатит – (Ca5(PO4)F3) және кальцит түйіршіктері (CaCO3) табылды. Фторид 2-3% мөлшерінде анықталынды.

Қалдықтардың элементтік құрамында: алтын, күміс, мыс, титан, никель, лантан, неодим, празеодим және басқалары бар екені анықталған. Фосфор шламының жалпы көлемі (Шымкент қ. бойынша) – 700 000 т құрайды, оның ішінде СКЖЭ құрамы: галлий - 0,1%, (700 тонна), германий - 0,092%, (650 т), скандий-0,071%, (500 т) құрайды. Фосфогипстің жалпы мөлшері 6-8 млн.т құрайды ("Қазфосфат" ЖШС деректері), онда СЖЭ үлесі: 0,15-0,4%, оның ішінде цезий Се - 43,48-52%; неодим Nd- 14-16%; лантан La - 24-27%; празеодим Pr - 4-6%; самарий Sm – 2,3-2,5%; гадолиний Gd – 1,1-1,3%; еуропий Eu – 0,1-0,2%. Терриконнан келетін шлам кесектерінің ең үлкен мөлшері – 2000 мм, меншікті салмағы 2,65 т/мЗ, табиғи күйдегі шлактардың ылғалдылығы 3% -ға дейін болады.

Құрамында фосфоры бар қалдықтарды үйінділі биосілтісіздендірудің экономикалық тиімділігінің жалпы заңдылығы келесідей:

- үлестік күрделі шығындар ( % ):

- қалдықтарды ұсақтау және бөліп алу қондырғылары- 60,0;

- қалдықтарды жеткізуге және үйіндіні қалыптастыруға арналған құрылғылар- 10,7;

- үйінділі сілтісіздендіру алаңын салу - 13,3;

- залалсыздандыру қондырғылары- 16,0.

Барлығы: 100,0.

Пайдалану шығындары, %:

- жұмыс күші- 44,9;

- реагенттер мен материалдар- 20,0;

- электр қуаты - 2,5;

- қалдықтарды жеткізу, үйіндерді төгу – (жұмыс күшін қоспағанда) - 23,3;

- ағынды суларды залалсыздандыру- 9,3.

Барлығы: 100,0.

Үйінділі сілтісіздендіру үрдісін іске асыруға жұмсалатын күрделі шығындар 20-25%, ал пайдаланылған шығындар – дәстүрлі күкірт қышқылы үрдісіне жұмсалған шығындардың 35-40 % құрайды.

Есептеу жартылай өнеркәсіптік жағдайларда дайындалған технология бойынша жылына 500 мың т ұжымдық концентрат өнімділігі бар қондырғы үшін жүргізілді. Цехтың жұмыс режимі келесідей: үздіксіз өндіріс үрдісі, жылына 330 жұмыс күні, үш ауысымды жұмыс.

Күрделі шығындар. Жабдықтардың қажетті саны мен құны 10-ші кестесінде келтірілген.

Кесте 10 – Технологиялық және көтергіш-көлік жабдықтары

| Атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы, мың.тг. | Барлығы, мың тг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сүзгі CERAMIC | дана | 1 | 15782,5 | 15783,0 |
| Ұсақтағыш СМД-493Б | дана | 1 | 3780,0 | 3780,0 |
| Грануляторлы барабан 3,6 × 1,4 | дана | 1 | 1250,3 | 1250,0 |
| Транспортер | дана | 1 | 657,3 | 657,0 |
| Барабанды цементатор | дана | 1 | 5421,0 | 5421,0 |
| Қышқылға төзімді сорғы Х-80-65-160 | дана | 8 | 52,00 | 416,00 |
| Жинақтаушы | дана | 1 | 1365,7 | 1366,0 |
| Ғимарат | дана | 1 | 1283,6 | 1284,0 |
| ҮС ауданының құрылысы |  |  |  | 6897,0 |
| Барлығы |  |  |  | 36854,0 |

Өндірістік шығындардың жалпы көлемі төменде келтірілген материалдық шығындардың 15 % құрайды, зауыт шығындарының жалпы шығыны барлық материалдық шығындардың 20 % құрайды. Барлық материалдық шығындар 11-ші кестесінде келтірілген.

Кесте 11 – Жылдық үрдістегі материалдық шығындар

| Материалдың атауы | Өлшем бірлігі | Шығын | Бағасы мың.тг. | Барлығы мың.тг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлак | т | 40000 | 0,008 | 320,0 |
| Құбырлар | м | 400 | 0,5 | 200,0 |
| Шашыратқыш | дана | 300,0 | 0,5 | 150,0 |
| Қышқыл | т | 787,5 | 3 | 2362,0 |
| Темір | т | 4968 | 0,6 | 2980,0 |
| Тасымалдау таспасы | м | 275 | 0,300 | 83,0 |
| Жалпы өндірістік шығындар |  |  |  | 914,0 |
| Жалпы зауыттық шығындар |  |  |  | 1402,0 |
| Барлығы |  |  |  | 8411,0 |

Сілтісіздендіру кезеңінен басқа үйінділі сілтісіздендіру үрдісінде қосымша сүзгілеу, майдалау, түйіршіктеу, цементтациялау сияқты үрдістер де қамтылады. Осы көрсетілген үрдістердің барлығының пайдалану сатысын қамтитын бір жылдық шығын көлемін есептеу көрсеткіші көрсетілді (кесте 12).

Кесте 12 – Жылдық іске асырылған үрдістер бойынша шығын көлемін есептеу көрсеткіші

| Үрдіс | Айлық\жалақы,мың.,тг | Эл.энергиясы кВт | Материалды шығындар,мың.тг. | Амортизация мың.тг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сүзгілеу | 251,0 | 175,0 | 1676,0 | 3036,0 |
| Майдалау | 372,0 | 935,0 | 1101,0 | 905,0 |
| Түйіршіктеу | 282,0 | 884,0 | 876,0 | 417,0 |
| Сілтісіздендіру | 385,0 | 57,0 | 1507,0 | 534,0 |
| Ерітіндіні өңдеу | 286,0 | 135,0 | 1267,0 | 2710,0 |
| Барлығы | 1576,0 | 2321,0 | 6220,0 | 7602,0 |

Шымкент қ. құрамында фосфоры бар қалдықтар құрамынан аралас концентраттарды сілтісіздендіруде түсетін пайда көлемі аралас концентраттың орташа құнының 37 200,0 тг. орта есебімен есептелінді. Жыл сайынғы сілтісіздендіру мен цементация үрдісінен кейін шығатын концентрат көлемі 2 484,0 т құрайды. Қосымша табыс сілтісіздендірілген қалдықтарды т 8,0 тг құрылыс материалдарына пайдалануға сатудан түседі. Осы өндірістің табысы 55 459 00 мың.тг, ал құмнан түскен табыс 6 697,00 мың.тг. құрайды (кесте 13).

Кесте 13 – Құрамында фосфоры бар шлактарды үйінділі сілтісіздендіру үрдісінің қорытынды көрсеткіштері

| Көрсеткіштер | мың.тг |
| --- | --- |
| Күрделі шығындар | 36 854,0 |
| Пайдалану шығындары | 2 5037,0 |
| Сатылымнан түскен түсім | 6 2156,0 |
| Пайда | 30 892,0 |

Әлемдік тәжірибеде адам іс-әрекетінің қоршаған ортаға тигізетін залалын бағалау әртүрлі тәсілдер арқылы жүргізіледі. Табиғат пайдаланушылардан келесі келтірілген залал түрлерін жүзеге асырып, қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемақы алынады, олар:

- тұрақты және қозғалмалы көздерден атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуы;

- ластаушы заттарды жер үсті және жер асты су нысандарына төгу, сондай-ақ ластаушы заттарды кез келген жер асты орналастыру;

- қалдықтарды орналастыру.

Құрамында фосфоры бар қалдықтардың атмосфераға әсер етуінен болған залал мынадай формула бойынша есептелінеді (1):

Ui = (Сфакт - Cнорм) × 3600/1000000 × Аi х Т × 2,2 АЕК ×10 × К1 х К2 (1)

Мұндағы: Ui - атмосфералық ауаны қалдықтармен ластаудан болған шығындарды экономикалық бағалау, тг;

Сфакт – экологиялық бақылаумен анықталған өнеркәсіптік ластанулар, г/сек;

Cнорм – ластанудың нормативтік көрсеткіштері, г/сек;

Ai – қауіптіліктің салыстырмалы коэффициенті;

Ai = 1/ШРКот., ШРКот. – шекті рұқсат етілген концентрацияның орташа тәуліктік көрсеткіштері (ШРК);

Т – ластаушы заттар анықталған кездегі құрылғының жұмыс уақыты, (сағат);

АЕК-айлықтық есептік көрсеткіш, 2 917 тг (мамыр 2021ж.);

10-көтеру коэффициенті;

К1-экологиялық қауіпсіздік коэффициенті;

К2 - экологиялық қателік коэффициенті;

Ui = (25,5564×17,6945)×3600/1000000×1,26582×8×2,2×2917×10×1×1=18 336,67 тг

Атмосфераның ҚФҚ ластануынан болатын экономикалық залал 18 336,67 тг құрайды.

Су ресурстарының ластануынан болатын экономикалық залал келесі формула бойынша есептелінді:

Ui = (Сфакт - Стеор) × Vфакт × N × АЕК × Аі × 10 × K1× K2    (2)

Ui= су ресурстары қалдықтарымен ластанудан болған экономикалық залал, тг.

Сфакт - су ресурстарын ластаушының нақты шоғырлануы, мг / л;

Снорм - ластаушы заттардың нормативтік көрсеткіштері, мг / л;

Vфакт- экологиялық тексеру бойынша өнеркәсіптік су ресурстарының көлемі, млн. м3;

N=30-сарқынды суларды басқа су объектілеріне ағызу;

N=18-Ағынды суларды су қоймаларына ағызу;

АЕК-айлық есептік көрсеткіш, 2 917 теңге (Мамыр 2021 ж.);

10-көтеру коэффициенті;

К1-экологиялық қауіпсіздік коэффициенті;

К2 - экологиялық қателік коэффициенті;

Ui =(30,5-20,1) × 2000000 ×30 × 2 917× 1,265 × 10 × 1 × 1 = 22 953,84 тг

Су ресурстарын ластаудан келтірілген залал 22 953,84 тг құрайды. ҚФҚ жинақталған ауданда атмосфераға және гидросфераға біріктірілген әсерін ескере отырып, осы қалдықтардың ластануынан қоршаған ортаға алдын-ала келтірілген залал жиынтығы жылына 41 290,52 тг құрайды.

Бұл деректер Шымкент қаласында құрамында фосфоры бар шлактарды өңдеуде микробиологиялық сілтісіздендіру әдісін қолданудың экономикалық орындылығы тиімді екені туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Жүргізілген зерттеу жұмыстарының негізінде келесі нәтижелер алынды:

1. Қалдық шикізатының өңделуі мен ықпал еткен климаттық параметрлерге орай қалдықтардың басым фракциялық өлшемі 10,0-18,0 см, сирек 30,0 см болатыны  анықталды, металдарды сілтісіздендірудегі тиімділік фракция  0,5-0,25 см болып саналды. Минералогиясы: псевдоволластонит (α-СаО×ЅіО2), куспидин Ca4(Si2O7)(F,OH)2, мелилит Ca2(Al,MgSi)Si2O7, акерманит Ca2MgSi2O7, ранкинит Са3Ѕі2О7, фторапатит Ca5(PO4)3F, феррофосфор Fe2P, витлокит (Ca9Mg(HPO4)(PO4)6), флюорит СаF2 және силикокарнотит (5СаО×Р2О5× ЅіО2) және кальцит CaCO3 құрайтыны нақтыланды. Қалдықтардың физико-химиялық құрамы сыртқы климаттық факторлар әсерінен элементтік құрамын тұрақты болмайтыны және элементтік құрамында кремний, кальций, фосфор, темір, фтор, сирек жер металдардан лантан, неодим, церий болатыны анықталды. Қалдықтардың биологиялық сипатын анықтауда: шлактың 1,0±0,1 % концентрациясы гидробионтты ағзалар мен жоғары сатыдағы H.vulgаre, Ph. vulgaris мәдени өсімдіктер үшін «өсу стимуляторы» ретінде әсер беретін концентрация болып нақтыланды, шламның 10,0±0,9 % жоғары концентрация уытты концентрация болып анықталды. Қалдықтардың уыттылық дәрежесіне қарай тест-ағзалардың төзімділік деңгейі жоғары болып: цианобактериялар: O.limosa, O. tenius, диатомды балдырлар N.elegans, N. gracilis, Chlorococcum sp., Ch. vulgarus балдырлары, Euglenophyta, Ciliophora төзімділік деңгейі жоғары ағзалар болып саналды, төзімділігі төмен ағзалар: микробалдырлар S. guadricauda, S. protuberans, диатомды S. ulna балдырына, қарапайымдылардан A. proteus, A. limax, Aspidisca sp., құрттар R. sallidina, шаянтәрізділер G. lacustris, D. magna индикатор ағзалар ретінде анықталды.

2. Шымкент қ. құрамында фосфоры бар қалдықтардың микрофлоралық құрамын микромицеттер, гетеротрофты бактериялар, азоттұтқыштар, І-ІІ фазалы нитрификаторлар, денитрификаторлар, күкірттотықтырғыш бактериялар және актиномицеттер құрады. Микроағзалардың таралу көрсеткіші қалдықтардың көлденең жазығының 10-20 см және 20-30 см тереңдіктерде жоғары екендігі анықталып, микроағзалардың тіршілігіне қолайлы газ, минералдық алмасу режимі болатыны нақтыланды. Скринингтік жұмыстар нәтижесінде 135 изоляттар бөлініп алынды: оның 40,8% (55) бактерияларға, оның ішінде азоттұтқыш, нитрифицирлеуші, динитрифицирлеуші бактериялар, 50,4% (68) микромицеттерге, 8,8% (12) актиномицеттерге жатқызылды. Бөліп алған микроағзалардың белсенді штамдарының таксономиялық талдаулары жасалып, ПТР талдамасы нәтижесінде: Aspergillus туысының 5 жаңа штаммдары: A. terreus IOM, A. flavus AsF, A. flavus AsZ, A. niger ASIA,A. niger var.tubingensis ASPN, бактериялардан: Alicyclobacillus tolerans (Sulfobacillus thermosulfidooxidans) ST; Gallionella capsiferriformans TS, Pseudomonas stutzeri NJA, Methyloversatilis thermotolerans MSO, Ralstonia pickettii ASA және Ralstonia pickettii TS 2 штаммдары,  Zoogloea resiniphila NS1, Acinetobacter sp. NAO штаммдары идентификацияланылды.

3. Перспективтілігі мен тиімділігі жоғары микроағзалар штаммдары негізінде Zn, Al, Mn, Rb бөліп шығаруда белсенді A. ferrooxidans ThioA-1, A. ferrooxidans ThIO2 штаммдарынан TIAI консорциумы, Cu, Ag, V, Ru, Mo, Ba, Zr, бөліп шығаратын A.niger ASIA және A. tubingensis ASPN штаммдарынан ANAT консонсорциумы, СКЖЭ Ce, La металдарын бөліп шығаруда белсенді нитрификаторлардың N.europeae NitA, M. thermotolerans MSO штаммдарынан NEMfos консорциумы дайындалды, олардың биосілтісіздендірудегі оңтайлы параметрлері және биотехнологиялық әлеуеті анықталды.

4. Шымкент қ. фосфорлы қалдықтарынан үш түрлі TIAI, ANAT, NEMfos консорциумдарды пайдалану арқылы металдарды биосілтісіздендірудің үш сатылы технологиясының сызбасы дайындалып, ұсынылды. Үш сатылы биосілтісіздендіру технологиясының ұзақтығы ауа-райлық жағдайларға байланысты 5 айдан 8 айға созылуы мүмкін және металдарды бөліп шығару мүмкіндігі 85,2 =7,8 % құрайтыны болжанады, оның ішінде: Zn -17,5±1,7 %, Al -7,58±0,7 %, Mn -28,4 ±2,5 %, Rb- 22,9±2,2 %, Mg -30,6±3,0 % Ag 13,2±1,0 % бөліп шығарды, осы жағдайда алдын ала зақымданудың экономикалық тиімділігі 55 459 00 мың.тг құрады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Абаканов Е.Н, Баймаганова А.К., Сулейменова З.Б.,Чиканова К., Кертешев Т.С., Иралина А.Т., Байсеитова Д.М., Исмагулова Г.Е. Қазақстандағы Экологиялық Саясат: Негіздері мен Перспективалары: оқу құралы. Нұр-Сұлтан: Luxe Media Publishing, 2021. – 243 б.

2 Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрілігінің 2019 ж. арналған Қоршаған ортаның жай-күйі туралы және ҚР табиғи ресурстарын пайдалану туралы Ұлттық баяндама: ҚР Энергетика Министрі бұйрығымен бекітілген 17.05.2019ж., №184. – 2019. – 563б.

3 Хроническая интоксикация фосфором и его соединениями. Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК. Версия: Клинические протоколы МЗ РК, 2017. Категории МКБ: Токсическое действие других неорганических веществ. Фосфора и его соединений (T57.1). Разделы медицины: Профессиональная патология. от 29. 06. 2017 г. Протокол № 24. http://newecodoklad.ecogosfond.kz/2016/kz/otxody/

4 Байдаулет И. О., Намазбаева З. И., Досыбаева Г. Н., Базелюк Л. Т., Сабиров Ж. Б., Кусаинова Д. С. Факторы риска для здоровья детского населения в напряженных экологических условиях загрязнения свинцом // Гигиена и санитария. – 2015. –№ 6. – С. 64-68.

5 Бишимбаев В.К., Исаева А.У., Отарбекова А.А.. Возможности применения биогеотехнологии при выщелачивании РЗЭ // Труды международной научно –практической конференции «Химия в строительных материалах и материаловедение в ХХІ веке». – Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2008. – Том 2. – С. 31-35.

6 Отарбекова А.А., Акимбаев Б., Исаева А.У., Методы рационального природапользования в выщелачивании молибдена и рения из медно-молибденовых руд и концентратов одного из месторождений Казахстана // Труды Института биоресурсов и прикладной экологии. Материалы ІV международной конференции биоразнобразие и биоресурсурсы Урала и сопредельных территорий Оренбург. – Оренбург: Издательство Института биоресурсов и прикладной экологии, 2008. – С.120-122.

7 Садыков П.И. Фосфорношлаковые отвалы и их влияние на окружающую среду. -Усть-Каменогорск: Изд-во ВКГУ, 2002.- 178с.

8 Фазлутдинов К.К. Физиологическое влияние фосфатов на организм человека, польза и вред. ООО "НПП Электрохимия". https://zctc.ru. 09.09.2018.

9 Қазақстан Республикасы Президенті Қ.К.Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы: Сындарлы қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі. https://kaz.zakon.kz/4983994-prezident-m-zd-al-ash-y-zholdauyn-oldau.html. 02.09.2019

10 ҚР Экологиялық кодексі: 2021 жылғы 2 қаңтарда қабылданған – № 400- VІ ҚР3. https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K2100000400/k21400.htm. 07.02.2023.

11 Состояния окружающей среды Восточно-Казахстанской области. 2001г. Всероссийский Экологический портал (ecoportal.su). 27.11.2020.

12 Issayeva А., Tleukeeva А. Ecological condition and microflora of Shymkent lead-zinc waste // Inter. J. of Education and Research. – 2015. – Vol. 3, No. 1. – P. 325-332.

13 Габов Ю. А., Кист В.Э. Отходы Казахстана и проблемы утилизации: 3-часть. – Алматы: New book, 2018. -164c.

14 Dinh T., Dobo Z., Kovacs H. Phytomining of rare earth elements - A review // Chemosphere. – 2022.– Vol.297:134259. –P.35271907.

15 Tayar S. P., Palmieri M. C., Bevilaqua D. Sulfuric acid bioproduction and its application in rare earth extraction from phosphogypsum //Minerals Engineering. – 2022. –Vol. 185. – P.107662.

16 Jin H., Reed D.W., Thompson V.S., FujitaY. Sustainable bioleaching of rare earth elements from industrial waste materials using agricultural wastes // J. ACS Sustainable Chemistry - Engineering. – 2019. – Vol. 7 (18). – P. 15311-15319.

17 Mukaba, J.L., Eze C.P., Pereao O., Petrik, L.F. Rare Earths Recovery from Phosphogypsum: An Overview on Direct and Indirect Leaching Techniques // J. Minerals. – 2021. – Vol.11. – P.1051.

18 Исаева А.У., Отарбекова А.А., Омирзак А.К., Дауренбекова К.П. Экологические проблемы складирования фосфорсодержащих отходов // J. Spirit time. – 2018. – №11. – С.11-15.

19 Каравайко Г.И. Биотехнология переработка металлосодержащих руд и концентратов. // Вестник АН СССР. – 1985. – №1. – С. 72-83.

20 Mokarian P., Bakhshayeshi  I., Taghikhah F., Boroum Y., Erfani E., Razmjou A. The advanced design of bioleaching process for metal recovery: A machine learning approach. Separation and Purification Technology // J. Separation and Purification Technology. –2022. – Vol 291. – P.120919.

21 Xiufang G., Li J., Yilin M., Bin Y., Jiang P., Progress, challenges, and perspectives of bioleaching for recovering heavy metals from mine tailings // J. Adsorption Science Technology. – 2021. –Vol. 941979. – P.13.

22 Reed D. W., Fujita, Yoshiko, Daubaras, Dayna L., Jiao. Yongqin, Thompson Vicki S. Bioleaching of rare earth elements from waste phosphors and cracking catalysts // J. Hydrometallurgy. – 2016. – Vol.166. – P. 34-40.

23 Кулаковская Т. В., Личко Л. П., Рязанова Л. П. Разнообразие фосфорных резервов микроорганизмов // Журнал Успехи биологической химии . – 2014. – № 54. – С. 385-412.

24 Takayuki I., Du Ch., Xu G., Kim, SJ., Ueda Sh., Kitamura Sh. Extraction of Phosphorus from Steelmaking Slag by Selective Leaching Using Citric Acid // ISIJ International. – 2018. – Vol. 58, No. 7. – P. 1351–1360.

25 Zimmermann J., Dott W. Sequenced bioleaching and bioaccumulation of phosphorus from sludge combustion – a new way of resource reclaiming // Advanced materials research. – 2009. – Vol. 71-73. – Р.625-628.

26 Rasoulnia P., Barthen R., Lakaniemi A.M., Ali-Löytty H., Puhakka J. Low residual dissolved phosphate in spent medium bioleaching enables rapid and enhanced solubilization of rare earth elements from end-of-life NIMH batteries // J. Minerals Engineering. – 2022. – Vol. 176. – P. 107361.

27 Mauricio L., María P. C., Dante T., Alex D.G., Marko B., Angélica R.J., Christian H., Mauricio G., Pilar P., Roberto A., Verónica C., Alejandro M. The bioleaching potential of a bacterial consortium // J. Bioresource Technology. – 2016. – Vol. 218. – Р. 659–667.

28 Yang, F., Kubota, F., Baba, Y., Kamiya, N., Goto, M. Selective extraction and recovery of rare earth metals from phosphor powders in waste fluorescent lamps using an ionic liquid system // Journal of Hazardous Materials. – 2013. –Vol. 254. – Р.79-88.

# 29 Jing H., Kappler А. Recovery of precious metals from waste streams // J. Microbial Biotechnology. – 2017. – Vol.10(5). – P.1194–1198.

30 Gomez-Ramírez M., Rivas-Castillo A., Rodríguez-Pozos I., Avalos-Zuñiga R. A., Rojas-Avelizapa N., Feasibility G. Study of Mine Tailing’s Treatment by Acidithiobacillus thiooxidans DSM 26636 // World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Biotechnology and Bioengineering. – 2018. –Vol.12. – P.468- 471.

31 Srichandan H., Singh S., Kim D.J., Seoung-Won Lee. A Comparative Study of Metal Extraction from Spent Catalyst Using Acidithiobacillus ferrooxidans // International Scholarly and Scientific Research Innovation. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Materials and Metallurgical Engineering. –2013. –Vol. 7 (6). – P.430-434.

32 Zhang R., Duan J., Xu D., Xia J., Munoz J.A., Sand W. Editorial: Bioleaching and Biocorrosion: Advances in Interfacial Processes // J. Front. in Microbiol. – 2021. – Vol.12. – P.1-4.

33 Lhamo P., Mahanty B. Bioleaching of rare earth elements from industrial and electronic wastes: mechanism and process efficiency. In book: Environmental Technologies to Treat Rare Earth Elements Pollution: Principles and Engineering. –2022. – P.207-226.

34 Magrini C., Jagodzinska K. Can bioleaching of NIB magnets be an answer to the criticality of rare earths, аn exante life cycle assessment and material flow cost accounting // Journal of Cleaner Production. – 2022. – Vol. 365. – P. 132672.

35 Mаkinen J., Wendling L., Lavonen T., Kinnunen P. Sequential Bioleaching of Phosphorus and Uranium // J. Minerals. – 2019. – Vol. 9(6):331. – P. 7-11.

36 Биогеотехнология металлов: Практ. руковод. / Под ред. Г. И. Каравайко. М.: Центр междунар. Проектов ГКНТ, 1989. – 375 с.

37 Pollmann K., Kutschke S., Matys S., Kostudis S., Hopfe S., Raff J. Novel Biotechnological Approaches for the Recovery of Metals from Primary and Secondary Resources // J. Minerals. – 2016. – Vol.6. – № 54. – P.1-14.

38 Chang C.Y., Chen Sh.Y., Klipkhayai P., Chiemchaisri C.. Bioleaching of heavy metals from harbor sediment using sulfur-oxidizing microflora acclimated from native sediment and exogenous soil // Environmental Science and Pollution Research. – 2019. – Vol.26. – P. 6818–6828.

39 Микробиология и биотехнология очистки промышленных сточных вод / А. Н. Илялетдинов, Р. М. Алиева; АН КазССР, Ин-т микробиологии и вирусологии. - Алма-Ата : Гылым, 1990. – 223 с.

40 Камалов М.Р. Роль микроорганизмов в выщелачивании металлов из руд Казахстана. –Алма –Ата: Гылым, 1990. –184с.

41 Yaashikaa P.R., Priyanka B., Senthil Kumar P., Suresh K., Jeevanantham S., Indraganti S. A review on recent advancements in recovery of valuable and toxic metals from e-waste using bioleaching approach // Chemosphere. – 2022. – Vol. 287. – P.2. 132230.

42 Wasim S.,Guodong Zh., Ghufranud D., Xiangxian M., Muhammad R.,Wang X., Metals Extraction from Sulfide Ores with Microorganisms: The Bioleaching Technology and Recent Developments // J.The Indian Institute of Metals- IIM. – 2019. – Vol. 72(3). – P.559–579.

43 Debaraj M., Rhee Y.H. Microbial leaching of metals from solid industrial wastes // J. of Microbiology. – 2014. – Vol. 52. – No. 1. – P. 1-7.

44 Harogobinda S., Mishra S., Singh P., Blight K., Singh S. Sequential-Anaerobic and Sequential-Aerobic Bioleaching of Metals (Ni, Mo, Al and V) from Spent Petroleum Catalyst in Stirred Tank Batch Reactor: A Comparative Study // Indian J Microbiol. – 2022. – Vol.62. – P.70–78.

45 Кaibin F., Hai L., Deqiang L., Wufei J., Ping Z. Comparison of bioleaching of copper sulphides by Acidithiobacillus ferrooxidans // J. Environ Geochem Health. – 2014. – Vol.13. – Р.664-672.

46 Rare Earth Elements Biorecovery from Mineral Ores and Industrial Wastes / University. – Madrid, 2021. – P.280. PR75/18-21576.

47 Travisany D., Cort M.P., Latorre M., Genova A. D., Budinich M., Bobadilla-Fazzini R.A.,Parada P.,Gonz M., Maass A. A new genome of Acidithiobacillus thiooxidans provides insights into adaptation to a bioleaching environment // J. Research in Microbiology. – 2014. – Vol.165. – Р.743-752.

48 Рогатых С.В. Системы праймеров, используемых для идентификации представителей сообщества хемолитотрофных микроорганизмов месторождения Шануч (Камчатка) // Журнал Проблемы региональной экологии. – 2018. – №2. –С.60-64.

49 Rogatykh S.V., Levenets O.O., Muradov S.V., Dokshukina A.A., Kofiadi I.A. Evaluation of quantitative and qualitative composition of cultivated Acidophilic microorganisms by real-time PCR and clone library analysis // J. Microbiology. – 2013. – Vol. 82. – No.2. –P. 212-217.

50 Соколова Г. А., Каравайко Г.И. Физиология и геохимическая деятельность тионовых бактерий. – Москва: Издательство «Наука», 1964. -333с.

# 51 Каравайко Г.А. Геохимическая деятельность Thiobacillus thioparus  месторождениях самородной серы: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биол.наук. – Москва: Изд.Московская ветеринарная академия, 1962. – 24с.

# 52 Отарбекова А.А., Аширбаева С., Сейдгаппарова У. Разнообразие микрофлоры сульфидных руд и промышленных отходов металлургического производства // Общество, наука и инновации: сборник статей Международного научно-практической конференции. – Уфа: Аэтерна, 2014. – С.22-23.

53 Хайнасова Т.С. Биотехнологический потенциал автохтонных хемолитотрофных микроорганизмов Медно -Никелевого месторождения Шануч (Западная Камчатка) в бактериально-химическом выщелачивании сульфидной кобальт- медно-никелевой руды: автореф.. диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук: 03.01.06 Биотехнология. –Улан-Удэ: ВСГГУ, 2012.- 19с.

54 Четверикова Д. В. Технология биологического выщелачивания металлов из отходов горно-обогатительных производств: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: 03.01.06 – Биотехнология (в том числе Бионанотехнологии): / Институт микробиологии имени С.Н. Виноградского РАН. –Щелково, 2013. –166с. Инд.№ 04201358087.

55 Panda S., Akcil A., Pradhan N., Deveci H.. Current scenario of chalcopyrite bioleaching: A review on the recent advances to its heap-leach technology // Bioresource Technology. – 2015. – Vol.196. – Р.694–706.

56 Кондратьева Т. Ф. Микроорганизмы в биотехнологиях переработки сульфидных руд / Т. Ф. Кондратьева, А. Г. Булаев, М. И. Муравьев; Российская акад. наук, Ин-т микробиологии им. С. Н. Виноградского. – Москва: Наука, 2015. – 211с.

57 Хамуда Р. А. Ф. А. Роль микроорганизмов в процессах выщелачивания золота из руд северных областей Казахстана: диссертация на соискание академической степени доктора философии в области биологии по специальности «Биотехнология» / КазНУ им. Ал-Фараби. – Алматы, 2009. – 101с. Инд.18039

58 Chaerun S.K., Putri E.A., Mubarok M.Z. Bioleaching of Indonesian Galena Concentrate With an Iron- and Sulfur-Oxidizing Mixotrophic Bacterium at Room Temperature // Front. Microbiol. – 2020. – Vol.11:557548. – P.1-14.

59 Sajjad W., Zheng, G., Din, G. Uddin G., Ma X., Rafiq M., Xu W. Metals Extraction from Sulfide Ores with Microorganisms: The Bioleaching Technology and Recent Developments // J. Trans Indian Inst. Met. –2019. – Vol.72. – P.559-579.

60 Sethurajan M. Metallurgical sludges, bio/leaching and heavy metals recovery (Zn, Cu): PhD thesis. Environmental Engineering. – Université Paris-Est, 2015. – P. 275.

61 Wei X., Liu D., Liao L., Wang Z., Li W., Huang W. Bioleaching of heavy metals from pig manure with indigenous sulfur-oxidizing bacteria: effects of sulfur concentration // Heliyon. – 2018. – Vol. 4. – P 00778.

62 Camarg F. P., Tonello P.S., Alves dos Santos A. C., Cristina I. Duarte S.. Removal of Toxic Metals from Sewage Sludge Through Chemical, Physical, and Biological Treatments-a Review // J. Water Air Soil Pollut. – 2016. – Vol. 227. – P.433.

63 Mаkinen J., Wendling L., Lavonen T., Kinnunen P. Sequential bioleaching of phosphorus and uranium // J.Minerals. – 2019. – Vol. 9. – P. 331.

64 Булаев А.Г. Меламуд В.С. Биовыщелачивание цветных металлов из отходов обогащения // Международный научно-исследовательский журнал. – 2018. – № 12 (78). –Ч.1. – С.63-71.

65 Khaynasova T.S., Pashkevich R.I. Taxonomic аnalysis оf еhe Acidophilic chemolithotrophic microorganism culture taking part in bioleaching of sulphide ore of the shanuch deposit // J.International Journal of Applied and fundamental research. – 2019. – № 10 (part 1) – P. 28-33.

# 66 Karavaiko G.I, Bogdanova T.I., Tourova T.P., Kondrat'eva T.F., Tsaplina I.A., Egorova M.A., Krasil'nikova E.N., Zakharchuk L.M. Reclassification of 'Sulfobacillus thermosulfidooxidans subsp. thermotolerans' strain K1 as Alicyclobacillus tolerans sp. nov. and Sulfobacillus disulfidooxidans 1996 as Alicyclobacillus disulfidooxidans comb. nov., and emended description of the genus Alicyclobacillus // J. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. – 2005. – Vol.55. – P.941.

67 Tsaplina I. A., Zhuravleva A.E., Ismailov A.D., Zakharchuk L.M., Krasil’nikova E.N., Bogdanova T.I., Karavaiko G.I. The dependence of intracellular ATP level on the nutrition mode of the acidophilic bacteria Sulfobacillus thermotolerans and Alicyclobacillus tolerans // J. Microbiology. – 2007. – Vol.76 (6). – P.654–662.

68 Holanda R., Hedrich S., Nancucheo I., Oliveira G., Grail B., Johnson D. Isolation and characterisation of mineral-oxidizing “Acidibacillus” spp. from mine sites and geothermal environments in different global locations // J. Research in Microbiology. – 2016. – Vol.167 (7). – P.613-623.

69 Peng, T., Zhou, D., Liu, Y.,  Yu R.,  Qiu G., Zeng W. Effects of pH value on the expression of key iron/sulfur oxidation genes during bioleaching of chalcopyrite on thermophilic condition // J. Microbiol. – 2019. – Vol. 69. – P.627–635.

70 Fatemeh P., Seyyed M.M. A novel step-wise indirect bioleaching using biogenic ferric agent for enhancement recovery of valuable metals from waste light emitting diode (WLED) // Journal of Hazardous Materials. – 2019. – Vol.378. – P. 648.

71 Liu, T., Guo, Z., Zeng, Z., Guo, N., Lei, Y., Liu, T. Marine bacteria provide lasting anticorrosion activity for steel via biofilm-induced mineralization // J. Interfaces. – 2018. –Vol. 10. – Р.40317–40327.

72 Wang R., Lin J.Q., Liu X.M., Pang X., Zhang C.J., Yang C.L., Gao X.Y., Lin C.M., Li Y.Q., Li Y., Lin J.Q. Chen L.X. Sulfur Oxidation in the Acidophilic Autotrophic Acidithiobacillus spp. // Front. Microbiol. – 2019. –Vol. 9, № 3290. – P.1-20.

73 Huynh D., Norambuena J., Boldt C., Kaschabek S.R., Levicán G., Schlömann M. Effect of Sodium Chloride on Pyrite Bioleaching and Initial Attachment by Sulfobacillus thermosulfidooxidans // Microbiol. – 2020. – Vol.11:2102.

74 Bellenberg S., Turner S., Seidel L., Wyk N., Zhang R., Sachpazidou V., Embile R. J., Walder I., Leiviskä T., Dopson M. Towards Bioleaching of a Vanadium Containing Magnetite for Metal Recovery // J. Frontiers in Microbiology. – 2021. – Vol.12. – Р. 693615.

# 75 Хайнасова Т.С., Левенец О.О., Трухин Ю.П. Применение иммобилизации микроорганизмов в биовыщелачивании. // Научно-технический журнал. Горный нформационно-аналитический бюллетень. – 2016. – S31. – С.235-246

76 Левенец О.О. О моделировании процессов в биовыщелачиваний руд. // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2016. – № 531 – С. 328-332.

77 Yao J., Wang M., Tang Y.Q. Co-inoculation with beneficial microorganisms enhances tannery sludge bioleaching with Acidithiobacillus thiooxidans. // J. Environmental Science and Pollution Research. – 2022. –Vol.29 – P.48509–48521.

78 Giese E.C. Influence of organic acids on pentlandite bioleaching by Acidithiobacillus ferrooxidans LR.3 // J. Biotech. – 2021. – Vol. 11. – P. 165.

79 Bellenberg S., Turner S., Seidel L., van Wyk N., Zhang R., Sachpazidou V., Embile R.F Jr., Walder I., Leiviskä T., Dopson M.. Towards Bioleaching of a Vanadium Containing Magnetite for Metal Recovery // J. Front Microbiol. – 2021. – Vol.30. –P. 34276626 – 8278310.

80 Wu W., Liu X., Zhang X., Zhu M., Tan W. Bioleaching of copper from waste printed circuit boards by bacteria-free cultural supernatant of iron–sulfur-oxidizing bacteria // Bioresources and Bioprocessing. – 2018. – Vol.5. – P. 1-10.

81 Piper D. Z., Bau M. Normalized Rare Earth Elements in Water, Sediments, and Wine: Identifying Sources and Environmental Redox Conditions //American Journal of Analytical Chemistry. – 2013. – Vol.4. – P. 69-83.

82 Borra C. R., Pontikes Y., Gerven T.V. Leaching of rare earths from bauxite residue (red mud) // J. Minerals Engineering. – 2015. – Vol.15 (76). – P.20-27.

83 Huixin J., Hua W., Jungi L., Investigation on ore characteristics of REE-bearing phosphorite deposit in Xinhua Gezhongwu ore zone // Chinese Journal of Rare Metals.-2007. – Vol. 31(3).

84 Hamza M.F. Integrated treatment of tailing material for the selective recovery of uranium, rare earth elements and heavy metals // J. Minerals Engineering. – 2019. – Vol.133. – P. 138–148.

85 Zhang R., Hedrich S., Römer F.,Goldmann D., Schippers A. Bioleaching of cobalt from Cu/Co-rich sulfidic mine tailings from the polymetallic Rammelsberg mine // J. Hydrometallurgy. – 2019. – Vol.197. – P.105443.

86 Becker T., Gorham N., Shiers D. W., Watling, H. R.. In situ imaging of Sulfobacillus thermosulfidooxidans on pyrite under conditions of variable pH using tapping mode atomic force microscopy // J.Process Biochem. – 2011. – Vol. 46. – P. 966-976.

87 Bonnefoy V., Grail B.M., Johnson D.B. Salt stress-induced loss of iron oxidoreduction activities and reacquisition of that phenotype depend on rus operon transcription in Acidithiobacillus ferridurans // J. Environ. Microbiol. -2018. -Vol. 84.-P. 2795–2817.

88 Borilova, S., Mandl, M., Zeman, J., Kucera, J., Pakostova, E., Janiczek, O. Can sulfate be the first dominant aqueous sulfur species formed in the oxidation of pyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans // J. Microbiol. – 2018. – Vol.9:3134. – P. 75-89.

89 Li D., Li R., Ding Z., Xiaofang R. Luo J.,  Chen J., Zheng J. Tang J. Discovery of a novel native bacterium of Providencia sp. with high biosorption and oxidation ability of manganese for bioleaching of heavy metal contaminated soils // J. Chemosphere. – 2019. – Vol.241. – P. 125039.

90 Канаев А.Т., Токпаев К.М., Диппель Т.А. Применение железоокисляющих бактерий при выщелачивании урана с месторождения Шантобе. // Сборник трудов конференции. XVII Всероссийская с международным участием школа – семинар по структурной макрокинетике для молодых ученых имени академика А.Г. Мержанова. Черноголовка, ИСМАН, 2019. – С.121-122.

91 Канаев А.Т., Аймырзаев К.М., Семенченко Г.В., Канаева З.К., Советова Н.Ж., Токпаев К.М., Шемшеева Ж.Б., Умирбекова Ж.Т., Аманбаева У.И. Укрупненно-лабораторное бактериально-химическое выщелачивание золота из руды месторождения Бакырчик //Журнал Успехи современного естествознания. – 2017. – № 3.– С. 14-19.

92 Инновационный патент 30800 Республики Казахстан. МПК С22В 3/20, С22В 3/18. Консорциум микроорганизмов Аcidithiobacillus ferrivorans SU-8, Аcidithiobacillus ferrooxidans FT-22, Аcidithiobacillus ferrooxidans FT-23, Acidithiobacillus thiooxidans BS, Sulfobacillus thermosulfidooxidans ST-12 для выщелачивания цветных металлов из сульфидных руд / Тен О.А., Раманкулов Е.М., Балпанов Д. С., Ханнанов Р.А., Жакупов Е.Ж., Жаппар Н.К., Шайхутдинов В.М., заявитель и патентообладатель ТОО Научно-аналитический центр «Биомедпрепарат». – № KZ 26919 A4,2013. Опубликовано 25.12.2015. Бюл.№ 12. – 5с.

93 Инновационный патент 30358 РК. МПК С22В 3/18, С22В 3/20. Бактериальный консорциум штаммов Sulfobacillus thermosulfidooxidans ST-12, Acidithiobacillus ferrooxidans BF, Acidithiobacillus ferrooxidans FT-22, Acidithiobacillus ferrooxidans FT-23, Acidithiobacillus ferrooxidans FT-24, Acidithiobacillus thiooxidans BS, Acidithiobacillus ferrivorans SU-8 для биоокисления сульфидного золотосодержащего сырья / Тен О.А., Раманкулов Е.М., Балпанов Д. С., Ханнанов Р.А., Жакупов Е.Ж., Жаппар Н.К., Шайхутдинов В.М., заявитель и патентообладатель ТОО Научно-аналитический центр «Биомедпрепарат». – № RU 2332455 C2,2008. Опубликовано 15.09.2015. Бюл.№ 9. – 5с.

94 Жаппар Н. К., Тен О. А., Балпанов Д. С.,. Еркасов Р. Ш, Бакибаев А. А. Бактериальное выщелачивание низкосортной медной руды в перколяционных колоннах // Комплексное использование минерального сырья. – 2018. – № 3. – С.30-37.

95 Исаева А.У., Отарбекова А.А. Исследование эффективности использования жизнедеятельности железоокисляющих бактерий Thiobaccillus ferrooxidans в биологическом способе доизвлечения металлов из производсвенных отходов // Materialy IX Vedecko-Prakticka Konference. – Praha Publishing House Education and Science s.r.o, 2013. – С. 68-70.

96 Бактериальное выщелачивание руд и отходов позволит «Казахмыс» и «Казахалтын» увеличить добычу ценных металлов. www.metalmininginfo.kz. от 21.12. 2015.

97 Stutter M.I. The composition, leaching, and sorption behavior of some alternative sources of phosphorus for soils // J. AMBIO. –2015. – Vol. 44 (Suppl 2). – P. 207–216.

98 Jahan I. S., Fatemi F., Firoz-E-Zare M. A., Zolfaghari M. R. Isolation and Characterization of Acidithiobacillus ferrooxidans Strain FJS from Ramsar // J. Electronic Journal of Biology. – 2015. – Vol.11(4). – Р.138-146.

99 Кулько А.Б. Атлас условно-патогенных грибов рода Aspergillus - возбудителей бронхолегочных инфекций / под.ред. А. Б. Кулько. – Москва: "Новости", 2012. –155 с.

100 Исаева А.У. Роль Aspergillus niger Ach1 в биовыщелачивании бедных свинцово –цинковых шлаков Южного Казахстана // Актуальные проблемы сотрудничества в повышении качества высшего образования. Материалы международной научной онлайн конференции. – Навои Давлат, 2020. – 2 часть. – С.42-44.

101 ChaurASIA P.K., Sharma N. N., Yadav M., Singh S., Mani A., Yadava S., Shashi Bharati L. Fungal assisted bio-treatment of environmental pollutants with comprehensive emphasis on noxious heavy metals: Recent updates // J. Biotechnology and Bioengineering. – 2022. – Vol.120. – Issue 1. – P.57-81

102 Kamenetskaya F.O., Zelenskaya M., Izatulina A., Gurzhiy V., Rusakov А., Vlasov D. Oxalate formation by Aspergillus niger on minerals of manganese ores // J. American Mineralogist. – 2022. – Vol.107 (1). – P.100–109.

103 Gavrilescu M. Microbial recovery of critical metals from secondary sources //J. Bioresource Technology. – 2022. – Т. 344. – P. 126208.

104 Gunarathne V., Rajapaksha A.,Vithanage M., Alessi D. Rangabhashiyam S., Naushad H., You S., Oleszczuk P. Ok YS. Hydrometallurgical processes for heavy metals recovery from industrial sludges // J. Critical Reviews in Environmental Science and Technology. – 2022. – Т.1.52. – №. 6. – С.1022-1062.

105 Li J., Xu T., Xu T., Liu J., Wen J., Gong Sh. Bioleaching metals from waste electrical and electronic equipment (WEEE) by Aspergillus niger: a review // J. Environmental Science and Pollution Researc. – 2021. – Vol.28 (5). – P.44622-44637. 106 Шумилова Л. П., Радомская В. И. Биохимическое выветривание пород на примере албынского золоторудного месторождения (приамурье) // Проблемы региональной экологии. – 2022. – №. 3. – С. 26-30.

# 107 Valix M., Usai F., Malik R.. Fungal bioleaching of grade laterite ores // J.Mineralis Engineering. – 2001. – Vol.14. – № 2. – P.197-203.

108 Qu Y., Lian B., Mo B. Liu C. Bioleaching of heavy metals from red mud using Aspergillus niger // J. Hydrometallurgy. –2013. – Vol.136. –P. 71–77.

109 Volkan A., Bayat, Oktay, Bayat, Belgin.Use of Aspergillus niger in the bioleaching of colemanite for the production of boric acid // Electronic Journal of Biotechnology. -2011. -Vol.14. – P.1-10.

110 Rasoulnia P., Mousavi SM. Bioleaching of Precious Metals from an Oil-Fired Ash Using Organic Acids Produced by Aspergillus niger in Shake Flasks and Bioreactor // International Journal of Chemical Engineering and Applications. – 2016. – Vol. 7, № 6. – P.365-368.

111 Zhanga N., Li W., Ke Zhangc,Terry Walkera, Peter Thyd, Bryan Jenkinsb,Yi Zhenga. Pretreatment of lignocellulosic biomassusing bioleaching to reduce inorganic elements // J. Fuel. – 2019. – Vol.246. – P. 386-393

# 112 Pinzari F., Colaizzi P., Maggi O., Persiani A., Schütz R., Rabin I. Fungal bioleaching of mineral components in a twentieth-century illuminated parchment //J. Analytical and bioanalytical chemistry. – 2011. – № 402. – P.1541-50.

113 Patel F., Lakshmi B. Bioleaching of copper and nickel from mobile phone printed circuit board using Aspergillus fumigatus A2DS // Braz J Microbiol. – 2021. – Vol.52 (3). – P.1475-1487.

114 Sedlakova-Kadukova, J., Marcincakova, R., Luptakova, A. Vojtko M., Fujda M., Pristas P. Comparison of three different bioleaching systems for Li recovery from lepidolite // J. Sci Rep. – 2020. – Vol.10 (1). – P.14594..

# 115 Faraji F., Rabeeh G., Fereshteh R., Navid A. Fungal bioleaching of WPCBs using Aspergillus niger: Observation, optimization and kinetics // Journal of environmental management. – 2018. – Vol.217.7. – P. 775-787.

# 116 Nazanin B.H., Mousavi S.M, Shojaosadati S. Bioleaching of valuable metals from spent lithium-ion mobile phone batteries using Aspergillus niger // Journal of Power Sources. – 2016. – Vol.320.– P.257-266.

117 Bioleaching of WPCB by Aspergillus niger. Project: Bioleaching of PCBs by Aspergillus niger / Honours Research Project in the School of Science at the University of the West of Scotland. In fulfilment of the requirements for the module Bioscience Research Project. Johnson J.T., Kelly S. – 2017. – Т1. – P 15. – № BIOL10006.

118 Науменко А.Ф. Экологические особенности микроорганизмов подземных горных выработок Северной Фенноскандии: автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук:03.00.16. – Петрозаводск: РАК, 2002. – 36с.

# 119 Petrus, H.T.B.M., Manurung H., Rivky J.A. Amanda R., Astuti W. Bioleaching of Valuable Metals from Spent Catalyst Using Metabolic Citiric Acid by Aspergillus niger // Applied Mechanics and Materials. – 2020. – Vol.898. – Р.23-28.

# 120 Катола В.М. Морфофункциональные особенности бактерий и микромицетов, вегетирующих в старых отходах золотодобычи // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2014. – №(53). – С.109-113.

# 121 Vakilchap F., Mousavi S.M., Shojaosadati S.A. Role of Aspergillus niger in recovery enhancement of valuable metals from produced red mud in Bayer process // Bioresource Technology. – 2016. –Vol.218. – P. 991-998.

122 Xu T.J., Ting Y.P. Fungal bioleaching of incineration fly ash: Metal extraction and modeling growth kineticks // J. Enzyme. Microb. Technol. – 2009. –Vol. 44, No 5. – P. 323-328.

123 Kidder, D. L., Krishnaswamy, R., Mapes, R. H. Elemental mobility in phosphatic shale during concretion growth and implications for provenance analysis // J. Chem. Geol. – 2003. – Vol.198. – P. 335–353.

124 Gholami R. M., Borghei, S. M., Mousavi S. M.. Fungal Leaching of Hazardous Heavy Metals from a Spent Hydrotreating Catalyst // World Academy of Science, Engineering and Technology. – 2011. – Vol. 76. – P.726-731.

125 Castro L., Blázquez M.L., González F., Muñoz J. A.. Bioleaching of Phosphate Minerals Using Aspergillus niger: Recovery of Copper and Rare Earth Elements // Metals. -2020. -Vol.10 (978).  – P.1-13.

126 Mouna H.M.; Baral S.S. A biohydrometallurgical approach towards leaching of lanthanum from the spent fluid catalytic cracking catalyst using Aspergillus niger // Hydrometallurgy.-2019. -Vol.184.  – P.175–182.

127 Alori E., Glick B., Olubukola O .B. Microbial phosphorus solubilization and its potential for use in sustainable agriculture. Front // Microbiol. -2017. – Vol. 8.- P.971.

128 Wang J., Zhao Y.G., Maqbool F. Capability of Penicillium oxalicum y2 to release phosphate from different insoluble phosphorus sources and soil // J. Folia Microbiol.  – 2021. – Vol. 66(1). – P. 69-77: 32939738

129 Jadhav U., Su CH., Chakankar M. and Hocheng H. Leaching of Metals from Waste Silver Oxide-Zinc Button Cell Batteries by Aspergillus niger // J. Batteries. – 2018. – Vol. 4,(51). – P.1-7.

130 Mubarok M Z., Kusuma H., Minwal W.P., Chaerun S. K. Effects of Several Parameters on Nickel Extraction from Laterite Ore by Direct Bioelaching Using Aspergillus niger and Acid Rock Drainage from Coal Mine as an Organic Substrate // Advanced Materials Research. – 2013. – Vol. 825. –Р.1-12.

131 Jadhav U.U., Analysis of Metal Bioleaching from Thermal Power Plant Fly Ash by Aspergillus niger 34770 Culture Supernatant and Reduction of Phytotoxicity During the Process // Appl Biochem Biotechnol. – 2015. – Vol. 175. – P.870-881.

132 Petrus H.T.B.M., Manurung H., Rivky A., Rifani A., Widi A. Bioleaching of valuable metals from spent catalyst using metabolic citiric acid by Aspergillus niger // J. Applied Mechanics and Materials. – 2020. – Vol. 898. – P. 23-28.

133 Pazouki, M., Hosseini, S. M. R., Ranjbar M. Ghavipanjeh, F. Bioleaching of a High Iron Content Kaolin by Aspergillus niger: The Effects of Organic Acids // J. Biosynthesis. – 2007. – Vol.20-21. – Р.111-114.

134 Jeremic S., Beškoski V.P, Djokic L. Vasiljevic B., Vrvić M.M, Avdalović J., Gojgić Cvijović G., Beškoski L.S, Nikodinovic-Runic J. Interactions of the metal tolerant heterotrophic microorganisms and iron oxidizing autotrophic bacteria from sulphidic mine environment during bioleaching experiments // J Environ Manage. – 2016. – Vol.1(172). – P.151-161.

# 135 Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экобиотехнологии / Учебное пособие для студентов. – М.: Мир, 2006. – 504 с.

136 Заварзин Г.А. Литотрофные микроорганизмы / Г.А. Заварзин. – М.: Наука, 1972. – 322 с.

137 Емцев, В. Т.Общая микробиология: учебник для вузов / В.Т. Емцев, Е. Н. Мишустин.- Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 248 с.

138 Maoxia Ch.,Yangwu Ch., Shiyang D., Shuhuan L., Houzhen Zh., Zhouliang T., Xudong L. Mixed nitrifying bacteria culture under different temperature dropping strategies: Nitrification performance, activity, and community // J. Chemosphere. –2018. – Vol.195. – P.800-809.

139 Weifang H., Wenlong Zh., Linhai Zh., Xianbiao L., Chuan T., Derrick Y.F. L., Yuehmin Ch., Congsheng Z. Short-term changes in simulated inundation frequency differentially affect inorganic nitrogen, nitrification, and denitrification in estuarine marshes // J. Ecological Indicators. – 2019. – Vol.107. – P. 215-230.

140 Thallner S., Hemmelmair C., Martinek S., Schnitzhofer W. Bioleaching for Removal of Chromium and Associated Metals from LD Slag // 22nd International Biohydrometallurgy Symposium. – Solid State Phenomena, 2017. – P.79-83.

141 Singh, P., Singh, A., Kumar, A., Singh, M. Mixed bacterial consortium as an emerging tool to remove hazardous trace metals from coal // J. Fuel. -2012.-Vol.102.– Р. 227–230.

142 Кальдерные микроорганизмы / Под ред. Г. А. Заварзина. – M.: Наука, 1989. – 120 c.

143 Каравайко Г.И., Дубинина Г.А., Кондратьева Т.Ф. Литотрофные микроорганизмы окислительных циклов серы и железа // Микробиология. – 2006. – Т. 75, № 5. C. 593 – 629

144 Черняк А.С. Основы биотехнологии металлов. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 2002. – 102 с.

145 Garrity G., Brenner D., Kreig N., Staley J. P. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 2004. – Vol. 2 Part A. – P.340. DOI:10.1007/0-387-28021-9

146 Слободкина Г.Б. Новые термофильные анаэробные прокариоты, использующие соединения азота, серы и железа в энергетическом метаболизме: диссертация на соискание учёной степени доктора биологических наук: 03.02.03/  Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН. – Москва, 2018. 256 c. Инд.№ 918-3/442.

147 Заулочный П. А. Интенсификация технологии бактериального выщелачивания упорных золотосульфидных концентратов с использованием ассоциации микроорганизмов, включая умеренно-термофильные бактерии: автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук: 25.00.13 - Обогащение полезных ископаемых. – Москва: ФГУП ЦНИГРИ, 2011.-29 с.

148 Govarthanan M., Lee G.W., Park J.H., Kim J.S., Lim S.S., Seo S.K., Cho M., Myung H., Kamala-Kannan S., Oh B.T. Bioleaching characteristics, influencing factors of Cu solubilization and survival of Herbaspirillum sp. GW103 in Cu contaminated mine soil // J. Chemosphere. –2014. – Vol.109.- P. 42-48. doi: 10.1016/j.chemosphere.

149 Максимова А.В. Повышение степени извлечения золота при бактериальном тионовом выщелачивании из труднообогатимых золотосодержащих руд: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических: 05.16.02 / Национальный минерально-сырьевой университет "Горный". – Санкт-Петербург, 2016.-129с.

150 Watling, H.R. The bioleaching of nickel sulphides // J. Hydrometallurgy.- 2008. – V.91. №1-4. – P. 70-88.

151 Bhatti T.M., Bigham J., Vuorinen A., Tuovinen O. Chemical and bacterial leaching of metals from black schist sulfide minerals in shake flasks // International Journal of Mineral Processing. – 2012. – Vol.110-111. – P.25-29

152 Yang, C., Qin, W., Lai S., Jun W., Zhang Y., Jiao F., Ren L. Zhuang T., Chang Z. Bioleaching of a low grade nickel-coppercobalt sulfide ore // J. Hydrometallurgy. – 2011. –V.106, N1-2. –P.32-37. DOI:10.1016/j.hydromet.2010.11.013

153 https://www.kazminerals.com/kz/about-us/focused-on-copper/ ресми сайты 10.02.2022ж.

154 http://umts.kazakhmys.kz/ ресми сайты. 21.02.2021 ж.

155 Brierley J.A., Brierley C.L. Present and future commercial applications of biohydrometallurgy // J. Hydrometallurgy. – 2001. – Vol. 59. – P. 233–239.

156 https://kazakhaltyn.kz/contacts.html ресми сайты. 15.08.2020ж.

157 Abhilash Pandey B.D., Natarajan K.A. Microbiology for minerals, metals, materials and the environment / еdited вy Abhilash, Pandey B. D, Natarajan K. A. – CRC press, 2015. – 608 p.

158 Kakareka E. V. Industrial ecology: a Textbook / M. G. Yasoveyev, E. V. Kakareka; Ed. Jasaveev. – M.: research center INFRA-M, New. knowledge, 2017. - 292 p.

159 Venkateshwara R.D., Shivannar C.T, Gaddad S. M. Bioleaching of copper from chalcopyrite ore fungi // J. Indian Journal of Experimental biology. – 2002. – Vol.40. – P.319-324.

160 Prakash K. Singh, Asha Lata Singh, Aniruddha Kumar, M.P. Singh. Mixed bacterial consortium as an emerging tool to remove hazardous trace metals from coal // J. Fuel. – 2012. – Vol.102. – Р.227–230.

161 Meshram P., Prakash U., Bhagat L, Abhilash, Zhao H., Eric D., Hullebusch D.V. Processing of Waste Copper Converter Slag Using Organic Acids for Extraction of Copper, Nickel, and Cobalt // J.Minerals. – 2020. – Vol.10 (3). – P.290.

162 Song S., Sun W., Wang L., Liu R., Han H., Hu Y., Yang Y. Recovery of cobalt and zinc from the leaching solution of zinc smelting slag // J. Environ. Chem. Eng. – 2019. -Vol.7. –P.102777. http://dx.doi.org/10.1016/j.jece.2018.11.022

163 Pradip K. J., CS.K. Mishra, Behera D. K., Mishra S., Sukla L. B. Dissolution of heavy metals from electrostatic precipitator (ESP) dust of a coal based sponge iron plant by fungal leaching // African Journal of Environmental Science and Technology. – 2012. – Vol. 6 (4). – P.208-213.

164 Gentina J.C., Acevedo F. Application of bioleaching to copper mining in Chile // Electronic Journal of Biotechnology.-2013. – Vol. 16. -No. 3. – P.1-12.

165 Doshi J.S., Mishra S. Bioleaching of Lateritic Nickel Ore using Chemolithotrophic Micro Organisms (Acidithiobacillus ferrooxidans). A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Bachelor of Technology In Chemical Engineering By Jayesh Doshi Soumya Darshan Mishraunder the Guidance of Prof. G. K. Roy. Department of Chemical Engineering National Institute of Technology.–Rourkela, 2007. – P.58.

166 Lavalle L., Giaveno A., Pogliani C., Donati E. Bioleaching of a polymetallic sulphide mineral by native strains of Leptospirillum ferrooxidans from Patagonia Argentina // J. Process Biochemistry. – 2008. – Vol. 43. – P.445-450.

167 Канаев А.Т., Булаев А.Г., Семенченко Г.В., Канаева З.К., Шилманова А.А. Биоокисление сульфидной золотосодержащей руды с последующим обезвреживанием остатков цианирования // Прикладная биохимия и микробиология. -2016. –Т.52. – No 4. -С. 392- 401.

168 Issayeva A., Zhumadullayeva A., Issayev E., Tleukeyeva A. The Influence of the Lead-Zinc Slags Fractional Composition and the Type of Microorganisms for the Processes of Metals  Bioleaching // International Journal of Ecosystem. – 2016. –Vol. 6 (3), -P.59-63.

169 Митрофанова В.И. Аналитическая химия. Лабораторный практикум. III часть – количественный анализ (гравиметрические и титриметрические методы): учебное пособие. –Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2018.-88 с.

170 МЕСТ 14180-80 (СТ СЭВ 899-78). Сынамаларды іріктеу және дайындау әдістері, химиялық талдау және ылғалды анықтау.

171 МЕСТ 3885-73 – Реактивтер мен ерекше таза заттар. Қабылдау, сынауықтарда таңдау, мөлшерлеу, қораптау, тасымалдау мен сақтау.

172 МЕСТ 12.1.004-91 – Еңбек қауiпсiздiгiне арналған стандарттар жүйесi. Өрттен сақтану қауіпсіздігі. Жалпы талаптар.

173 МЕСТ 12.1.005-88 – Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмыс аймағындағы ауаға қойылатын жалпы санитарлық-гигиеналық талаптар.

174 МЕСТ 12.1.008–76 – Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Биологиялық қауіпсіздік. Жалпы талаптар.

175 МЕСТ 12.4.011-89 – Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жұмысшыларды қорғау құралдары. Жалпы талаптар және жіктеу.

176 МЕСТ Р ИСО 7523-2016. Күміс, мышьяк, висмут, кадмий, қорғасын, сурьма, селен, қалайы, теллур және таллийдің анықтамалары. Электротермиялық атомизациямен атомды сіңірудің спектрометриялық әдісі.

177 ТҚНҚ 16.1:2.2:2.3.36-02. Топырақтың сандық химиялық талдауы. – М., 2022.-21б.

178 МЕСТ 14.1:2:4.140-98 – Атомдық абсорбциялық спектроскопия: талдау объектілері, орындалған стандарттар

179 Barbara L. D., Christine M.C. Х- ray Powder Diffraction (XRD). Integrating Research and Education. Geochemical Instrumentation and Analysis, 2019.

https://serc.carleton.edu/18400.

180 СТ РК ИСО 17294-2-2006. Су сапасы. Индуктивті плазмалы байланысқан масс- спектрометрияны қолдану (ISP-MS). 2 бөлім: 62 элементті анықтау.

181 МЕСТ Р 58605-2019 – Апатит кендері-өндірілген нефелин. Техникалық шарттар.

182 МЕСТ Р 57758-2017 – Ресурстарды үнемдеу. Қалдықтарды өңдеу. Зертханалық сынамадан аналитикалық ілмектерді дайындау.

183 Резников А.А., Муликовская Е.П., Соколов И.Ю. Методы анализа природных вод. – Москва: Недра,1970. – 488 с.

184 Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. – М.: Химия, 1984. –204-207 с.

185 Чеснокова С.М. Биологические методы оценки качества обьектов окружающей среды: учебное пособие. В 2 ч. Ч.2. Методы биотестирования / С.М. Чеснокова, Н.В. Чугай; Владим.гос.ун-т. – Владимир: Изд-во ВГУ, 2008. – 92 с.

186 МЕСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Микробиологиялық талдаулар жүргізу үшін сынамалар алу.

187 Лабораторный практикум по микробиологии: учебное пособие / под. ред. Е. Р. Грицкевич [и др.]. – Минск: ИВЦ Минфина, 2017. – 113 c.

188 Еремина И.А., Кригер О.В. Лабораторный практикум по микробиологии: учебное пособие / Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2005. – 112 с.

189 Унифицированнные методы исследования качества вод. Часть ІV. Методы микробиологического анализа вод. – М.: «СЭВ», 1975. – 35с.

190 МЕСТ 29169-91 – Зертханалық шыны ыдыстар. Бір белгісі бар пипетакалар.

191 МЕСТ 29224-91 – Зертханалық шыны ыдыс. Сұйықтыққа арналған шыны зертханалық термометрлер. Қондырғы принциптері, құрастыру және қолдану.

192 МЕСТ 25336-82 – Зертханалық шыны ыдыстар мен жабдықтар. Түрлері, негізгі параметрлері және өлшемдері.

193 МЕСТ Р ИСО 14937-2012. Стерильдеу агентінің сипаттамаларын айқындауға және медициналық бұйымдарды әзірлеуге, валидациялауға және стерильдеу процесін ағымдағы бақылауға қойылатын жалпы талаптар.

194 МЕСТ 6709-72 – Дистилденген су. Техникалық жағдайлар.

195 МЕСТ 24104-2001 – Зертханалық таразы. Жалпы техникалық талаптар.

196 МЕСТ 9284-75 – Микропрепараттарға арналған заттық шынылар.

197 МЕСТ 13739-78 – Микроскопияға арналған иммерсиялық май. Техникалық талаптары. Зерттеу әдістері.

198 Определитель бактерий Берджи. / Под.ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. Стейли и С. Уилльямса. В 2 т. Т.1. пер.с анг. М.: Мир,1997. – 432 с.

199 Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М.Определитель патогенных и условно патогенных грибов / Пер. с англ. К. Л. Тарасова и Ю. Н. Ковалева; Под ред. И. Р. Дорожковой. –М.: Мир, 2001. – 468 с.

200 PureLink™ Genomic DNA Kits. For purification of genomic DNA. Catalog nos. K1820-01, K1820-02, K1821-04. Version A.13. – 2007. –P.25-1012.

201 Kulik T. Detection of Fusarium tricinctum from cereal grain using PCR assay // J. Appl Genet. – 2008.– Vol 49 (3). – Р.305–311.

202 Schabenberger O., Pierce F. J. Contemporary Statistical Models for the Plant and Soil Sciences. –New York: CRC Press, 2002.

203 Сулейменов Г.С., Вернер В. Ф., Орлова Г. В., Абдувалиев Т. А. Электротермические фосфорные шлаки – сырье для получения стеклокристаллических материалов; [Отв. ред. Н. М. Павлушкин]. – Алма-Ата: Наука, 1976. – 211 с.

204 Merlino S. Perchiazzi N. Modular minerlogy in the cuspidine group of minerals // J. Canadian Mineraligist. – 1988. – Vol. 26. – P. 933-943

205 Даминев Р. Р., Голощапов А. П.,. Исламутдинова А. А., Мунасыпов A. M.. Оценка токсичности азот: и фосфорсодержащего дезинфектанта:ингибитора коррозии с помощью биотестирования // Башкирский химический журнал. – 2011. – Т.18. – № 2. – С.207-208.

206 Биологический контроль окружающей среды: Биоиндикация и биотестирование / Мелехова О.П., Егорова Е.И., Евсеева Т.И. и др.; под.ред. Мелеховой О.П., Егоровой Е.И. – М.: «Academia», 2007. – 288c.

207 Ахмет А., Исаева А.У., Панкиевич Р., Нарымбаева З.К. Оценка влияния фосфорсодержащих отходов на гидробионтов // Материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции (с международным участием) «От биопродуктов к биоэкономике». –Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2021. – С 159-164.

208 Ахмет А., Исаева А.У. Құрамында фосфоры бар өндірістік қалдықтардың тест-өсімдіктердің морфометрикалық көрсеткіштеріне әсері // «Микробиология, биотехнология және биоалуантүрліліктің өзекті мәселелері» халықаралық ғылыми – практикалық конференция жинақтары. –Нұр-Сұлтан: Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ баспасы, 2021. – 4-7 б.

209 Ахмет А., Исаева А.У. Фосфор қалдықтарының тест-өсімдіктерге фитоуыттылығын бағалау //әл-Фараби КазҰУ. Хабаршы. Биология сериясы. –2022. –Т 91, № 2. 27-36 б.

210 Исаева А.У., Панкиевич Р., Отарбекова А. А., Рубцова Л.В. Микрофлора фосфорсодержащих отходов Южного Казахстана // КазНУ им. Аль-Фараби. Вестник журнал. Серия Биологическая. – Алматы, 2020. – № 1 (82). – С. 96-108.

211 Исаева А.У., Панкиевич Р., Отарбекова А.А. Оңтүстік өңіріндегі құрамында фосфоры бар қалдықтарының микробиологиялық анализі // Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті. Хабаршы. Биология сериясы. – Алматы, 2020. – № 3 (84). 39-46 б.

212 Issayeva A. U., Pankiewicz R., Otarbekova A. A. Bioleaching of Metals from Wastes of Phosphoric Fertilizers Production // Polish Journal  Environmental Studies. – 2020. – Vol. 29. – No. 6. – P.4101-4108.

ҚОСЫМША А

Фосфор қалдықтары бойынша сынақталу актілері

ҚОСЫМША А

ҚОСЫМША Б

| А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- |

А тәжірибеге дейінгі ; Б – 24 сағаттан кейнгі;В – 48 сағаттан кейінгі; Г – 96 сағаттан кейінгі; Д – 30 күннен кейінгі

Сурет Б.1 – C. vulgaris  балдырының  құрамында фосфоры бар қалдықтардың 10,0±0,9 % концентрациясында өсу динамикасы

ҚОСЫМША В

ФОСФОРҚҰРАМДАС ҚАЛДЫҚТАРДАН БӨЛІП АЛҒАН МИКРОАҒЗАЛАР КОЛОНИЯЛАРЫ

| А- 1. Bacillus sp.BF20 штаммы |  | A-2. Monococcus sp. MF20 штамм |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Б -1. Micrococcus sp. МФБ30 штаммы |  | Б-2. Micrococcus sp. MFG10 штаммы |  |
| 1 |  | 2 |  |
| В үлгіден бөлініп алынған Bacillus sp.BФШ штаммы Bacillus sp.BIO штаммы |  |  |  |

Ескерту: А- 1. А үлгілерден бөлініп алынған Bacillus sp.BF20 штаммы ; б- A-2. Б үлгілерден алынған Monococcus sp. MF20 штамм үлгісі

Б -1. Б үлгіден бөлініп алынған Micrococcus sp. МФБ30 штаммы, Б-2. Г үлгіден бөлінген алынған Micrococcus sp. MFG10 штамм

В -Д үлгіден бөлініп алынған таза дақыл үлгілері: 1- Bacillus sp.BФШ штаммы, 2- Bacillus sp.BIO штаммы.

Сурет В. 1  – Фосфор қадықтарындағы гетеротрофты микроағзалар колониялары

ҚОСЫМША В

| А а- Aspergillus sp. AIOA 20 штаммы |  |  | б- штамм IOP Aspergillus sp. үлгісі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Б - Aspergillus sp. IOFM 10 штаммы (1) Aspergillus sp. IOFM 10 штаммы (2) |  |  |  |  |
| В - Aspergillus sp. AFM штаммы Aspergillus sp AIMAO штаммы |  |  |  |  |
| Г- штамм IOM үлгісі (1) штамм Ai1 үлгісі (2) |  |  |  |  |
| Д - штамм BIOM 10 штамм AiA |  |  |  |  |
| Е штамм FM (1) |  |  | штамм AiAF50 (2) |  |

| Ж штамм AIO50үлгісі (1) | штамм AiOF10 үлгісі (2) |  | ASF штаммы (3) |  | AOSh штамм үлгісі (4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ескерту: А -А- үлгілерден бөлініп алынған: 10-20 см а- Aspergillus sp.AIOA 20 штаммы, б-  20-30 см. -штамм IOP Aspergillus sp.; үлгісі

Б - В үлгілердің 20-30 см бөлініп алынған: Aspergillus sp. IOFM 10 штаммы (1); Aspergillus sp. IOFM 10 штаммы (2)

В- Г- үлгі : 10-20см: 1- Б үлгілердің 20-30 см тереңдіктен алынған штамм AFM  және  штамм AIMAO үлгілері;

Г - Г  үлгінің штамм IOM  және Ai1 штаммдары 10-20  см тереңдік;

Д - Г үлгінің 40-50 см. Бөлініп алынған  штамм BIOM 10 штамм (1); AiA штамм (2) үлгісі;

Е - Г үлгі: 30-40 см  FM2  штаммы; 40-50 см. AiAF50 штаммы (2)

Ж – Б үлгінің  50 см тереңдігінен бөлініп алынған штамдар үлгісіAIO50 штаммы (1); 10-20 см көлденең жазығынан бөлініп алынған AiOF10 штамм үлгісі (2); ASF штаммы (3); AOSh штамм үлгісі (4)

Сурет В.2 – Фосфор қалдықтарынан бөлініп алынған микромицеттер колониялары мен таза дақылдары

ҚОСЫМША Г

ҚҰРАМЫНДА ФОСФОРЫ БАР ҚАЛДЫҚТАРДЫ ХИМИЯЛЫҚ ТАЛДАУ НӘТИЖЕЛЕРІ

Кесте Г.1 –Үйінділі және чанды сілтісіздендіру нәтижелері, ppb:

| № | Элменттер | TIAi консорциумы |  | 9 К қоректік ортасы | Күкірт қышқылды |  | ANAT консорциумы |  |  |  | Чапек қоректік ортасы | NEMfos консорциумы |  | Виноградский қор.ортасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п |  | Үйінділі | Чанды | Үйінділі | Үйінділі |  | Үйінділі |  | Чанды |  |  | Үйінділі | Чанды | Үйінділі |
| 1 | Be | 0.00000 | 0,00000 | 0.00104 | 0.00096 | 0.00000 |  | 0,00000 |  | 0.00000 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00083 |
| 2 | Mg24 | 6.71829 | 6.71822 | 5.14246 | 6.25600 | 6.72954 |  | 8.96549 |  | 7.57685 |  | 6.16974 | 5.16974 | 6.64183 |
| 3 | Al27 | 4.41838 | 4.11215 | 3.93087 | 4.22913 | 4.39768 |  | 4.72611 |  | 4.38834 |  | 4.39382 | 4.21554 | 3.87560 |
| 4 | P | 23.60278 | 22.14312 | 20.15515 | 21.99532 | 23.20877 |  | 24.73569 |  | 25.07526 |  | 19.72688 | 19.87213 | 23.92263 |
| 5 | K39 | 7.33514 | 8.40611 | 6.89015 | 11.19223 | 13.48000 |  | 14.42800 |  | 7.07332 |  | 19.89686 | 19.98522 | 12.44747 |
| 6 | Ca44 | 51.08382 | 49.88412 | 48.18092 | 52.24812 | 48.65857 |  | 53.0782 |  | 50.68274 |  | 42.65894 | 42.45855 | 48.60703 |
| 7 | Ti47 | 0.19778 | 0.11934 | 0.20591 | 0.76875 | 0.18806 |  | 0.19921 |  | 0.20358 |  | 0.17983 | 0.19552 | 0.17620 |
| 8 | V51 | 0.04198 | 0.13215 | 0.02997 | 0.04784 | 0.03372 |  | 0.04394 |  | 0.03539 |  | 0.02593 | 0.05883 | 0.04555 |
| 9 | Cr53 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 0.00000 |  | 0.00000 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 10 | Mn55 | 1.12868 | 0.21577 | 0.87947 | 1.01061 | 1.17155 |  | 1.19411 |  | 1.15799 |  | 0.91315 | 0.98926 | 1.03976 |
| 11 | Fe57 | 3.57416 | 3.45789 | 13.00852 | 0.37734 | 0.00000 |  | 0.00000 |  | 0.93445 |  | 3.08418 | 0,55400 | 1.50604 |
| 12 | Co59 | 0.00000 | 0.00014 | 0.00054 | 0.00000 | 0.00000 |  | 0.00003 |  | 0.00000 |  | 0.00556 | 0.01886 | 0.00005 |
| 13 | Ni60 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 0.00000 |  | 0.00000 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 14 | Cu63 | 0.00407 | 0.00514 | 0.00128 | 0.00000 | 0.06631 |  | 0.06722 |  | 0.03219 |  | 0.01361 | 0.01654 | 0.00000 |
| 15 | Zn66 | 0.47778 | 0.44912 | 0.34460 | 0.00000 | 0.00097 |  | 0.00114 |  | 0.32084 |  | 0.03687 | 0.00124 | 0.28486 |
| 16 | Ge72 | 0.01336 | 0.03114 | 0.00943 | 0.01211 | 0.01304 |  | 0.02309 |  | 0.01260 |  | 0.00608 | 0.05228 | 0.01181 |
| 17 | As75 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 0.00000 |  | 0.00000 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 18 | Se82 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  | 0.00000 |  | 0.00000 |  | 0.00000 | 0.00000 | 0.00408 |
| 19 | Rb85 | 0.09588 | 0.009842 | 0.07799 | 0.13726 | 0.16386 |  | 0.16982 |  | 0.12396 |  | 0.10814 | 0.10914 | 0.11240 |
| 20 | Sr88 | 0.31488 | 0.21537 | 0.26608 | 0.33060 | 0.40647 |  | 0.49721 |  | 0.40251 |  | 0.29470 | 0.59422 | 0.28898 |
| 21 | Zr90 | 0.09028 | 1.05900 | 0.08300 | 0.09749 | 0.24097 |  | 0.22065 |  | 0.13840 |  | 0.12523 | 0.15269 | 0.07595 |
| 22 | Nb93 | 0.00125 | 0.00123 | 0.00422 | 0.00229 | 0.00187 |  | 0.00151 |  | 0.00198 |  | 0.00123 | 0.00165 | 0.00225 |
| 23 | Mo95 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00151 | 0.00132 | 0.00000 |  | 0.03194 |  | 0.01316 |  | 0.00358 | 0.00246 | 0.00000 |
| 24 | Ag107 | 0.00984 | 0.00887 | 0.00560 | 0.01136 | 0.02194 |  | 0.02147 |  | 0.00939 |  | 0.03755 | 0.04585 | 0.01178 |
| 25 | Cd111 | 0.01003 | 0.01109 | 0.00781 | 0.01179 | 0.01334 |  | 0.0132 |  | 0.01559 |  | 0.00962 | 0.05862 | 0.00914 |
| 26 | Sn118 | 0.01616 | 0.04903 | 0.01022 | 0.01428 | 0.01456 |  | 0.01274 |  | 0.02247 |  | 0.01540 | 0.01662 | 0.01293 |
| 27 | Sb121 | 0.01497 | 0.02641 | 0.01353 | 0.01720 | 0.02126 |  | 0.02972 |  | 0.02133 |  | 0.01310 | 0,11283 | 0.01312 |

Кесте Г.1 жалғасы

| 28 | Te125 | 0.00021 | 0.00032 |  | 000 | 0,00797 | 0,00961 |  | 0,00012 | 0,00125 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Cs133 | 0.02320 | 0.02517 | 0.01740 | 0.02510 | 0.02962 | 0.03175 | 0.02803 | 0.01820 | 0.02358 | 0.02074 |
| 30 | Ba137 | 0.33154 | 0.37147 | 0.32662 | 0.35110 | 0.95530 | 0.85641 | 0.60458 | 1.77264 | 1.8951 | 0.35690 |  |
| 31 | La139 | 0.00934 | 0.01018 | 0.00964 | 0.01099 | 0.01213 | 0.01395 | 0.01372 | 0.01626 | 0.01854 | 0.00894 |  |
| 32 | Ce140 | 0.01120 | 0.01215 | 0.01023 | 0.01275 | 0.01576 | 0.01797 | 0.01470 | 0.02304 | 0.03458 | 0.01048 |  |
| 33 | Pr141 | 0.00186 | 0.00941 | 0.00224 | 0.00278 | 0.00244 | 0.03154 | 0.00274 | 0.00174 | 0.00217 | 0.00211 |  |
| 34 | Nd146 | 0.00735 | 0.01117 | 0.00684 | 0.00864 | 0.00865 | 0.00945 | 0.00968 | 0.00620 | 0.00852 | 0.00696 |  |
| 35 | Ta181 | 0.00127 | 0.00331 | 0.00112 | 0.00073 | 0.00045 | 0.00062 | 0.00054 | 0.00030 | 0.00112 | 0.00073 |  |
| 36 | W182 | 0.00131 | 0.00450 | 0.00457 | 0.01034 | 0.00172 | 0.00195 | 0.00329 | 0.00280 | 0.00814 | 0.00249 |  |
| 37 | Tl205 | 0.00720 | 0.00854 | 0.00534 | 0.00942 | 0.00993 | 0.00997 | 0.01048 | 0.00618 | 0.00895 | 0.00704 |  |
| 38 | Pb... | 0.64503 | 0.61056 | 0.36379 | 0.61455 | 0.69693 | 1.78123 | 1.06743 | 0.43122 | 0.64522 | 0.49154 |  |
| 39 | Th232 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| 40 | U238 | 0.00147 | 0.00165 | 0.00194 | 0.00237 | 0,00128 | 0,00142 | 0.00246 | 0.00131 | 0,00149 | 0.00175 |  |

ҚОСЫМША Д

ШЫМКЕНТ Қ. ҚҰРАМЫНДА ФОСФОРЫ БАР ҚАЛДЫҚТАРДЫ ҮШ САТЫЛЫ БИОСІЛТІСІЗДЕНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ СЫЗБАСЫ

1.Құрамында фосфоры бар қалдықтардан штабелді қалыптастыру. 2.Шлактарды күкірт-қышқылды өңдеу. 3. Үш сатылы биосілтісіздендіруге арналған штабел. 5- Биосілтісіздендіру сатыларына сәйкес микроағзалар негізіндегі биосілтісіздендіру ерітінділері (TIAI консорциумы).TIAI консорциумының берілуі, 5а – өнімді ерітіндіні алу. 5б. Ионалмасушы шайырлар немесе белсендірілген көмірдегі бағалы металдардың сорбциясы. 5в. Zn, Al метал концентраттарының бөлініп шығуы. 6.-ANAT консорциумы – биосілтісіздендіру ерітіндісінің берілуі. 6а-.6б. Ионалмасушы шайырлар немесе белсендірілген көмірдегі бағалы металдардың сорбциясы. 6в.Сорбенттерден бағалы металдардың десорбциясы және R, Rb, Zr, Ag, Ba, Pb металдарының концентраттарын алу

7. NEMfos консорциумы сақталатын биореактор. 7. а  NEMfos консорциумын үрдіске қосу, 7б Белсендірілген көмірде СКЖЭ сорбциясы. Сорбенттерден СЖЭ десорбциясы және электролизды десорбцияға қайтара отырып, катодтағы СЖЭ электролизді бөлініп шығуы. 7в. СКЖЭ La, Ce металдарының концентраттарын алу.

ВР – выщелачивающий раствор (сілтісіздендіретін ерітінді); ПР – продуктивный раствор (өнімді ертінді).

Сурет Д.1 – Микроағзалардың үш түрлі консорциумдарын қолдана отырып, фосфорлы қалдықтардан бағалы компоненттерді алудың принципті технологиялық сызбасы